|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10300-80 (СТ СЭВ 1020-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Countersunk-head rivets classes В and С. Specifications ГОСТ 10300-80* (СТ СЭВ 1020-78) Взамен ГОСТ 10300-68 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 2). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с потайной головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 1 до 36 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1020-78. Заклепки с потайной головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. __________ * Размер для справок. (Измененная редакция, Изм. № 2). Таблица 1 мм Диаметр стержня d 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 4 5 Диаметр головки D 1,9 2,3 2,7 2,9 3,9 4,5 5,2 7,0 8,8 Высота головки Н 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,2 1,6 2,0 Угол  90 Радиус под головкой, r, не более 0,1 0,2 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 1,5 3 4 Продолжение табл. 1 Диаметр стержня d 6 8 10 12 (14) 16 20 24 30 36 Диаметр головки D 10,3 13,9 17 20 24 30 36 41 49 Высота головки Н 2,4 3,2 4,8 5,6 6,8 7,2 9 11 14 16 Угол  90 75 60 45 Радиус под головкой, r, не более 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 4 6 8 10 Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. Таблица 2 мм Диаметр стержня d Длина L Диаметр стержня d Длина L 1,0 2-8 8 9-60 1,2 3-10 10 16-75 (1,4) 3-12 12 18-85 1,6 3-12 (14) 22-100 2,0 3-16 16 24-100 2,5 4-20 20 38-150 3,0 4-40 24 40-180 4,0 5-50 30 52-180 5,0 8-60 36 60-180 6,0 8-60 (Измененная редакция, Изм. № , 2). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм. Пример условного обозначения заклепки с потайной головкой класса точности В диаметром d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8 20.00 ГОСТ 10300-80 1.1. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки для размеров H < 1 мм-плюс 0,28, минус 0,16 мм; для H = 1 мм- 0,28 мм. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм Длина L, мм 1 1,2 (1,4) 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 (14) 16 20 24 30 36 2 0,016 3 0,022 0,033 0,055 0,058 0,104 4 0,028 0,042 0,067 0,074 0,129 0,195 0,281 5 0,034 0,051 0,079 0,090 0,154 0,233 0,336 0,635 6 0,040 0,060 0,091 0,106 0,178 0,272 0,392 0,733 7 0,047 0,069 0,103 0,121 0,203 0,310 0,447 0,832 8 0,053 0,078 0,115 0,137 0,228 0,349 0,503 0,931 1,522 2,235 4,294 9 0,087 0,127 0,153 0,252 0,387 0,558 1,029 1,677 2,457 4,689 10 0,095 0,140 0,169 0,277 0,426 0,614 1,128 1,831 2,679 5,083 12 0,164 0,200 0,326 0,503 0,724 1,325 2,139 3,123 5,478 14 0,376 0,580 0,835 1,522 2,447 3,563 6,656 16 0,425 0,657 0,946 1,719 2,755 4,007 7,445 13,41 18 0,734 1,057 1,917 3,064 4,451 8,234 14,64 19,93 20 0,811 1,168 2,114 3,372 4,895 9,023 15,88 21,70 22 1,279 2,311 3,680 5,309 9,812 17,11 23,48 33,67 24 1,390 2,509 3,989 5,783 10,603 18,34 25,26 36,09 44,36 26 1,501 2,706 4,297 6,227 11,391 19,58 27,03 38,51 47,52 28 1,612 2,903 4,605 6,671 12,180 20,81 28,81 40,93 50,68 30 1,723 3,100 4,913 7,115 12,969 22,04 30,58 43,34 53,83 32 1,834 3,294 5,222 7,559 13,758 23,28 32,36 45,76 56,99 34 1,945 3,495 5,530 8,002 14,547 24,51 34,13 48,18 60,15 36 2,056 3,692 5,838 8,446 15,337 25,74 35,91 50,59 63,30 38 2,167 3,890 6,146 8,890 16,126 26,97 37,68 53,01 66,46 106,4 40 2,278 4,087 6,455 9,334 16,915 28,21 39,46 55,43 69,62 111,4 164,4 42 4,284 6,763 9,778 17,704 29,44 41,24 57,84 72,77 116,3 171,5 45 4,580 7,225 10,444 18,888 31,29 43,90 61,47 77,51 123,7 182,2 48 4,876 7,688 11,110 20,072 33,14 46,56 65,09 82,24 131,1 192,8 50 5,073 7,996 11,554 20,861 34,37 48,34 67,51 85,40 136,0 199,9 52 8,304 11,998 21,650 35,61 50,11 69,93 88,56 140,9 207,0 319,8 55 8,767 12,663 22,834 37,46 52,78 73,55 93,29 148,3 217,7 336,4 58 9,229 13,329 24,017 39,31 55,44 77,18 98,03 155,7 228,3 353,0 60 9,537 13,773 24,806 40,54 57,22 79,60 101,18 160,7 235,4 364,1 529,9 65 43,62 61,66 85,64 109,07 173,0 253,2 391,9 569,9 70 46,70 66,09 91,68 116,97 185,3 270,9 419,6 609,8 75 49,79 70,53 97,72 124,85 197,7 288,7 447,4 649,8 80 74,97 103,80 132,75 210,0 306,5 475,1 689,7 85 79,41 109,80 140,64 222,3 324,2 502,9 729,7 90 115,80 148,53 234,7 341,9 530,6 769,9 95 121,90 156,42 247,0 359,6 558,4 809,6 100 127,90 164,32 259,3 377,5 586,1 849,5 110 284,0 413,0 641,6 929,4 120 308,6 448,5 697,1 1009,3 130 - 333,3 484,0 752,6 1089,2 140 358,0 519,5 808,0 1179,1 150 382,6 555,0 863,5 1249,0 160 590,6 919,0 1328,9 170 626,1 974,5 1408,8 180 661,6 1030,0 1488,8 Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава, 1,080-для латуни, 1,134-для меди. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). |  |
| --- | --- | --- |