|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10301-80 (СТ СЭВ 1022-78) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Round-top countersunk-head rivets classes В and С. Specifications ГОСТ 10301-80 (СТ СЭВ 1022-78) Взамен ГОСТ 10301-68 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2009 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с полупотайной головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 36 мм классов точности В и С. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1022-78. Заклепки с полупотайной головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. * Размеры для справок. (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 1 мм Диаметр стержня d 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 Диаметр головки D 6 7 8 10,5 13 11 15 17 20 24 30 36 41 49 Высота головки H 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 4,8 5,6 7,2 9 11 14 16 Высота сферы h 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5 3 4 5 6 7 9 Угол  120 90 75 60 45 Радиус под головкой r, не более 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 Радиус сферы головки R 9,3 9,1 10,4 14,3 16,9 10,8 15,1 15,7 18,2 20 25 30 33,5 37,9 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 1,5 3 4 6 8 10 Таблица 2 мм Диаметр стержня d Длина L 2,0 3-16 2,5 3-18 3,0 4-26 4,0 5-36 5,0 8-48 6,0 10-50 8,0 14-50 10 16-75 12 18-100 16 26-100 20 30-150 24 45-210 30 48-180 36 58-180 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 мм. Пример условного обозначения заклепки с полупотайной головкой класса точности В диаметром стержня d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00,без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10301-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты сферы h размеров от 0,5 до 1 мм-по + IT13; свыше 1 мм-по  ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Длина L, мм Теоретическая масса 1000шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d, мм 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 3 0,226 0,372 4 0,251 0,411 0,602 5 0,276 0,449 0,657 1,324 6 0,300 0,488 0,713 1,423 7 0,325 0,526 0,768 1,522 8 0,350 0,565 0,824 1,620 2,845 9 0,374 0,603 0,879 1,719 2,999 10 0,399 0,642 0,935 1,817 3,153 3,489 12 0,449 0,719 1,046 2,015 3,461 3,932 14 0,492 0,796 1,157 2,212 3,769 4,376 8,70 16 0,547 0,873 1,268 2,409 4,078 4,820 9,49 13,65 18 0,950 1,379 2,606 4,386 5,264 10,27 14,88 23,72 20 1,490 2,804 4,694 5,708 11,06 16,12 25,49 22 1,601 3,001 5,002 6,152 11,85 17,35 27,27 24 1,712 3,198 5,312 6,596 12,64 18,58 29,04 26 1,823 3,396 5,619 7,040 13,43 19,81 30,82 54,84 28 3,593 5,927 7,484 14,21 21,05 32,60 57,99 30 3,790 6,236 7,928 15,61 22,28 34,37 61,15 100,9 32 3,988 6,544 8,372 15,80 23,51 36,15 63,31 105,9 34 4,185 6,852 8,815 16,59 24,75 37,92 67,47 110,8 36 4,382 7,162 9,259 17,38 25,98 39,70 70,62 115,8 38 7,469 9,703 18,17 27,21 41,47 73,78 120,7 40 7,777 10,150 18,95 28,45 43,25 76,94 125,6 42 8,085 10,591 19,74 29,68 45,02 80,09 130,6 45 8,547 11,267 20,93 31,53 47,69 84,83 137,9 206,9 48 9,010 11,923 22,21 33,38 50,35 89,56 145,4 217,5 335,0 50 12,370 22,90 34,61 52,13 92,72 150,3 224,6 346,1 52 35,84 53,90 95,88 155,2 231,7 357,2 55 37,69 56,57 100,61 162,6 242,4 373,8 58 39,54 59,23 105,35 170,0 253,0 390,5 583,1 60 40,78 61,01 108,50 175,0 260,1 401,6 599,0 65 43,86 65,44 116,39 187,3 277,9 429,3 639,0 70 46,94 69,88 124,29 199,6 295,6 457,1 678,9 75 50,03 74,32 132,18 211,9 313,4 484,8 718,9 80 78,76 140,07 224,3 331,2 512,5 758,8 85 83,20 147,93 236,6 348,9 540,3 798,8 90 87,64 155,85 248,9 366,7 568,0 838,7 95 92,08 103,74 261,3 384,4 595,8 878,7 100 96,52 171,64 273,6 402,2 623,5 918,7 110 298,3 437,7 679,0 998,6 120 322,9 473,2 734,5 1078,5 130 347,6 508,7 790,0 1158,4 140 372,2 544,2 845,5 1248,3 150 396,9 579,7 901,0 1318,2 160 615,3 956,5 1398,1 170 650,8 1011,9 1478,0 180 686,3 1067,4 1557,9 190 721,8 200 757,3 210 792,8 Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава, 1,08-для латуни, 1,134-для меди. (Измененная редакция, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |