|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10303-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Flat-head rivets classes В and С. Specifications ГОСТ 10303-80 (СТ СЭВ 1022-78) Взамен ГОСТ 10303-68 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2010 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с плоской головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 36 ммклассов точности В и С. Заклепки с плоской головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 1 мм Диаметр стержня d 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 Диаметр головки D 3,8 4,8 5,5 7,5 9,5 11 14 16 20 25 32 40 50 60 Высота головки Н 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 18 Радиус под головкой r, не более 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 Радиус округления головки r1, не более 0,5 0,7 1,0 1,3 2,0 2,6 3,0 4,0 5,3 6,6 8,0 Расстояние от основания головки до места замера диаметра l 3 4 6 8 10 Таблица 2 мм Диаметр стержня d Длина L 2,0 4-10 2,5 5-14 3,0 5-18 4,0 6-32 5,0 8-60 6,0 10-60 8,0 14-60 10 16-85 12 18-90 16 24-110 20 32-150 24 50-180 30 60-180 36 60-180 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150,160, 170, 180 мм. Пример условного обозначения заклепки с плоской головкой класса точности В диаметром d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10303-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки H = 1 мм- 0,28 мм. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Длина L, мм Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня, d, мм 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 4 0,175 5 0,200 0,339 0,527 6 0,225 0,378 0,583 1,188 7 0,249 0,416 0,638 1,287 8 0,274 0,455 0,694 1,385 2,431 9 0,299 0,494 0,749 1,484 2,586 10 0,323 0,532 0,805 1,582 2,740 4,135 12 0,609 0,916 1,780 3,048 4,578 14 0,686 1,027 1,977 3,356 5,022 9,63 16 1,138 2,174 3,665 5,466 10,42 16,47 18 1,248 2,372 3,973 5,910 11,21 17,71 28,45 20 2,569 4,281 6,354 11,99 18,94 30,23 22 2,766 4,589 6,798 12,78 20,17 32,00 24 2,964 4,898 7,242 13,57 21,40 33,78 63,55 26 3,161 5,206 7,686 14,36 22,64 35,55 66,71 28 3,358 5,514 8,13 15,15 23,87 37,33 69,87 30 3,555 5,822 8,57 15,94 25,10 39,10 73,02 32 3,753 6,131 9,02 16,73 26,34 40,88 76,18 131,7 34 6,439 9,46 17,52 27,57 42,66 79,34 136,7 36 6,747 9,90 18,31 27,80 44,30 82,49 141,6 38 7,053 10,35 19,10 30,04 46,21 85,65 146,5 40 7,364 10,79 19,89 31,27 47,98 88,81 151,5 42 7,672 11,24 20,68 32,50 49,76 91,96 156,4 45 8,134 11,90 21,86 34,35 52,42 96,70 163,8 48 8,597 12,57 23,04 36,20 55,08 101,40 171,2 50 8,905 13,01 23,83 37,43 56,86 104,60 176,1 277,3 52 9,213 13,46 24,62 38,67 58,64 107,70 181,1 284,4 55 9,676 14,12 25,80 40,52 61,30 112,50 188,5 295,0 58 10,140 14,79 26,99 42,37 63,95 117,20 195,9 305,7 60 10,450 15,23 27,78 43,60 65,74 120,40 200,8 312,8 527,7 815,9 65 46,68 70,18 128,30 213,1 330,5 555,4 855,8 70 49,77 74,62 136,20 225,4 348,3 583,1 895,8 75 52,85 79,06 144,00 237,8 366,0 610,9 935,7 80 55,93 83,49 151,94 250,1 383,8 638,7 975,7 85 59,01 87,93 159,83 262,4 401,6 666,4 1015,6 90 92,37 167,72 274,7 419,3 694,1 1055,6 95 175,62 287,1 437,1 721,9 1095,5 100 183,53 299,4 454,8 749,6 1135,5 110 199,29 324,1 490,3 805,1 1215,4 120 348,8 525,9 860,6 1295,3 130 373,4 561,4 916,1 1375,2 140 398,1 596,9 971,6 1455,1 150 422,7 632,4 1027,1 1534,9 160 667,9 1082,6 1614,9 170 703,4 1138,1 1694,8 180 738,9 1193,5 1774,7 (Измененная редакция, Изм. № 1). Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава; 1,080-для латуни; 1,134-для меди. |  |
| --- | --- | --- |