|  | ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Всеросийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении Госстандарта России ВНЕСЕН Госстандартом России 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 6-94 от 21 октября 1994 г.) За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации Азербайджанская Республика Азгосстандарт Республика Армения Армгосстандарт Республика Беларусь Белстандарт Республика Грузия Грузстандарт Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан Кыргызская Республика Кыргызстандарт Республика Молдова Молдовастандарт Российская Федерация Госстандарт России Республика Узбекистан Узгосстандарт Украина Госстандарт Украины Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 4032-86 «Гайки шестигранные типа I классов А и В» в части гаек с диаметром резьбы 52 56 и 64 мм класса точности В и содержит дополнительные требования отражающие потребности народного хозяйства 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации метрологии и сертификации от 10 октября 1995 г. № 524 межгосударственный стандарт ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г. 4 ВЗАМЕН ГОСТ 10605-72 ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В Технические условия Hexagon nuts with thread diameter over 48 mm. Product grade B. Specifications Дата введения 1996-01-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с диаметром резьбы от 52 до 150 мм класса точности В. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору ГОСТ 1759.1-82 Болты винты шпильки гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей ГОСТ 9150-81 ОНВ. Резьба метрическая. Профиль. ГОСТ 16093-81 ОНВ. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором ГОСТ 17769-83 Изделия крепежные. Правила приемки ГОСТ 18126-72 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Технические условия ГОСТ 18100-72 Изделия крепежные. Общие технические условия. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение ГОСТ 24705-81 ОНВ. Резьба метрическая. Основные размеры 3 РАЗМЕРЫ Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Рисунок 1 Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы 56 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 05 с цинковым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным: Гайка М 56.05.019 ГОСТ 10605-94 То же с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н из материала группы 21 из стали марки 12Х18Н9Т без покрытия: Гайка М 56 х 4.21.12Х18Н9Т ГОСТ 10605-94 Таблица 1 мм Резьба d (52) 56 64 72 (76) 80 90 100 110 125 140 150 Р крупный 5,0 5,5 6,0 - - - - - - - - - мелкий 3,0 4,0 6,0 и 4,0 da мин. 52 56 64 72 76 80 90 100 110 125 140 150 макс. 56,2 60,5 69,1 77,8 82,1 68,4 97,2 108,0 118,8 135,0 151,2 162,0 dw мин. 74,2 78,7 88,2 97,7 102,4 107,2 121,1 135,4 144,9 168,6 187,2 211,0 eмин. 88,25 93,56 104,86 116,16 121,81 127,46 144,08 161,03 172,33 200,58 222,72 250,97 mмакс. 42 45 51 58 61 64 72 80 88 100 112 128 мин. 40,4 43,4 49,1 56,1 59,1 62,1 70,1 78,1 85,8 97,8 109,8 125,5 т* мин. 32,3 34,7 39,3 44,9 47,3 49,7 56,1 62,5 68,6 78,2 87,8 100,4 S ном.-макс. 80 85 95 105 110 115 130 145 155 180 200 225 мин. 78,1 82,8 92,8 102,8 107,8 112,8 127,5 142,5 152,5 177,5 197,1 222,1 Примечание-Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется. 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Таблица 3 Материал Углеродистая сталь Коррозионностойкая сталь Общие технические требования ГОСТ 18126 Размеры Профиль и основные размеры Резьба Стандарт ГОСТ 9150ГОСТ 24705 Допуски 6Н Стандарт ГОСТ 16093 Механические Группа 02, 04, 05, 06, 07 11, 21, 23, 25 свойства Стандарт ГОСТ 18126 Допуски Класс точности В Стандарт ГОСТ 1759.1 Окончательная обработка поверхности изделия Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301ГОСТ 9.303 Покрытия-по ГОСТ 18126 Приемка ГОСТ 17769 Маркировка и упаковка ГОСТ 18126ГОСТ 18160 Теоретическая масса стальных болтов указана в приложении А. ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) МАССА СТАЛЬНЫХ ГАЕК Шаг резьбы мм Теоретическая масса гайки кг  при номинальном диаметре резьбы d мм (52) 56 64 72 (76) 80 90 100 110 125 140 150 Крупный 50; 55 и 60 1,21 1,45 1,99 - - - - - - - - - Мелкий 30 и 40 1,18 1,42 1,94 2,63 2,99 3,39 4,88 6,76 8,12 12,79 17,43 24,51 Мелкий 60 - - - 2,69 3,06 3,47 4,98 6,88 8,27 12,99 17,67 24,83 Ключевые слова: крепежные изделия гайки шестигранные гайки технические требования размеры обозначение теоретическая масса |  |
| --- | --- | --- |