|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА НА Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12818-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА на Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast malleable iron flanges for Pnom from 1,6 to 4,0 MPa (from 16 to 40 kgf/cm2). Design and dimensions ГОСТ 12818-80 Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12818-80фланцы литые из ковкого чугуна на Pу от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 402 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из ковкого чугуна на условное давление Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) и температуру среды от 243 до 673 К (от минус 30 до плюс 400 °С). Требования пп. 1-3; 5; 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. 2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. 4. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 6. Допускается изготовление фланцев Dy 15 мм без скоса под углом 15° и выемки по радиусу R 11 max, а также квадратных фланцев со скосом от 8 до 15°. 7. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок-по ГОСТ 12816-80. ______________________ *D2 и h-по ГОСТ 12815-80. ** Допускается выполнять скругление. мм Проход условный Dy Py, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 2,5 и 4,0 (25 и 40) b b1 Dm b b1 Dm 15 12 8 38 14 8 38 20 44 44 25 49 49 32 13 10 62 15 10 62 40 70 70 50 15 80 17 80 65 17 106 19 106 80 19 116 21 116 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 12817-67, ГОСТ 12818-67, ГОСТ 12819-67. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 26645-85 4 ГОСТ 12815-80 3 ГОСТ 12816-80 7 6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2 утвержденными в декабре 1987 г., апреле 92 г. (ИУС 4-88, 7-92) |  |
| --- | --- | --- |