|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК СОРТАМЕНТ ГОСТ 18901-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with two layers of Z-wire and type ТК core. Dimensions ГОСТ 18901-73 Дата ведения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм Круглая проволока Зетобразная проволока Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Расчетная масса 100м смазанного каната, кг Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) Диаметр, мм Количество 1-й слой 2-й слой 1180 (120) 1270 (130) 1370 (140) 1470 (150) 1570 (160) Высота, мм Количество Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 Высота, мм Количество Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 38,5 3,3 19 5 17 17,50 6 20 27,15 1003,01 858,15 1175 (120000) 1270 (130000) 1370 (140000) 1470 (150000) 1565 (160000) 40,5 3,7 19 5 18 17,50 6 21 27,15 1089,44 931,89 1275 (130500) 1385 (141500) 1490 (152500) 1595 (163000) 1705 (174000) 42,5 4,1 19 5 19 19,25 6 22 27,15 1213,89 1038,40 1425 (145500) 1540 (157500) 1660 (169500) 1780 (182000) 1900 (194000) 45,0 4,6 19 5 21 17,50 6 23 28,40 1336,46 1142,72 1565 (160000) 1700 (173500) 1830 (187000) 1960 (200000) 2090 (213500) 47,0 3,6 37 5 22 19,25 6 25 27,15 1478,89 1264,56 1730 (177000) 1880 (192000) 2025 (207000) 2170 (221500) 2315 (236500) 51,0 4,1 37 5 25 19,40 6 26 28,40 1711,89 1463,53 2005 (205000) 2180 (222500) 2345 (239500) 2510 (256500) 2680 (273500) 54,0 4,3 37 6 20 30,60 6 26 30,80 1950,11 1667,91 2290 (234000) 2480 (253500) 2675 (273000) 2865 (292500) 3055 (312000) Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения зетобразной проволоки приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 45,0 мм, марки I, из оцинкованной проволоки по группе С, правой свивки, раскручивающегося, маркировочной группы 1080 Н/мм2 (110 кгс/мм2): Канат 45,0-I-С-Р-1080 ГОСТ 18901-73 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ К.И. Туленков, И.А. Лобанков, Н.А. Галкина, В.И. Царюк, Ю.Д. Мамаев, П.И. Хромов, Ф.С. Ревзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 18899-73 3 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., октябре 1989 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |