|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+1 о.с. ГОСТ 3071-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент Two lay steel rоре type ТК construction 637(1+6+12+18)+1 о.с. Dimensions ГОСТ 3071-88* Взамен ГОСТ3071-74 Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3132 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с органическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200) 2060(210) 2160(220) центральной В слоях Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 6 проволок 216 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом 5,0 0,24 0,22 8,48 82,5 - - - - 14950 12250 15750 12900 16600 13600 17460 14300 18250 14950 5,4 0,26 0,24 10,08 98,1 - - - - 17750 4550 18750 15350 19750 16150 20700 16950 21700 17750 5,8 0,28 0,26 11,84 115,5 - - - - 20850 17050 22000 18000 23200 19000 24350 19950 25500 20900 6,3 0,30 0,28 13,73 134,0 - - - - 24200 19800 25550 20950 26900 22050 28250 23150 29600 24250 6,7 0,32 030 15,75 153,5 24650 20200 26200 21450 27750 22750 29300 24000 30850 25250 32400 26550 33950 27800 7,6 0,36 0,34 20,22 197,0 31700 25950 33650 27550 35650 29200 37600 30800 39600 32450 41600 34100 43550 35700 8,5 0,40 0,38 25,25 246,0 39550 32400 42050 34450 44500 36450 47000 38500 49450 40500 01950 42550 54400 44600 9,0 0,45 0,40 28,10 273,5 44050 36120 46800 38350 49550 40600 52300 42850 55050 45100 57900 47350 60550 49650 11,5 0,55 0,50 43,85 427,0 68750 56350 73050 59900 77350 63400 81600 66900 85900 70400 90200 73950 - - 13,5 0,65 0,60 63,06 613,5 98850 81050 105000 86100 111000 91000 117000 95900 123500 101000 129500 106000 - - 13,5 0,75 0,70 85,77 834,5 134000 110000 142500 117000 151000 124000 159500 130500 168000 137500 - - - - Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной, справа от жирной линии – из проволоки без покрытия.По согласованию изготовителя с потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями. (Измененная редакция, Изм. № 1) по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примеры условных обозначений Канат диаметром 11,5 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2): Канат 11,5-Г-1-Л-Р-Т-1570 ГОСТ 3071-88 Канат диаметром 5,8 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 2160 Н/мм2 (220 кгс/мм2): Канат 5,8-Г-В-Ж-И-2160 ГОСТ 3071-88 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |