|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4028-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Конструкция и размеры Building nails. Construction and dimensions ГОСТ 4028-63 Дата введения 01.08.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры строительных гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Черт. 1. Таблица 1 мм Диаметр стержня d Длина гвоздя l Диаметр стержня d Длина гвоздя l 0,8 8 1,4 25 12 32 1,0 16 40 1,2 16 1,6 25 20 40 25 50 Условное обозначение гвоздей с плоской головкой с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 25 мм: Гвозди П 1,2×25 ГОСТ 4028-63 (Измененная редакция, Изм. № 2). 2. Конструкция и размеры строительных гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 2. Гвозди круглые Черт. 2. Гвозди трефовые Черт. 3. Гвозди трефовые с перемычками Черт. 4. Таблица 2 мм Условный диаметр стержня d Длина гвоздя l Размер а Наименьший диаметр головки D Условный диаметр стержня d Длина гвоздя l Размер а Наименьший диаметр головки D 1,8 32 - 3,5 3,5 90 3,1 7 40 4,0 100 3,55 7,5 50 120 60 5,0 120 4,45 9 2,0 40 1,75 4 150 50 6,0 150 5,3 11 2,5 50 2,2 5 200 60 8,0 250 7,13 14 3,0 70 2,65 6 80 Примечание. По требованию потребителя гвозди круглые размером 1,8×32 изготовляются с плоской головкой. Условное обозначение гвоздей с конической головкой круглых диаметром 2,5 мм, длиной 60 мм: Гвозди К 2,5×60 ГОСТ 4028-63 То же, трефовых: Гвозди Т 2,5×60 ГОСТ 4028-63 То же, трефовых с перемычками: Гвозди ТП 2,5×60 ГОСТ 4028-63 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. Примечание. Односторонний равномерный прогиб стержня в средней части гвоздя размером 1,8×60 не должен превышать 0,7 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно. Изм. № 2). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей d×l, мм Масса 1000 круглых гвоздей, кг,  Размер гвоздей d×l, мм Масса 1000 круглых гвоздей, кг,  0,8×8 0,032 1,8×60 1,16 0,8×12 0,051 2,0×40 0,949 1,0×16 0,100 2,0×50 1,19 1,2×16 0,147 2,5×50 1,87 1,2×20 0,183 2,5×60 2,23 1,2×25 0,219 3,0×70 3,77 1,4×25 0,302 3,0×80 4,33 1,4×32 0,385 3,5×90 6,6 1,4×40 0,482 4,0×100 9,5 1,6×25 0,397 4,0×120 11,5 1,6×40 0,633 5,0×120 17,8 1,6×50 0,791 5,0×150 21,9 1,8×32 0,640 6,0×150 32,4 1,8×40 0,787 6,0×200 43,1 1,8×50 0,967 8,0×250 96,2 Примечание. Масса 1000 гвоздей трефовых на 15 %, а трефовых с перемычками на 12 % меньше массы 1000 гвоздей круглых того же размера. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 567. 3. ВЗАМЕН ГОСТ 3886-47, ГОСТ 3887-47, ГОСТ 4028-48, ГОСТ 4031-48. 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 283-75 3 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1965 г., ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 11-65, 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |