|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4032-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round finishing nails. Construction and dimensions ГОСТ 4032-63 Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Диаметр стержня d Длина гвоздя l Диаметр головки D, не менее 0,8 10 1,4 1,0 16 1,8 1,2 20 2,2 1,6 25 2,8 32 2,0 40 3,6 Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 20 мм: Гвоздь 1,2×20 ГОСТ 4032-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей, d×l, мм Масса 1000 гвоздей, кг 0,8×10 0,027 1,0×16 0,085 1,2×20 0,167 1,6×25 0,360 1,6×32 0,471 2,0×40 0,935 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 570 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4032-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 283-75 2 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1355. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |