|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК СОРТАМЕНТ ГОСТ 7675-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with one layer of V-shaped wire, one layer of Z-wire and type ТК core. Dimensions ГОСТ 7675-73 Дата введения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечниками из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм Круглая проволока Клиновидная проволока Зетобразная проволока Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Расчетная масса 100м смазанного каната, кг Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) Диаметр, мм Количество Высота, мм Количество Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 Высота, мм Количество Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 1180 (120) 1270 (130) 1370 (140) 1470 (150) 1570 (160) 1670 (170) 38,5 3,3 19 5 17 17,8 6 18 30,6 1015,90 869,20 1190 (121500) 1290 (132000) 1390 (142000) 1485 (152000) 1590 (162500) 1690 (172500) 40,5 3,7 19 5 18 19,0 6 19 30,6 1127,69 964,81 1320 (135000) 1435 (146500) 1540 (157500) 1655 (169000) 1760 (180000) 1875 (191500) 42,5 4.1 19 5 19 19,0 6 20 30,6 1223,84 1046,84 1435 (146500) 1555 (159000) 1675 (171000) 1795 (183500) 1915 (195500) 2035 (208000) 45,0 4,6 19 5 20 19,6 6 21 31,0 1358,76 1162,01 1595 (163000) 1725 (176500) 1860 (190000) 1990 (203500) 2125 (217000) 2255 (230500) 47,0 3,6 37 5 22 19,0 6 22 31,0 1476,62 1262,58 1730 (177000) 1875 (191500) 2020 (206500) 2165 (221000) 2310 (236000) 2455 (251000) 51,0 4.1 37 5 24 19,6 6 24 31,0 1702,89 1455,70 1995 (204000) 2165 (221000) 2330 (238000) 2495 (255000) 2665 (272000) 2830 (289000) Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения клиновидной и зетобразной проволок приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 45,0 мм, марки В, из проволоки без покрытия, правой свивки, нераскручивающегося, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2): Канат 45,0-В-Н-1180 ГОСТ 7675-73 (Измененная редакция, Изм. № 1,2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством червой металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ Х.Н. Белалов, канд. техн. наук; НА. Галкина; Е.С. Чугунова; А.А. Титова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7675-55 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 18899-73 п. 3 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., декабре 1989 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |