|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8943-75 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Номенклатура Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Nomenclature ГОСТ 8943-75 Взамен ГОСТ 8943-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Настоящий стандарт распространяется на части из ковкого чугуна с цинковым покрытием и без покрытия, с цилиндрической трубной резьбой, предназначенные для соединения водо-и газопроводных труб (с применением уплотнителя) в системах отопления, водопровода, газопровода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.), при температуре проводимой среды не выше 175°С и условном давлении: Ру 1,6 МПа (=16 кгс/см2) при условных проходах не более Dу 40 мм и Ру 1 МПа (=10 кгс/см2) при условных проходах Dу 50-100 мм. 2. Номенклатура соединительных частей приведена в таблице. Наименование соединительных частей Основные размеры Эскиз Сортамент Dу, мм Угольник прямой По ГОСТ 8946-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Угольник переходной По ГОСТ 8947-75 Тройник прямой По ГОСТ 8948-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Тройник переходной По ГОСТ 8949-75 Тройник с двумя переходами По ГОСТ 8950-75 Крест прямой По ГОСТ 8951-75 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Крест переходной По ГОСТ 8952-75 Крест с двумя переходами По ГОСТ 8953-75 Муфта прямая короткая По ГОСТ 8954-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Муфта прямая длинная По ГОСТ 8955-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Муфта компенсирующая По ГОСТ 8956-75 15; 20; 25; 32; 40; 50 Муфта переходная По ГОСТ 8957-75 Ниппель двойной По ГОСТ 8958-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80) Гайка соединительная По ГОСТ 8959-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80) Футорка По ГОСТ 8960-75 Контргайка По ГОСТ 8961-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Колпак По ГОСТ 8962-75 15; 20; 25; 32; 40; 50 Пробка По ГОСТ 8963-75 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100) Примечание. Соединительные части с Dу, указанными в таблице в скобках или обозначенные знаком «  », применять не рекомендуется. |  |
| --- | --- | --- |