|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8950-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Tees with two passages. Basic dimensions ГОСТ 8950-75* (СТ СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8950-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройника. Размеры в мм Условный проход Резьба Масса без покрытия, кг, не более* Dy Dy1 Dy2 d d1 d2 L L1 L2 Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 201515 G3/4-В G1/2-В G1/2-В 30 31 28 0,158 0,169 202015 G3/4-В G3/4-В G1/2-В 33 33 31 0,185 0,198 252015 G 1-В G3/4-В G1/2 -В 35 36 31 0,215 0,232 251520 G 1-В G1/2-В G3/4-В 32 34 30 0,215 0,232 252020 G 1-В G3/4-В G3/4-В 35 36 33 0,246 0,266 252515 G 1-В G 1-В G1/2-В 38 38 34 0,251 0,270 252520 G 1-В G 1-В G3/4-В 38 38 36 0,255 0,276 322020 G 11/4-В G3/4-В G3/4-В 36 41 33 0,299 0,331 322025 G 11/4-В G3/4-В G 1-В 36 41 35 0,329 0,356 322525 G 11/4-В G 1-В G 1-В 40 42 38 0,374 0,408 402532 G 11/2-В G 1-В G 11/4-В 42 46 40 0,477 0,518 * Для справок Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Тройника с двумя переходами без покрытия с Dy 25 мм на Dy1 15 мм и Dy2 20 мм: Тройник 25  15  20ГОСТ 8950-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-25 15 20ГОСТ 8950-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |