|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8952-75* (СТ СЭВ 3301-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Transition four-way junction pieces. Basic dimensions ГОСТ 8952-75* (CTСЭВ 3301-81) Взамен ГОСТ 8952-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3301-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. Размеры в мм Условный Резьба Масса без покрытия, кг, не более* проход, d d1 L L1 Вариант по ГОСТ 8944-75 DyDy1 1 2 1510 G Ѕ-В G 3/8-В 26 26 0,137 0,152 2010 G ѕ-В G 3/8-В 28 28 0,182 0,189 2015 Gѕ-В G Ѕ-В 30 31 0,212 0,214 2510 G 1-В G 3/8-В 30 32 0,248 0,256 2515 G 1-В G Ѕ-В 32 34 0,284 0,294 2520 G 1-В G ѕ-В 35 36 0,329 0,341 3215 G 1 ј-В G Ѕ-В 34 36 0,382 0,365 3220 G 1 ј-В G ѕ-В 36 41 0,428 0,413 3225 G 1 ј-В G 1-В 40 42 0,492 0,503 4020 G 1 Ѕ-В G ѕ-В 38 44 0,543 0,467 4025 G 1 Ѕ-В G 1-В 42 46 0,619 0,533 4032 G 1 Ѕ-В G 1 ј-В 46 48 0,709 0,612 5025 G 2-В G 1-В 44 52 0,859 0,762 5032 G 2-В G 1 ј-В 48 54 0,964 0,857 5040 G 2-В G 1 Ѕ-В 52 55 1,055 0,939 (6532) G 2 Ѕ-В G 1 ј-В 52 62 1,218 1,086 (6540) G 2 Ѕ-В G 1 Ѕ-В 55 63 1,303 1,162 (6550) G 2 Ѕ-В G 2-В 61 66 1,509 1,351 (8040) G 3-В G 1 Ѕ-В 58 71 1,600 1,433 (8050) G 3-В G 2-В 64 73 1,807 1,624 (8065) G 3-В G 2 Ѕ-В 72 76 2,079 1,872 (10065) G 4-В G 2 Ѕ-В 78 89 3,379 2,950 (10080) G 4- B G 3-В 84 92 3,736 3,282 * Для справок Примечания: 1. Кресты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Переходного креста без покрытия с Dу 25 мм на Dу1 20 мм: Крест 25  20ГОСТ 8952-75 То же, с цинковым покрытием: Крест Ц-2520ГОСТ 8952-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |