|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8954-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight short sockets. Basic dimensions ГОСТ 8954-75* Взамен ГОСТ 8954-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеры в мм Условный Масса без покрытия, кг, не более* проход Резьба d L Число ребер Вариант по ГОСТ 8944-75 Dy 1 2 8 Gј-В 22 2 0,031 0,032 10 G3/8-В 24 2 0,040 0,042 15 G Ѕ-В 28 2 0,065 0,068 20 G ѕ-В 31 2 0,096 0,096 25 G 1-В 35 4 0,155 0,153 32 G 1 ј-В 39 4 0,226 0,216 40 G 1 Ѕ-В 43 4 0,309 0,267 50 G 2-В 47 6 0,480 0,430 (65) G 2 Ѕ-В 53 6 0,652 0,580 (80) G 3-В 59 6 0,874 0,848 (100) G 4-В 84 6 1,930 1,750 * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. 2. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямой короткой муфты с D 40мм: Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта короткая Ц-40 ГОСТ 8954-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |