|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8958-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Double nipples. Basic dimensions ГОСТ 8958-75* Взамен ГОСТ 8958-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ниппеля. Размеры в мм Условный проход Dу Резьба d S L h Масса без покрытия, кг, не более* 8 G ¼-B 17 36 7 0,029 10 G 3/8-B 19 38 7 0,035 15 G ½-B 24 44 7 0,065 20 G ¾-B 30 47 8 0,090 25 G 1 -B 36 53 8 0,140 32 G 11/4-В 46 57 9 0,209 40 G 1 ½ -B 50 59 9 0,210 50 G 2-B 65 68 10 0,406 (65) G 2 ½ -В 80 75 11 0,529 (80) G 3 -B 95 83 12 0,846 * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. 2. Ниппели с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Двойного ниппеля без покрытия с D 40 мм: Ниппель 40 ГОСТ 8958-75 то же, с цинковым покрытием: Ниппель Ц-40 ГОСТ 8958-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Отклонения размера S-по ГОСТ 6424-73. |  |
| --- | --- | --- |