|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8960-75* (СТ СЭВ 3304-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ФУТОРКИ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Threaded bushings. Basic dimensions ГОСТ 8960-75* (CT СЭВ 3304-81) Взамен ГОСТ 8960-59 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры футорок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3304-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию футорки. Размеры в мм Условный Резьба Масса без покрытия, кг, не более* проход DyDy1 Тип d d1 L S h L1 Вариант по ГОСТ 8944-75 1 2 108 I G 3/8 -B G 1/4 -B 20 19 7 - 0,019 - 158 II G 1/2-B G 1/4 -B 24 24 7 - 0,038 - 1510 I G 1/2-B G 3/8 -B 24 24 7 - 0,032 - 208 II G 3/4-B G 1/4 -B 26 30 7 - 0,056 - 2010 II G 3/4-B G 3/8-B 26 30 7 - 0,064 - 2015 I G 3/4-B G 1/2-B 26 30 7 - 0,054 - 258 II G 1-B G 1/4 -B 29 36 7 - 0,082 - 2510 II G 1-B G 1/2-B 29 36 7 - 0,094 - 2515 II G 1-B G 1/2-B 29 36 7 - 0,106 - 2520 I G 1-B G 3/4-B 29 36 7 - 0,084 - 3210 II G 1 1/4 -B G 3/8-B 31 46 7 - 0,202 - 3215 II G 1 1/4 -B G 1/2-B 31 46 7 - 0,221 - 3220 II G 1 1/4 -B G 3/4-B 31 46 7 - 0,180 - 3225 I G 1 1/2-B G 1-В 31 46 7 - 0,146 - 4010 II G 1 1/2-B G 3/8 -B 31 50 7 - 0,282 - 4015 II G 1 1/2-B G 1/2-B 31 50 7 - 0,299 - 4020 II G 1 1/2-B G 3/4-B 31 50 7 - 0,256 - 4025 II G 1 1/2-B G 1-B 31 50 7 - 0,198 - 4032 I G 1 1/2-B G 1 1/4 -B 31 50 7 - 0,122 - 5015 III G 2-B G 1/2-B 48 65 8 35 0,381 0,393 5020 III G 2-B G 3/4-B 48 65 8 35 0,379 0,391 5025 II G 2-B G 1-B 35 65 8 - 0,471 - 5032 II G 2-B G 1 1/4 -B 35 65 8 - 0,360 - 5040 II G 2-B G 1 1/2-B 35 65 8 - 0,271 - 6525 III G2 1/2-B G 1 1/4-B 40 80 9 54 0,508 - (6532) III G 2 1/2-B G 1 1/4-B 54 80 9 40 0,586 0,607 (6540) II G 2 1/2-B G 1 1/2-B 40 80 9 - 0,739 - (6550) II G 2 1/2-B G 2-B 40 80 9 - 0,489 - 8025 III G 3-B G 1-B 44 95 10 59 1,209 - 8032 III G 3-B G 1 1/4-B 44 95 10 59 1,250 - (8040) III G 3-B G 1 1/2-B 59 95 10 41 0,900 0,909 (8050) II G 3-B G 2-B 44 95 10 - 1,039 - (8065) II G 3-B G 2 1/2-B 44 95 10 - 1,576 - (10050) III G 4-B G 2-B 69 120 11 51 1,580 1,609 (10065) III G 4-B G 2 1/2-B 69 120 11 51 1,480 1,500 (10080) II G 4-B G 3-B 51 120 11 - 1,461 - * Для справок. Примечания: 1. Футорки с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Футорки без покрытия с Dу 25 мм на Dу1 15 мм: Футорка25 15ГОСТ 8960-75 То же, с цинковым покрытием: Футорка Ц-25  15ГОСТ 8960-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Отклонения размера под ключ S-по ГОСТ 6424-73. |  |
| --- | --- | --- |