| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ENiCu-B |
| ISO | ENiCu2BG2 |
| DIN | ENiCuG3 |

МНЧ-2

Основное назначение

Холодная сварка, наплавка и заварка дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов. Сварка первого слоя в соединениях с высокими требованиями по плотности, а также сварка соединений с повышенными требованиями по чистоте поверхности после механической обработки. Сварка в нижнем и вертикальном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

Твердость в исходном состоянии НВ 150.

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Mn | Ni | Fe | Cu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 66,0 | 2,9 | остальное |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70 - 110 |  | 34 |
| 4,0 | 350 | 100 - 140 |  | 23 |
| 5,0 | 450 | 140 - 190 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с высокой технологичностью при обработке резанием, а также коррозионно-стойкого в жидкостных агрессивных средах и горячих газах.

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 20-30 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С и проковкой наложенного валика легкими ударами молотка.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| МНЧ-2 | ТУ 14-4-780  76 |
| --- | --- |