| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ECu-15 |
| ISO |  |
| DIN |  |

АНЦ/ОЗМ-2

Основное назначение

Сварка и наплавка изделий из технически чистой меди, содержащей не более 0,01% кислорода. Сварка в нижнем и наклонном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 17,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 4,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 110 | 26 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | Mn | Si | Ti | Al | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,16 | 0,06 | не более 0,005 | 0,19 | не более 0,15 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 350 | 220 - 290 |  | 18 |
| 5,0 | 450 | 350 - 400 |  | 9 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой электропроводимостью: не менее 60% электропроводностью технически чистой меди.

Технологические особенности сварки

Сварку изделий из металла толщиной более 10 мм производят без предварительного подогрева, из металла больших толщин - с предварительным подогревом до температуры 150-350°С (в зависимости от толщины металла и массы изделия).

Обязательна прокалка электродов перед сваркой: 350-370°С; 2 ч.

Обозначение в документации

| АНЦ/ОЗМ-2 | ТУ 14-4-1270  84 |
| --- | --- |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ECu-15 |
| ISO |  |
| DIN |  |

АНЦ/ОЗМ-3

Основное назначение

Сварка и наплавка изделий из технически чистой меди, содержащей не более 0,01% кислорода. Возможна сварка и наплавка низколегированных сплавов на основе меди, а также сварка меди со сталью. Сварка в нижнем и наклонном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 16,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 4,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100 | 31 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | Mn | Si | Al | Fe | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | не более 0,2 | не более 0,05 | не более 0,2 | не более 0,3 | не более 0,02 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 350 | 220 - 300 |  | 18 |
| 5,0 | 450 | 350 - 400 |  | 9 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла с высокой электропроводностью: не менее 60% электропроводности технически чистой меди.

Технологические особенности сварки

Сварку изделий из металла толщиной до 10 мм производят без предварительного подогрева, из металла больших толщин - с предварительным подогревом до температуры 150-350°С (в зависимости от толщины металла и массы изделия). Сварку выполняют с небольшими поперечными колебаниями электрода, расположенного перпендикулярно к изделию.

Обязательна прокалка электродов перед сваркой: 350-370°С; 2 ч.

Обозначение в документации

| АНЦ/ОЗМ-3 | ТУ 14-4-1270  84 |
| --- | --- |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | ECu-15 |
| ISO |  |
| DIN |  |

АНЦ/ОЗМ-4

Основное назначениеСварка и наплавка изделий из технически чистой меди, содержащей не более 0,01% кислорода. Возможна сварка и наплавка низколегированных сплавов на основе меди, а также сварка меди со сталью. Сварка в нижнем и наклонном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродовПокрытие - специальное.Коэффициент наплавки - 14,5 г/А· ч.Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 4,0 кг/ч.Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100 | 30 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | Mn | Si | Al | Fe | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | не более 0,40 | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,03 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 350 | 220 - 300 |  | 18 |
| 5,0 | 450 | 350 - 400 |  | 9 |

Особые свойстваОбеспечивают получение металла с высокой электропроводностью: не менее 50% электропроводности технически чистой меди.

Технологические особенности сваркиСварку изделий из металла толщиной до 10 мм производят без предварительного подогрева, из металла больших толщин - с предварительным подогревом до температуры 150-400°С (в зависимости от толщины металла и массы изделия). Сварку выполняют на короткой длине дуги с небольшими колебаниями электрода, расположенного перпендикулярно к изделию.Обязательна прокалка электродов перед сваркой: 350-370°С; 2 ч.

Обозначение в документации

| АНЦ/ОЗМ-4 | ТУ 14-4-1270  84 |
| --- | --- |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------