| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E24.60.10Mn2B20 |
| DIN | EL-NiCr24Mo10Mn2 |

АНЖР-1

Основное назначение

Сварка теплоустойчивых сталей с высоколегированными жаропрочными сталями, а также сварка закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте ответственных конструкций, работающих при температуре до 550-600°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 15,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 730 | 470 | 36 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 1,92 | 0,30 | 59,6 | 23,6 | 9,9 | 0,07 | 0,011 | 0,019 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 310 | 70 - 95 |  | 42 |
| 4,0 | 350 | 100 - 125 |  | 22 |
| 5,0 | 350 | 120 - 145 |  |  |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| АНЖР-1ВД | ГОСТ 946675, ТУ 14-4-568  74 |
| --- | --- |
| Е001Б20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E24.40.8Mn2B20 |
| DIN | E24.40.8Mn2B20 |

АНЖР-2

Основное назначение

Сварка теплоустойчивых сталей с высоколегированными жаропрочными сталями, а также сварка закаливаемых сталей без последующей термообработки и без предварительного подогрева при изготовлении и ремонте ответственных конструкций, работающих при температуре до 450-550°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 14,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,7 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 680 | 440 | 39 | 160 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Ti | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 1,94 | 0,36 | 39,9 | 24,2 | 7,6 | 0,05 | 0,009 | 0,019 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 320 | 70 - 95 |  | 41 |
| 4,0 | 370 | 100 - 125 |  | 20 |
| 5,0 | 370 | 120 - 160 |  | 12 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| АНЖР-2ВД | ГОСТ 946675, ТУ 14-4-598  75 |
| --- | --- |
| Е001Б20 |  |