| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E19.16.3Mn3W2RB20 |
| DIN | E19.16.3Mn3W2RB20 |

АНВ-20

Основное назначение

Сварка конструкций из стали марки 03Х20Н16АГ6 и ей подобных, применяемых в криогенном машиностроении. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - рутилово-основное.

Коэффициент наплавки - 10,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 680 | 470 | 36 | 190 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | W | N | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| не более 0,04 | 3,0 | не более 0,25 | 3,1 | 16,3 | 18,7 | 2,1 | 0,18 | 0,007 | 0,017 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 60 - 110 |  | 41 |
| 4,0 | 400 | 80 - 140 |  | 21 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой хладостойкостью.

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| АНВ-20ВД | ГОСТ 946675, ТУ 14-4-597  75 |
| --- | --- |
| Е000РБ20 |  |