| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN |  |

ЦЧ-4

Основное назначение

Холодная сварка, ремонтная наплавка и заварка дефектов литья в деталях из серого, высокопрочного и ковкого чугунов, а также сварка таких чугунов со сталью. Наплавка первых одного-двух слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами. Сварка в нижнем положении шва постоянным током обратной полярности (при высоком напряжении холостого хода сварочного трансформатора и малой длине сварочных кабелей возможна сварка переменным током).

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,0 г/А ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,1 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Твердость наплавленного металла НВ |
| --- | --- |
| 490 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Fe | C | Mn | Si | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,13 | 0,9 | 0,5 | 8,6 | 0,014 | 0,023 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 65 - 80 |  | 34 |
| 4,0 | 450 | 90 - 120 |  | 15 |
| 5,0 | 450 | 130 - 150 |  | 10 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят короткими валиками длиной 25-35 мм с поваликовым охлаждением на воздухе до температуры не выше 60°С; для деталей из ковкого и высокопрочного чугунов длина валика может быть увеличена до 80-100 мм.

Прокалка перед сваркой: 160-200°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| ЦЧ-4 | ТУ 14-4-831  77 |
| --- | --- |