| ГОСТ | Э-10Х25Н13Г2Б |
| --- | --- |
| AWS | E309Cb-15 |
| ISO | E23.12NbB30 |
| DIN | E23.12NbB30 |

ЦЛ-9

Основное назначение

Сварка конструкций из двухслойных сталей со стороны легированного слоя из коррозионно-стойких сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х13 и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 650 | 450 | 31 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 2,2 | 0,80 | 12,9 | 23,2 | 1,1 | 0,010 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70 - 100 |  | 39 |
| 4,0 | 350 | 100 - 150 |  | 23 |
| 5,0 | 450 | 130 - 170 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289 без провоцирующего отпуска. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10% (типичное 8%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-10Х25Н13Г2БЦЛ-9ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005Б20 |  |

| ГОСТ | Э-08Х20Н9Г2Б |
| --- | --- |
| AWS | E347-15 |
| ISO | E19.9NbB20 |
| DIN | E19.9 NbB20 |

ЦЛ-11

Основное назначение

Сварка изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и им подобных, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 660 | 420 | 34 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1,8 | 0,53 | 9,8 | 20,8 | 0,99 | 0,011 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 290 | 30 - 55 |  | 103 |
| 2,5 | 290 | 40 - 65 |  | 66 |
| 3,0 | 340 | 50 - 90 |  | 48 |
| 4,0 | 350 | 110 - 150 |  | 26 |
| 5,0 | 440 | 120 - 180 |  | 14 |

Особые свойства

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289 без провоцирующего отпуска. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10% (типичное 6,1%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х20Н9Г2БЦЛ-11ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005Б20 |  |

| ГОСТ | Э-08Х20Н9Г2Б |
| --- | --- |
| AWS | E347-15 |
| ISO | E19.9NbS20 |
| DIN | E19.9NbS20 |

ЦЛ-11С/Ч

Основное назначение

Сварка конструкций из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н12Б, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 2,1 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 740 | 570 | 27 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,075 | 1,4 | 0,48 | 9,3 | 20,5 | 0,85 | 0,008 | 0,009 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 350 | 60 - 90 |  | 43 |
| 3,0 | 350 | 90 - 140 |  | 30 |
| 4,0 | 450 | 90 - 200 |  | 13 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10% (типичное - 5%).

Технологические особенности сварки

Позволяют производить сварку на высоких значениях сварочного тока без перегрева стержня.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х20Н9Г2БЦЛ-11С/ЧВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005П20 |  |

| ГОСТ | Э-10Х5МФ |
| --- | --- |
| AWS | E8015-G |
| ISO | E5CrMoVB20 |
| DIN | EKbCrMoV 520 |

ЦЛ-17

Основное назначение

Сварка конструкций из хромомолибденовых сталей марок 15Х5М, 12Х5МА и 15Х5МФА, работающих в агрессивных средах при температуре до 450°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 580 | 500 | 23 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,62 | 0,17 | 4,73 | 0,44 | 0,26 | 0,014 | 0,021 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 60 - 120 |  | 39 |
| 4,0 | 400 | 100 - 180 |  | 20 |
| 5,0 | 440 | 150 - 220 |  | 11 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 350-450°С только на короткой и предельно короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-10Х5МФЦЛ17ТД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 |
| --- | --- |
| Е00Б20 |  |

| ГОСТ | Э-09Х1МФ |
| --- | --- |
| AWS | E7015-G |
| ISO | E1CrMoVB20 |
| DIN | EKb,CrMoV120 |

ЦЛ-39

Основное назначение

Сварка элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых слоев швов стыков толстостенных трубопроводов из теплоустойчивых сталей перлитного класса марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф, работающих при температуре до 585°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки - 0,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 560 | 480 | 20 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Cr | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,72 | 0,27 | 0,45 | 1,10 | 0,23 | 0,020 | 0,024 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 300 | 50 - 100 |  | 56 |

Технологические особенности сварки

Сварку стыков труб поверхностей нагрева с толщиной стенки до 6 мм можно выполнять без предварительного подогрева. Сварку производят только на короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-09Х1МФЦЛ-39ТГ | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 24.948.0190 |
| --- | --- |
| Е27Б20 |  |