| ГОСТ | Э-08Х17Н8С6Г |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN |  |

ЦН-6Л

Основное назначение

Наплавка уплотнительных поверхностей деталей арматуры котлов, работающих при температуре до 570°С и давлении до 78 МПа. Наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 14,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,4 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | - |
| Отпуск 725°С, 1ч с замедленным охлаждением до 200°С | 31 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 1,3 | 5,5 | 8,3 | 16,8 | 0,010 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 340 | 110 - 130 |  | 21 |
| 5,0 | 440 | 180 - 200 |  | 12 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла, стойкого к коррозии и эрозии в среде воды и пара, и устойчивого к задиранию.

Технологические особенности наплавки

Наплавку производят с предварительным подогревом до температуры 300-400°С. Наплавка малогабаритных изделий допускается без подогрева. Термообработку крупногабаритных изделий осуществляют непосредственно после наплавки.

Прокалка перед наплавкой: 120-150°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х17Н8С6ГЦН-6ЛНД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005175 |
| --- | --- |
| Е300/332Б40 |  |

| ГОСТ | Э-13Х16Н8М5С5Г4Б |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN |  |

ЦН-12М-67

Основное назначение

Наплавка уплотнительных поверхностей деталей арматуры энергетических установок, работающих при высоких давлениях и температуре до 600°С, а также других изделий, в которых требуется стойкость к задиранию. Наплавка в нижнем положении постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 13,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичная твердость наплавленного металла

| Вид термообработки после наплавки | Твердость HRCэ |
| --- | --- |
| Без термообработки (исходное состояние) | - |
| Отпуск 725°С, 1ч. с замедленным охлаждением до 200°С (для перлитных сталей); отпуск 850°С, 1 ч с замедленным охлаждением до 200°С (для аустенитных сталей) | 46 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13 | 4,0 | 4,1 | 5,7 | 7,9 | 16,3 | 0,8 | 0,009 | 0,017 |

Геометрические размеры и сила тока при наплавке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 350 | 120-140 |  | 20 |
| 5,0 | 450 | 160-190 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла, стойкого к общей и межкристаллитной коррозии в условиях эксплуатации, а также устойчивого к задиранию.

Технологические особенности наплавки

Наплавку производят с предварительным и сопутствующим подогревом до температуры 500-600°С с последующей, непосредственно после наплавки, термической обработкой.

Прокалка перед наплавкой: 200-220°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-13Х16Н8М5С5Г4БЦН-12М-67НД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005175 |
| --- | --- |
| Е450/472Б40 |  |