| ГОСТ | Э-08Х19Н10Г2Б |
| --- | --- |
| AWS | E347-15 |
| ISO | E19.9NbB20 |
| DIN | E19.9NbB20 |

ЦТ-15

Основное назначение

Сварка узлов конструкций из хромоникелевых сталей марок Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т и им подобных, работающих при температуре 570-650°С и высоком давлении, а также для сварки сталей тех же марок, когда к металлу шва предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 610 | 490 | 33 | 130 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,82 | 0,25 | 9,5 | 20,2 | 0,81 | 0,009 | 0,019 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 290 | 40 - 70 |  | 106 |
| 2,5 | 290 | 60 - 90 |  | 67 |
| 3,0 | 340 | 70 - 100 |  | 47 |
| 4,0 | 350 | 100 - 140 |  | 26 |
| 5,0 | 440 | 135 - 180 |  | 15 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289, а также обладающего высокой длительной прочностью при рабочих температурах. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-5,5% (типичное 3,7%).

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х19Н10Г2БЦТ-15ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 или ОСТ 24.948.01-90 |
| --- | --- |
| Е2453Б20 |  |

| ГОСТ | Э-08Х14Н65М15В4Г2 |
| --- | --- |
| AWS | ENiCrMo-5 |
| ISO |  |
| DIN | EL-NiCr14Mo15W4Mn2 |

ЦТ-28

Основное назначение

Сварка оборудования из жаростойких и жаропрочных сплавов на никелевой основе марок ХН78Т, ХН70ВМЮТ и им подобных, а также перлитных и хромистых сталей со сплавами на никелевой основе. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 10,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 730 | 450 | 38 | 150 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Ni | C | Mn | Si | Mo | Cr | W | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основа | 0,06 | 2,4 | 0,18 | 14,6 | 13,1 | 4,1 | 0,009 | 0,018 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 70 - 100 |  | 43 |
| 4,0 | 330 | 100 - 140 |  | 22 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью (глубина окисления при температуре 1000°С за 3000 ч составляет 0,1 мм) и жаропрочностью (длительная прочность 100 МПа при температуре 565°С за 10000 ч).

Технологические особенности сварки

Сварку производят узкими валиками шириной не более 2,5 диаметра электрода.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х14Н65М15В4Г2ЦТ-28ВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275, ТУ 14-4-141587 |
| --- | --- |
| Е000Б20 |  |