| ГОСТ | Э50А |
| --- | --- |
| AWS | E7015 |
| ISO | E510B20 |
| DIN | E5100B10 |

ЦУ-5

Основное назначение

Сварка элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых слоев швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей, работающих при температуре до 400°С. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки - 0,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 | Угол изгиба сварного соединения, градус |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 | 24 | 170 | не менее 150 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1,30 | 0,35 | 0,012 | 0,018 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 300 | 50 - 100 |  | 58 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят без предварительного подогрева и последующей термообработки только на короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 340-380°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э50АЦУ-5УД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775 или ОСТ 24.948.0190 |
| --- | --- |
| Е 51 3 (0)Б20 |  |