| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E16.25.6B20 |
| DIN | E16.25.6B20 |

ЭА-112/15

Основное назначение

Сварка ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей типа АК, а также сварка низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 490 | 29 | 200 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | N | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 2,1 | 0,5 | 15,0 | 24,5 | 6,5 | 1,3 | 0,08 | 0,015 | 0,018 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 270 | 30 - 60 |  | 110 |
| 2,5 | 270 | 45 - 80 |  | 91 |
| 3,0 | 320 | 50 - 110 |  | 42 |
| 4,0 | 370 | 90 - 160 |  | 21 |
| 5,0 | 370 | 130 - 180 |  | 14 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 340-380°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ЭА-112/15ЛД | ГОСТ 946675, ОСТ 5.924487, ОСТ В5Р.937481 |
| --- | --- |
| ЕБ20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E16.25.6B20 |
| DIN | E16.25.6B20 |

ЭА-395/9

Основное назначение

Сварка ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей типа АК, а также сварка углеродистых и низколегированных сталей с аустенитными сталями. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,5 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 690 | 470 | 37 | 210 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | N | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,2 | 0,6 | 25,0 | 15,5 | 5,4 | 0,12 | 0,007 | 0,020 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 320 | 60 - 110 |  | 43 |
| 4,0 | 360 | 100 - 170 |  | 21 |
| 5,0 | 360 | 120 - 200 |  | 14 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 200-250°С; 2 ч.

Условное обозначение

| ЭА-395/9ЛД | ГОСТ 946675, ОСТ 5.924487, ОСТ В5Р.937481 |
| --- | --- |
| ЕБ20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS | E317-15 |
| ISO | E19.12.3B20 |
| DIN | E 19.12.3.B20 |

ЭА-400/10Т

Основное назначение

Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и им подобных, работающего в агрессивных средах при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| не менее 540 | не менее 340 | не менее 25 | не менее 90 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 2,2 | 0,5 | 2,8 | 10,5 | 18,1 | 0,58 | 0,020 | 0,025 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 30 - 60 |  | 103 |
| 2,5 | 300 | 40 - 80 |  | 65 |
| 3,0 | 300 | 60 - 110 |  | 46 |
| 4,0 | 340 | 100 - 160 |  | 23 |
| 5,0 | 350 | 120 - 180 |  | 15 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методам АМ и АМУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8%.

Технологические особенности сварки

Сварку производят без последующей после сварки термической обработки.

Прокалка перед сваркой: 120-150°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ЭА-400/10ТВД | ГОСТ 946675, ОСТ 5.924487, ОСТ 5Р.937081 |
| --- | --- |
| ЕБ20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E19.12.3B20 |
| DIN | E 19.12.3.B20 |

ЭА-400/10У

Основное назначение

Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и им подобных, работающего в агрессивных средах при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| не менее 540 | не менее 340 | не менее 25 | не менее 90 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | V | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 2,4 | 0,48 | 2,5 | 10,5 | 18,0 | 0,52 | 0,020 | 0,025 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 30 - 60 |  | 98 |
| 2,5 | 300 | 40 - 80 |  | 63 |
| 3,0 | 300 | 60 - 110 |  | 44 |
| 4,0 | 340 | 100 - 160 |  | 22 |
| 5,0 | 450 | 120 - 180 |  | 13 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методам АМ и АМУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8%.

Технологические особенности сварки

Сварку производят без последующей после сварки термической обработки.

Прокалка перед сваркой: 120-150°С; 1 ч.

Условное обозначение

| ЭА-400/10УВД | ГОСТ 946675, ОСТ 5.924487, ОСТ 5Р.937081 |
| --- | --- |
| ЕБ20 |  |

| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E16.25.6B20 |
| DIN | E16.25.6B20 |

ЭА-981/15

Основное назначение

Сварка ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей типа АК, а также сварка низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 720 | 540 | 29 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | N | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 2,0 | 0,30 | 15,5 | 24,5 | 5,7 | 1,2 | 0,15 | 0,005 | 0,017 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 320 | 60 - 110 |  | 42 |
| 4,0 | 370 | 100 - 160 |  | 21 |
| 5,0 | 370 | 130 - 200 |  | 13 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 340-3800С; 1 ч.

Условное обозначение

| ЭА-981/15ЛД | ГОСТ 946675, ОСТ 5.924487, ОСТ В5Р.937481 |
| --- | --- |
| ЕБ20 |  |