|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. ГОСТ 10303-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ классов точности В и С. Техническиеусловия Flat-head rivets classes В and С. Specifications; ГОСТ 10303-80 (СТ СЭВ 1022-78) Взамен ГОСТ 10303-68. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 мая 1980 г. № 2010 срок введения установлен с 01.01.81 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 23.04.85 № 1138 срок действия продлен до 01.01.91 (Измененная редакция, Изм. № 1). Настоящий стандарт распространяется на заклепки с плоской головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня от 2 до 36 ммклассов точности В и С. Заклепки с плоской головкой должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 10304-80 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта. # 1. РАЗМЕРЫ 1.1. Размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). Таблица 1 мм Диаметр стержня d; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 24; 30; 36. Диаметр головки D; 3,8; 4,8; 5,5; 7,5; 9,5; 11; 14; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 60. Высота головки Н; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 18. Радиус под головкой r, не более; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6. Радиус округления головки r1, не более; 0,5; 0,7; 1,0; 1,3; 2,0; 2,6; 3,0; 4,0; 5,3; 6,6; 8,0. Расстояние от основания головки до места замера диаметра l; 3; 4; 6; 8; 10. Таблица 2 мм Диаметр стержня d; Длина L. 2,0; 4-10. 2,5; 5-14. 3,0; 5-18. 4,0; 6-32. 5,0; 8-60. 6,0; 10-60. 8,0; 14-60. 10; 16-85. 12; 18-90. 16; 24-110. 20; 32-150. 24; 50-180. 30; 60-180. 36; 60-180. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2. Длина заклепок должна выбираться из следующего ряда: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150,160, 170, 180 мм. Пример условного обозначения заклепки с плоской головкой класса точности В диаметром d = 8 мм, длиной L = 20 мм, из материала группы 00, без покрытия: Заклепка 8  20.00 ГОСТ 10303-80 (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.3. Теоретическая масса заклепок указана в справочном приложении. # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Предельные отклонения высоты головки H = 1 мм- 0,28 мм. # ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Масса стальных заклепок Длина L, мм; Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня, d, мм. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 24; 30; 36. 4; 0,175. 5; 0,200; 0,339; 0,527. 6; 0,225; 0,378; 0,583; 1,188. 7; 0,249; 0,416; 0,638; 1,287. 8; 0,274; 0,455; 0,694; 1,385; 2,431. 9; 0,299; 0,494; 0,749; 1,484; 2,586. 10; 0,323; 0,532; 0,805; 1,582; 2,740; 4,135. 12; 0,609; 0,916; 1,780; 3,048; 4,578. 14; 0,686; 1,027; 1,977; 3,356; 5,022; 9,63. 16; 1,138; 2,174; 3,665; 5,466; 10,42; 16,47. 18; 1,248; 2,372; 3,973; 5,910; 11,21; 17,71; 28,45. 20; 2,569; 4,281; 6,354; 11,99; 18,94; 30,23. 22; 2,766; 4,589; 6,798; 12,78; 20,17; 32,00. 24; 2,964; 4,898; 7,242; 13,57; 21,40; 33,78; 63,55. 26; 3,161; 5,206; 7,686; 14,36; 22,64; 35,55; 66,71. 28; 3,358; 5,514; 8,13; 15,15; 23,87; 37,33; 69,87. 30; 3,555; 5,822; 8,57; 15,94; 25,10; 39,10; 73,02. 32; 3,753; 6,131; 9,02; 16,73; 26,34; 40,88; 76,18; 131,7. 34; 6,439; 9,46; 17,52; 27,57; 42,66; 79,34; 136,7. 36; 6,747; 9,90; 18,31; 27,80; 44,30; 82,49; 141,6. 38; 7,053; 10,35; 19,10; 30,04; 46,21; 85,65; 146,5. 40; 7,364; 10,79; 19,89; 31,27; 47,98; 88,81; 151,5. 42; 7,672; 11,24; 20,68; 32,50; 49,76; 91,96; 156,4. 45; 8,134; 11,90; 21,86; 34,35; 52,42; 96,70; 163,8. 48; 8,597; 12,57; 23,04; 36,20; 55,08; 101,40; 171,2. 50; 8,905; 13,01; 23,83; 37,43; 56,86; 104,60; 176,1; 277,3. 52; 9,213; 13,46; 24,62; 38,67; 58,64; 107,70; 181,1; 284,4. 55; 9,676; 14,12; 25,80; 40,52; 61,30; 112,50; 188,5; 295,0. 58; 10,140; 14,79; 26,99; 42,37; 63,95; 117,20; 195,9; 305,7. 60; 10,450; 15,23; 27,78; 43,60; 65,74; 120,40; 200,8; 312,8; 527,7; 815,9. 65; 46,68; 70,18; 128,30; 213,1; 330,5; 555,4; 855,8. 70; 49,77; 74,62; 136,20; 225,4; 348,3; 583,1; 895,8. 75; 52,85; 79,06; 144,00; 237,8; 366,0; 610,9; 935,7. 80; 55,93; 83,49; 151,94; 250,1; 383,8; 638,7; 975,7. 85; 59,01; 87,93; 159,83; 262,4; 401,6; 666,4; 1015,6. 90; 92,37; 167,72; 274,7; 419,3; 694,1; 1055,6. 95; 175,62; 287,1; 437,1; 721,9; 1095,5. 100; 183,53; 299,4; 454,8; 749,6; 1135,5. 110; 199,29; 324,1; 490,3; 805,1; 1215,4. 120; 348,8; 525,9; 860,6; 1295,3. 130; 373,4; 561,4; 916,1; 1375,2. 140; 398,1; 596,9; 971,6; 1455,1. 150; 422,7; 632,4; 1027,1; 1534,9. 160; 667,9; 1082,6; 1614,9. 170; 703,4; 1138,1; 1694,8. 180; 738,9; 1193,5; 1774,7. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примечание. Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356-для алюминиевого сплава; 1,080-для латуни; 1,134-для меди. |  |
| --- | --- | --- |