|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 10506-76 ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ Сортамент Hoistclosedwireropes. ## Assortment; ### ГОСТ 10506-76. Срок действия с 01.01.78 до 01.07.96 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые подъемные спиральные канаты с одним слоем z-образных и одним, двумя или тремя слоями х-образных проволок. Канаты диаметром от 20 до 38 мм изготавливаются с одним слоем х-образных проволок (черт. 1), диаметром от 40 до 46 мм-с двумя слоями х-образных проволок (черт. 2), диаметром 50 мм-с тремя слоями х-образных проволок (черт. 3). Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3 2. Конструкция, основные размеры и параметры канатов должны соответствовать указанным в табл. 1-3. Таблица 1 Диаметр каната, мм; Площадь поперечного; Расчетная масса 1000 м; Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Кн (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2). сечения всех проволок в канате, мм2; смазанного каната, кг; 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160). 20; 266,3; 2438; 339 (34600); 365 (37250); 391 (39900); 417 (42600). 22; 318,5; 2911; 405 (41400); 437 (44550); 468 (47750); 499 (50950). 25; 391,9; 3590; 499 (50900); 537 (54850); 576 (58750); 614 (62700). 27; 467,2; 4260; 595 (60700); 641 (65400); 686 (70050); 732 (74750). 30; 574,6; 5260; 732 (74650); 788 (80400); 844 (86150); 901 (91900). 33; 689,7; 6320; 878 (89650); 946 (96550); 1013 (103000); 1081 (110000). 36; 824,1; 7540; 1049 (107000); 1130 (115000); 1211 (123500); 1292 (131500). 38; 920,6; 8425; 1172 (119500); 1263 (128500); 1353 (138000); 1443 (147000). 40; 1036,3; 9025; 1320 (134500); 1421 (145000); 1520 (155000); 1623 (165500). 43; 1164,3; 10140; 1483 (151000); 1598 (163000); 1711 (174500); 1824 (186000). 46; 1393,0; 12130; 1774 (181000); 1912 (105000); 2044 (208500); 2182 (222500). 50; 1626,9; 14170; 2072 (211000); 2231 (227500); 2393 (244000); 2550 (260000). Таблица 2 Характеристика каната. Диаметр, мм; Количество, шт.; Конструкция каната. слоев; проволок. 20; 5; 78; z26 + X8/8 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 22; 5; 83; z29 + X9/9 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 25; 5; 84; z28 + X10/10 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 27; 5; 91; z31 + X12/12 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 30; 6; 110; z29 + X13/13 + 19 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 33; 6; 119; Z31 + X15/15 + 22 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 36; 7; 143; z29 + X17/17 + 25 + 19 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 38; 7; 153; z31 + X18/18 + 28 + 22 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 40; 10; 253; z40 + X21/21 + 35 + X17/17 + 28 + 22 + 16 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 43; 10; 249; z42 + X21/21 + 34 + X16/16 + 27 + 21 + 15 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 6; 9; 209; z33 + X19/19 + 28 + X16/16 + 24 + 18 + 15 + (14 + 7/7 + 7 + 1). 50; 11; 279; Z36 + X20/20 + 32 + X19/19 + 29 + X14/14 + 23 + 17 + (14 + 7/7 + 7 + 1). Таблица 3 Диа-; Цент-; # Характеристика и размеры проволок по слоям. метр; раль-; 1-й; 2-й; 3-й; 4-й; 5-й. каната, мм; ная проволока; Круглые; Круглые; х-образные; Круглые. Диаметр, мм; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Диаметр, мм. 20; 2,5; 7; 1,7; 7/7; 1,6/1,2; 14; 1,8; 8; 2,5; 8; 2,5; 5,96; -; -. 22; 3,0; 7; 2,0; 7/7; 1,9/1,4; 14; 2,1; 9; 2,5; 9; 2,5; 5,96; -; -. 25; 3,4; 7; 2,3; 7/7; 2,2/1,6; 14; 2,3; 10; 2,5; 10; 2,5; 5,96; -; -. 27; 3,8; 7; 2,6; 7/7; 2,5/1,8; 14; 2,6; 12; 2,5; 12; 2,5; 5,96; -; -. 30; 3,2; 7; 2,2; 7/7; 2,0/1,5; 14; 2,2; 19; 2,5; -; -; -; 13; 2,5. 33; 3,8; 7; 2,6; 7/7; 2,5/1,9; 14; 2,6; 22; 2,6; -; -; -; 15; 2,5. 36; 3,2; 7; 2,3; 7/7; 2,1/1,5; 14; 2,2; 19; 2,5; -; -; -; 25; 2,5. 38; 3,6; 7; 2,5; 7/7; 2,4/1,8; 14; 2,5; 22; 2,5; -; -; -; 28; 2,5. 40; 1,8; 7; 1,3; 7/7; 1,3/0,95; 14; 1,6; 16; 2,0; -; -; -; 22; 2,0. 43; 1,8; 7; 1,3; 7/7; 1,3/0,95; 14; 1,6; 15; 2,2; -; -; -; 21; 2,2. 46; 2,4; 7; 1,8; 7/7; 1,8/1,3; 14; 2,2; 18; 2,3; -; -; -; 24; 2,3. 50; 1,9; 7; 1,4; 7/7; 1,4/1,0; 14; 1,7; 17; 1,9; -; -; -; 23; 1,9. Продолжение табл. 3 Диа-; # Характеристика и размеры проволок по слоям. метр; 5-й; 6-й; 7-й. кана-; x-образные; z-образные; Круглые; x-образные; z-образные; Круглые. та, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм. 20; -; -; -; 26; 2,0; 3,88; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 22; -; -; -; 29; 2,0; 3,88; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 25; -; -; -; 28; 2,5; 5,22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 27; -; -; -; 31; 2,5; 5,22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 30; 13; 2,5; 5,96; -; -; -; -; -; -; -; -; 29; 3,0; 7,51; -; -. 33; 15; 2,5; 5,96; -; -; -; -; -; -; -; -; 31; 3,0; 7,51; -; -. 36; -; -; -; -; -; -; 17; 2,5; 17; 2,5; 5,96; -; -; -; -; -. 38; -; -; -; -; -; -; 18; 2,5; 18; 2,5; 5,96; -; -; -; -; -. 40; -; -; -; -; -; -; 28; 2,0; -; -; -; -; -; -; 17; 1,9. 43; -; -; -; -; -; -; 27; 2,2; -; -; -; -; -; -; 16; 2,3. 46; -; -; -; -; -; -; 16; 2,3; 16; 2,3; 5,26; -; -; -; 28; 3,0. 50; -; -; -; -; -; -; 14; 1,9; 14; 1,9; 4,34; -; -; -; 29; 2,3. Продолжение табл. 3 Диа-; # Характеристика и размеры проволок по слоям. метр; 7-й; 8-й; 9-й. кана-; x-образные; z-образные; Круглые; x-образные; z-образные; Круглые. та, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм. 20; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 25; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 27; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 30; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 33; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 36; -; -; -; 29; 3,5; 10,22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 38; -; -; -; 31; 3,5; 10,22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 40; 17; 1,9; 4,34; -; -; -; 35; 2,3; -; -; -; -; -; -; 21; 2,3. 43; 16; 2,3; 5,26; -; -; -; 34; 2,5; -; -; -; -; -; -; 21; 2,5. 46; -; -; -; -; -; -; 19; 3,0; 19; 3,0; 839; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -; 19; 2,3; 19; 2,3; 5,26; -; -; -; 32; 3,0. Продолжение табл. 3 Диа-; Характеристика и размеры проволок по слоям. метр; 9-й; 10-й; 11-й. кана-; x-образные; z-образные; Круглые; x-образные; z-образные; z-образные. та, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Диаметр, мм; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2; Количество, шт.; Высота, мм; Сечение проволоки, мм2. 20; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 25; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 27; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 30; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 33; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 36; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 38; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 40; 21; 2,3; 5,26; -; -; -; -; -; -; -; -; 40; 3,8; 7,74; -; -; -. 43; 21; 2,5; 5,96; -; -; -; -; -; -; -; -; 42; 3,0; 7,74; -; -; -. 46; -; -; -; 33; 4,0; 14,35; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -; 20; 3,0; 20; 3,0; 8,39; -; -; -; 36; 4,0; 14,35. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 10505-76. Пример условного обозначения каната диаметром 30 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой свивки, раскручивающегося, нормальной точности, маркировочной группы по временному сопротивлению разрыву 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2): Канат 30-Г-В-Л-Р-1370 ГОСТ 10506-76 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ: И. Н. Недовизий, Н. А. Галкина, И. А. Лобанков 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственногокомитета стандартов Совета Министров СССР от 02.06.76 № 1367 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10506-63, ГОСТ 10507-63 и ГОСТ 10508-63 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 10505-76; 3. 5. Срок действия продлен до 01.07.96 Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.90 № 3372 ' 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1983 г., мае 1986 г., декабре 1990 г. (ИУС 11-83, 8-86, 4-91) |  |
| --- | --- | --- |