ПРОКАТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ

ГОСТ 10702-78

НАЗНАЧЕНИЕ:

применяется для изготовления крепежных изделий методом холодного выдавливания и высадки.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

должен соответствовать ГОСТ 1050-88 для углеродистого проката, 
должен соответствовать ГОСТ 4543-71 для легированного проката

ПРОКАТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ:

с качеством поверхности - гр Б ГОСТ 1051-73 и гр Д ГОСТ 14955-75, поле допуска h11.

ГРУППА ОСАДКИ :

50 (1/2) и 66 (1/3)

ПРОКАТ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ:

•  круглого профиля от 4 до 18 мм в мотках, размером от 5 до 40 мм в прутках

•  шестигранного профиля размером 9- 17 мм в прутках

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАЛИБРОВАННОГО ПРОКАТА

| Марка стали | Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калиброванный нагартованный прокат |  |  |  |  | после отпуска или обычного отжига |  |  | после сфероидизирующего отжига |  |
|  | Число твердости, НВ, неболее | Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Относит. |  |  | Число твердости, НВ, не более | Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относит. сужение, %, не менее | Временное сопротив-ление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм,2) | Относит. сужение, %, не менее |
|  |  |  | Удли-нение, | Суже-ние, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| 10КП, 10ПС | 179 | 370(38) | 8 | 55 |  | 143 | 310-410 (32-42) | 50 | 290-390 (30-40) | 50 |
| 10 | 187 | 390(40) | 8 | 50 |  | 143 | 330-450 (34-46) | 55 | 310-410 (32-42) | 55 |
| 15КП, 15ПС | 187 | 390(40) | 8 | 50 |  | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
| 15 | 197 | 440(45) | 8 | 45 |  | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
| 20КП, 20ПС | 197 | 490(50) | 7 | 45 |  | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (35-45) | 50 |
| 20 | 207 | 490(50) | 7 | 40 |  | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (55-45) | 50 |
| 25 | 217 | 540(55) | 7 | 40 |  | 170 | не более 540(55) | 50 | не более 490(50) | 50 |
| 30 | 229 | 560(57) | 7 | 40 |  | 179 | не более 570(58) | 45 | не более 520(53) | 45 |
| 35 | 207 | 590(60) | 5 | 40 |  | 187 | не более 590(60) | 45 | не более 540(55) | 45 |
| 40 | 241 | - | - | - |  | 197 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
| 45 | 207 | - | - | - |  | 207 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
| 50 | - | - | - | - |  | 217 | не более 590(60) | - | - | - |
| 15Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 |  | 179 | не более 550(56) | 60 | 340-440 (35-45) | 60 |
| 20Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 |  | 179 | не более 550(56) | 60 | 360-470 (37-48) | 60 |
| 30Х | 207 | - | - | - |  | 187 | - | - | - | - |
| 35Х | - | 690(70) | 5 | 40 |  | 197 | - | - | - | - |
| 40Х | - | 690(70) | 5 | 40 |  | 207 | - | - | - | - |
| 12ХН | 210 | - | - | - |  | - | 410-530 (42-54) | 70 | 410-510 (42-52) | 70 |
| 35ХГСА | - | - | - | - |  | 241 | - | - | - | - |
| 38ХГНМ | - | - | - |  |  |  |  | 60 | не более 690(70) | 60 |