|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89) ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШУРУПЫ Общие технические условия Wood screws. General specifications; ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Дата введения 1982-01-01 Настоящий стандарт распространяется на шурупы класса точности В с потайной, полупотайной, полукруглой и шестигранной головками. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2331-89. (Измененная редакция, Изм. № 3). # 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 1.1. Шурупы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и требованиями размерных стандартов. 1.2. Шурупы должны изготовляться: из углеродистых сталей марок 08 кп, 10 кп по ГОСТ 10702, ГОСТ 1050 и ГОСТ 5663; из коррозионностойких сталей по ГОСТ 5632; из латуни по ГОСТ 12920 и ГОСТ 15527. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготовлять шурупы из других материалов с механическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных материалов. 1.2.1. Настоящий стандарт устанавливает следующие условные обозначения материалов: углеродистые стали .................................................... 0 коррозионностойкие стали ........................................ 2 латуни .......................................................................... 3 1.3. Шурупы следует изготовлять с покрытием либо без покрытия. Виды покрытий и их условные обозначения-по ГОСТ 1759.0. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.3.1. Выбор толщины покрытий-по ГОСТ 9.303. (Измененная редакция, Изм. № 3). 1.3.2. Технические требования к внешнему виду покрытий-по ГОСТ 9.301. 1.4. Поле допуска на диаметр стержня шурупа-h14, на длину стержня шурупа-js17. Допуск параллельности стенок прямого шлица относительно оси стержня 0,0875 глубины прямого шлица. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей шурупов-по ГОСТ 1759.1 для изделий класса точности В. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.4.1. (Исключен Изм. № 2). 1.5. Дефекты поверхности шурупов-по ГОСТ 1759.2. На поверхности шурупов также не допускаются: риски, выводящие размеры шурупов за предельные отклонения; наличие частично подрезанных, утолщенных и надорванных участков резьбы суммарной длиной, превышающей 10 % длины резьбы по винтовой линии; ржавчина, не смываемая керосином. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.6. На шурупах не допускаются: притупление ребер шестигранника к опорной поверхности более 0,25 высоты головки (черт. 10); Черт. 10* ________________ * Черт. 1-9 исключены. округление ребер шестигранника, выводящее диаметр описанной окружности за предельные отклонения; скругление пояска головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение; недопрессовка в виде среза вершины полукруглой и полупотайной головки, если диаметр площадки среза превышает 40 % номинального диаметра головки. Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение; при изготовлении головки со шлицем методом холодной высадки уменьшение минимального диаметра головки в направлении шлица, превышающее: для шурупов с диаметром резьбы до 2 мм включ.-0,3 мм; для шурупов с диаметром резьбы от 2,5 до 5 мм включ.-0,6 мм; для шурупов с диаметром резьбы св. 5 мм-0,7 мм; при прорезке шлица-увеличение номинального диаметра головки по оси шлица, превышающее 0,1 мм; утолщение диаметра стержня под головкой шурупов более: 0,05 мм на длине до 5 мм-для шурупов диаметром до 16 мм; 0,1 мм на длине до 8 мм-для шурупов диаметром 20 мм; гладкая конусовидная часть между концом сбега и безрезьбовой частью у стержня (черт. 11), редуцированного под накатку резьбы, длиной более двух шагов резьбы; недорез резьбы более двух шагов резьбы (для шурупов с резьбой до головки); (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). Черт. 11 1.7. У шурупов с цилиндрической резьбовой частью последние 2-3 витка резьбы должны иметь неполную глубину профиля резьбы. У шурупов, имеющих менее четырех витков резьбы, витки неполного профиля не должны превышать 30 % длины резьбовой части. (Измененная редакция, Изм. № 3). 1.6а. Резьбовая часть шурупов изготовляется цилиндрической или конической и должна иметь на конце заостренную часть (буравчик). Для шурупов с конической резьбовой частью наибольший наружный диаметр резьбы должен быть равен номинальному диаметру шурупа. Буравчик шурупа должен иметь не менее 1,5 витков резьбы. Притупление острия буравчика для шурупов диаметром до 5 мм включ. не должно превышать 20 % от диаметра стержня; для шурупов диаметром свыше 5 мм-40 % от диаметра стержня. 1.7а. Резьба должна быть острой. Допускается следующее притупление и вершин резьбы шурупов (черт. 12а). и 0,15(d-d2), где d, d2-номинальные значения размеров резьбы. Черт. 12а* ________________ *Черт. 12 исключен. 1.6а, 1.7а. (Введены дополнительно, Изм. № 3). 1.8. Условное обозначение шурупов должно выполняться в соответствии со схемой, приведенной в обязательном приложении. # 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ. 2.1. Правила приемки шурупов-по ГОСТ 17769 для изделий степени точности В (нормальной). # 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 3.1. Контроль дефектов поверхности шурупов-по ГОСТ 1759.2. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.2. (Исключен, Изм. № 2). 3.3. Контроль размеров, отклонения формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 1759.1. Форма основания прямого шлица не проверяется. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 3.4. Внешний вид и толщину покрытия проверяют по ГОСТ 9.302. Выбор метода проверки толщины покрытия по усмотрению предприятия-изготовителя. Толщина покрытия должна проверяться на головке шурупа. 3.5-3.10. (Исключены, Изм. №2). 3.11. Размер внутреннего диаметра нарезанной резьбы должен проверяться во впадинах витков полного профиля. 3.12. Для шурупов, изготовляемых холодной высадкой, допуски параллельности и перпендикулярности поверхностей, размеры радиусов, биение в заданном направлении, высоту сферы и конуса полупотайных головок, размеры резьбы и шероховатость поверхностей допускается не контролировать и должны обеспечиваться инструментом и технологией изготовления. (Измененная редакция, Изм. № 3). # 4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. 4.1. Временная противокоррозионная защита, упаковка шурупов и маркировка тары-по ГОСТ 18160. (Измененная редакция, Изм. № 2). # ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное # СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШУРУПОВ Шуруп; И-; d×; l; М; П; Т; ГОСТ. Наименование изделия; Исполнение; Диаметр изделия; Длина изделия; Условное обозначение материала; Условное обозначение покрытия; Толщина покрытия; Обозначение стандарта. Примечания: 1. Углеродистые стали и отсутствие покрытия в обозначении не указываются. 2. При изготовлении шурупов из материала, не указанного в настоящем стандарте, в условном обозначении необходимо указать марку материала. 3. Исполнение 1 допускается не указывать. (Измененная редакция, Изм. № 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Недовизий, К. Г. Залялютдинов, В. Г. Вильде, И. В. Барышева, Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.80 № 3274 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2331-89 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1147-70 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 9.301-86; 1.3.2. ГОСТ 9.302-88; 3.4. ГОСТ 9.303-84; 1.3.1. ГОСТ 1050-88; 1.2. ГОСТ 1759.0-87; 1.3. ГОСТ 1759.1-82; 1.4, 3.3. ГОСТ 1759.2-82; 1.5, 3.1. ГОСТ 5632-72; 1.2. ГОСТ 5663-79; 1.2. ГОСТ 10702-78; 1.2. ГОСТ 12920-67; 1.2. ГОСТ 15527-70; 1.2. ГОСТ 17769-83; 2.1. ГОСТ 18160-72; 4.1. 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95) 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными июле 1988 г., мае 1990 г. (ИУС 2-88, 8-90) СОДЕРЖАНИЕ 1. Технические требования.1 2. Правила приемки.3 3. Методы контроля.3 4. Упаковка и маркировка.3 Приложение обязательное Схема условного обозначения шурупов. 3. |  |
| --- | --- | --- |