|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12817-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast gray iron flanges for Pnom from 0,1 to 1,6 MPa (from 1 to 16 kgf/cm2). Design and dimensions; ГОСТ 12817-80. Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12817-80фланцы литые из серого чугуна на Pу от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 402 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 К до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С). Требования пп. 1-4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Давление условное Ру, МПа (кгс/см2); Проход условный Dy, мм, для температур среды, к (°С). до 393 (120); до 473 (200); до 523 (250); до 533 (300). 0,25 (2,5); 15-3000; 15-2400; 15-800; 15-800. 0,6 (6); 15-2400; 15-800; 15-500; 15-500. 0,1 (10); 15-2000; 15-600; 15-500; 15-300. 1,6 (16); 15-1000; 15-300; 15-200; 15-200. 3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2. 4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Таблица 2 Размеры, мм Проход условный Dy; Ру, МПа (кгс/см2). 0,1 и 0,25 (1 и 2,5); 0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16). b; Dm; b; Dm; b; Dm; b; Dm. 15; 10; 31; 10; 31; 12; 37; 12; 37. 20; 12; 38; 12; 38; 14; 42; 14; 42. 25; 47; 47; 49; 49. 32; 13; 56; 13; 56; 16; 60; 16; 60. 40; 64; 64; 68; 68. 50; 74; 74; 17; 80; 17; 80. 65; 94; 94; 100; 100. 80; 15; 108; 15; 108; 19; 114; 19; 114. 100; 128; 128; 134; 21; 136. 125; 17; 155; 17; 155; 21; 161; 23; 165. 150; 180; 180; 186; 25; 192. (175); 19; 209; 19; 209; 23; 215; 217. 200; 234; 234; 240; 27; 246. (225); 261; 259; 265; 271. 250; 20; 286; 20; 286; 25; 292; 29; 298. 300; 336; 336; 342; 30; 352. 350; 22; 390; 22; 390; 26; 396; 34; 498. 400; 24; 442; 24; 442; 28; 448; 36; 460. (450); 492; 492; 498; 40; 516. 500; 25; 546; 25; 546; 30; 552; 42; 570. 600; 646; 646; 31; 654; 49; 682. (700); 746; 27; 738; 35; 760; 782. 800; 848; 29; 852; 39; 866; 882. (900); 948; 31; 954; 41; 970; 982. 1000; 1048; 1054; 45; 1076; 1090. 1200; 1250; 35; 1260; 51; 1284; 55; -. 1400; 1452; 39; 1466; 57; 1494; -; -. 1600; 27; 1654; 43; 1672; 63; 1702; -; -. (1800); 29; 1856; 45; 1876; 67; 1910; -; -. 2000; 2056; 49; 2082; 69; 2116; -; -. (2200); 30; 2260; 54; 2292; -; -; -; -. 2400; 32; 2464; 56; 2496; -; -; -; -. (2600); 34; 2670; -; -; -; -; -; -. (2800); 38; 2872; -; -; -; -; -; -. 3000; 40; 3072; -; -; -; -; -; -. Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения. 5. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 6. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок-по ГОСТ 12816-80. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-87. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 26645-85; 5. ГОСТ 12815-80; 4. ГОСТ 12816-80; 7. 6. Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-88, 7-92) |  |
| --- | --- | --- |