|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 12819-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкцияиразмеры Cast steel flanges for Pnom from 1,6 to 20,0 MРa (from 16 to 200 kgf/cm2). Design and dimensions; ГОСТ 12819-80. Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 2 ГОСТ 12819-80фланцы литые стальные на Pу от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкция и размеры Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 403 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой стальной арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С). Требования пп. 1-3; 5; 6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra 100 мкм. мм Проход условный Dy; Py, МПа (кгс/см2). 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63). b; Dm; b; Dm; b; Dm; b; Dm. 15; 12; 39; 14; 39; 14; 39; 16; 45. 20; 44; 44; 44; 18; 52. 25; 49; 49; 49; 20; 61. 32; 14; 56; 16; 62; 16; 62; 22; 68. 40; 64; 70; 70; 80. 50; 74; 17; 80; 17; 80; 23; 90. 65; 15; 100; 19; 106; 19; 106; 25; 114. 80; 17; 110; 116; 116; 27; 128. 100; 130; 21; 136; 21; 140; 29; 152. 125; 19; 161; 25; 169; 25; 169; 33; 181. 150; 21; 186; 27; 198; 27; 198; 35; 210. (175); 23; 215; 29; 223; 31; 231; 39; 239. 200; 240; 31; 252; 35; 256; 41; 268. (225); 269; 33; 281; 37; 285; 43; 301. 250; 27; 298; 306; 39; 314; 45; 326. 300; 348; 36; 360; 42; 368; 50; 384. 350; 30; 402; 40; 418; 48; 430; 56; 442. 400; 32; 456; 44; 472; 54; 488; 62; 500. (450); 36; 510; 46; 522; 56; 542; -; -. 500; 40; 564; 48; 580; 58; 592; 66; 610. 600; 43; 672; 51; 684; 696; 71; 720. (700); 45; 776; 55; 792; 63; 804; -; -. 800; 47; 880; 59; 896; 71; 920. (900); 49; 984; 61; 1000; -; -. 1000; 51; 1084; 63; 1104. 1200; 53; 1288; 67; 1308. 1400; 55; 1492; 73; 1516. 1600; 63; 1704; -; -. Продолжение мм Проход условный Dy; Py, МПа (кгс/см2). 10,0 (100); 16,0 (160); 20,0 (200). b; Dm; b; Dm; b; Dm. 15; 18; 45; 18; 45; 24; 51. 20; 20; 54; 20; 54; 26; 60. 25; 22; 61; 22; 61; 28; 67. 32; 68; 68; 30; 78. 40; 23; 80; 25; 80; 31; 90. 50; 25; 94; 27; 94; 37; 108. 65; 29; 118; 31; 118; 45; 140. 80; 31; 132; 33; 132; 51; 160. 100; 35; 160; 37; 160; 63; 204. 125; 39; 189; 41; 189; 73; 237. 150; 43; 222; 47; 222; 79; 270. (175); 45; 251; 51; 251; 81; 301. 200; 51; 284; 57; 284; 89; 340. (225); 53; 313; 60; 313; 97; 377. 250; 57; 346; 65; 346; 107; 448. 300; 66; 408; 74; 408; -; -. 350; 72; 466; -; -. 400; 76; 520. Примечание. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. 4. Предельные отклонения размеров отливок-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. 6. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок-по ГОСТ 12816-80. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238. 3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет. 4. ВЗАМЕН ГОСТ 12820-67, ГОСТ 12821-67, ГОСТ 12822-67, ГОСТ 12823-67, ГОСТ 12824-67, ГОСТ 12825-67. 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 26645-85; 4. ГОСТ 12815-80; 3. ГОСТ 12816-80; 6. 6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2 утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-88, 7-92). |  |
| --- | --- | --- |