- ГОСТ 1292-81

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СПЛАВЫ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНИСТЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Е

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

- РАЗРАБОТЧИКИ

- А.Сычев, д-р техн. наук; Л.И. Зеленская, канд. техн. наук; Г.А. Калачева; В.Солдатенко; Л.А. Володина; Е.Ф. Сальникова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.81 № 3259

- Изменение № 4 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

- Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2152

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1292-74

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 3.1, 3.2, 3.2.1 |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 3.1, 3.2.1 |
| ГОСТ 12.1.016-79 | 3.2.1 |
| ГОСТ 1293.0-83 - ГОСТ 1293.5-83 | 5.3 |
| ГОСТ 1293.6-78 | 5.3 |
| ГОСТ 1293.7-83 | 5.3 |
| ГОСТ 1293.8-78 | 5.3 |
| ГОСТ 1293.9-78 | 5.3 |
| ГОСТ 1293.10-83 - ГОСТ 1293.14-83 | 5.3 |
| ГОСТ 3282-74 | 6.2 |
| ГОСТ 3560-73 | 6.2 |
| ГОСТ 4152-89 | 3.2 |
| ГОСТ 13348-74 | 5.3 |
| ГОСТ 14192-96 | 6.1 |
| ГОСТ 18293-72 | 3.2 |
| ГОСТ 19433-88 | 6.1, 6.2.3 |
| ГОСТ 21399-75 | 6.2 |
| ГОСТ 22235-76 | 6.3 |
| ГОСТ 22477-77 | 6.2 |
| ГОСТ 24231-80 | 5.1 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

- 6. ИЗДАНИЕ (март 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в апреле 1986 г., марте 1989 г., декабре 1990 г., январе 1999 г. (ИУС 8-86, 6-89, 4-91, 4-99)

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| СПЛАВЫ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНИСТЫЕ Технические условия Lead-antimony alloys. Specifications | ГОСТ 1292-81 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на свинцово-сурьмянистые сплавы, изготовляемые в виде чушек и блоков, предназначенные для производства оболочек кабелей, аккумуляторов и изделий общего назначения, и устанавливает требования к свинцово-сурьмянистым сплавам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# 1. МАРКИ

1.1. По химическому составу марки свинцово-сурьмянистых сплавов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Обозначение марок сплавов | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля основных компонентов |  |  |  |  | Массовая доля примеси, не более |  |  |  |  |  |  |
|  | Сурьма | Медь | Олово | Мышьяк | Свинец | Медь | Мышьяк | Олово | Висмут | Цинк | Железо | Всего |
| PbSb0,2 SnCu | От 0,15 до 0,30 | От 0,02 до 0,05 | От 0,35 до 0,5 Те | Те до 0,005 | Остальное | - | 0,002 | - | 0,03 | 0,003 | 0,003 | 0,10 |
| ССуМТ | От 0,3 до 0,45 | От 0,02 до 0,05 | От 0,03 до 0,05 | - |  | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 |
| ССу | От 0,4 до 0,6 | - | - | - |  | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 |
| ССуМ | От 0,4 до 0,6 | От 0,02 до 0,05 | - | - |  | - | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,10 |
| PbSb0,9 | От 0,6 до 1,2 | - | - Se | - |  | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,10 |
| PbSb2,5AsSe | От 2,4 до 2,9 | - | От 0,015 до 0,035 | От 0,06 до 0,13 |  | 0,02 | - | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,005 | 0,10 |
| ССу2 | От 2,5 до 3,5 | - | - | - |  | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,05 | 0,002 | 0,01 | 0,30 |
| УСМ | От 3,0 до 4,0 | - | - | От 0,15 до 0,3 |  | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,10 |
| Ссу3 | До 5,0 | - | - | - |  | 0,2 | 0,03 | Не ограничивается | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,4 |
| PbSb4 | От 3,8 до 4,4 | - | - | - |  | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 |
| PbSb5 | От 4,5 до 5,5 | - | - | - |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,002 | 0,005 | 0,08 |
| PbSb5,5 | От 5,0 до 6,0 | - | - | - |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,15 |
| УС | От 5,0 до 6,0 | - | - | От 0,08 до 0,2 |  | 0,06 | - | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,15 |
| PbSb6,5 | От 6,0 до 7,0 | - | - | - |  | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,15 |
| ССуА | От 2,0 до 7,0 | - | - | - |  | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,005 | 0,30 |
| ССу8 | От 7,0 до 8,5 | - | - | - |  | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 |
| Ссу10 | От 9,0 до 12,0 | - | - | - |  | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | 0,005 | 0,10 |

Примечания:

1. В сплаве марки УСМ, применяемой для изготовления дроби, массовая доля основного компонента - мышьяка должна быть от 0,4 % до 0,7 %.

2. Допускается изготовление сплава марки PbSb 0,9, легированного медью с массовой долей от 0,02 до 0,06 %. К обозначению марки такого сплава добавляется обозначение Cu.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. В свинцово-сурьмянистых сплавах, предназначенных для производства оболочек кабелей, массовая доля серебра не должна быть более 0,002 %, суммы кальция, магния и натрия - не более 0,04 %, никеля - не более 0,002 %.

1.3. В свинцово-сурьмянистых сплавах, предназначенных для производства аккумуляторов, массовая доля серебра не должна быть более 0,02 %, натрия - не более 0,0013 %, магния - не более 0,002 %, никеля - не более 0,001 %.

1.4. В свинцово-сурьмянистых сплавах марок УС и ССуА в качестве основного компонента допускается олово, содержание которого устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

1.5. Применяемость свинцово-сурьмянистых сплавов по маркам дана в приложении 1.

Коды ОКП приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Свинцово-сурьмянистые сплавы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Свинцово-сурьмянистые сплавы изготовляют в виде чушек с плоским основанием или в виде взаимозамыкаемой формы массой не более 40 кг и блоков массой 1000 кг ± 10 %.

Масса блоков может быть изменена по согласованию изготовителя с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Поверхность чушек и блоков не должна иметь порошкообразных окислов, шлаков и других включений. На поверхности чушек и блоков допускаются цвета побежалости.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Основными вредными компонентами свинцово-сурьмянистых сплавов в расплавленном состоянии являются свинец, сурьма, теллур и соединения мышьяка, которые относятся к веществам первого и второго классов опасности по ГОСТ 12.1.005.

Свинцово-сурьмянистые сплавы пожаро-взрывобезопасны.

При плавке, разливе, отборе и подготовке проб свинцово-сурьмянистых сплавов вредные вещества, содержащиеся в них, могут поступать в организм в виде аэрозолей через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и вызывать поражения нервной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, глаз и кожи, обменные и эндокринные нарушения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны производственных помещений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны производственных помещений свинца - 0,01/0,005 мг/м3; сурьмы - 0,5/0,2 мг/м3; мышьяковистого ангидрида (по мышьяку) - 0,04/0,01 мг/м3 и теллура - 0,01 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимая концентрация свинца (Рb+2) в питьевой воде -0,1 мг/л, мышьяка (As3+; 5+) = 0,05 мг/л - по НД.

Анализ питьевой воды на содержание свинца (Рb+2) должен проводиться по ГОСТ 18293, мышьяка - по ГОСТ 4152.

3.2.1. Контроль за содержанием свинца, сурьмы, теллура и мышьяковистого ангидрида в воздухе рабочей зоны производственных помещений должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют в соответствии с правилами, утвержденными Минздравом СССР и ГОСТ 12.1.016.

3.2, 3.2.1. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. Утилизация, обезвреживание и уничтожение свинцово-сурьмянистых сплавов производится в соответствии с нормативно-технической документацией, согласованной с Министерством здравоохранения СССР.

3.4 - 3.11. (Исключены, Изм. № 3).

# 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Чушки и блоки свинцово-сурьмянистых сплавов принимают партиями. Партия должна состоять из чушек или блоков одной марки сплава и оформлена одним документом о качестве. Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукта и марку сплава;

- номер партии и номера плавок, входящих в партию;

- массу (нетто) партии;

- результаты химического анализа каждой плавки;

- дату изготовления (для сплавов, предназначенных на длительное хранение);

- обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Для контроля соответствия качества свинцово-сурьмянистых сплавов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям п.п. 1.1 - 1.4.

4.3. Для контроля массы и химического состава отбирают каждую тридцатую чушку, но не менее двух чушек, или один блок из партии массой до 6 т и каждую пятидесятую чушку или один блок из партии массой свыше 6 т.

На предприятии-изготовителе допускается отбор проб от жидкого металла равномерно в начале, середине и конце разлива плавки.

Содержание примеси натрия, кальция, магния, висмута, никеля, железа и мышьяка изготовитель определяет по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Контролю качества поверхности подвергают каждую чушку и блок свинцово-сурьмянистых сплавов.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний по химическому составу проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

# 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Отбор и подготовку проб свинцово-сурьмянистых сплавов для химического анализа проводят по ГОСТ 24231.

5.2. Пробу от жидкого металла отливают в виде стержней диаметром 7 - 10 мм и длиной 70 - 100 мм. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.

Допускается пробу от жидкого металла отливать в виде диска диаметром 42 - 66 мм и толщиной 14 - 16 мм или цилиндра диаметром 38 - 42 мм и толщиной 35 - 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.3. Определение химического состава свинцово-сурьмянистых сплавов проводят по ГОСТ 1293.0 - ГОСТ 1293.14, ГОСТ 13348.

Допускается применение других методов определения химического состава, по точности не уступающих указанным в стандарте.

При возникновении разногласий в определении химического состава свинцово-сурьмянистых сплавов, определение проводят по ГОСТ 1293.0 - ГОСТ 1293.14, ГОСТ 13348.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.4. Качество поверхности чушек и блоков свинцово-сурьмянистых сплавов проверяют внешним осмотром без применения увеличительных средств.

# 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждая чушка и блок свинцово-сурьмянистых сплавов должны иметь маркировку с указанием товарного знака предприятия-изготовителя (литого), должны быть выбиты марка сплава и номер плавки.

Чушки и блоки свинцово-сурьмянистых сплавов дополнительно маркируют краской по торцу:

- сплав марки ССу - одной полосой синего цвета;

- сплав марки ССуМ - одной полосой белого цвета;

- сплавы ССуМТ - одной полосой черного цвета.

На каждом пакете должно быть указано: число чушек в пакете и манипуляционный знак «Крюками не брать».

По согласованию изготовителя с потребителем допускается при формировании чушек в пакеты цветную маркировку наносить только на одну чушку верхнего ряда пакета.

Допускается наносить на верхнюю поверхность пакета водостойкую цифровую маркировку от руки.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка свинцово-сурьмянистых сплавов, предназначенных на экспорт, проводится в соответствии с ГОСТ 14192 и требованиями внешнеторговых организаций.

6.2. Свинцово-сурьмянистые сплавы в чушках транспортируют пакетами или в контейнерах по нормативно-технической документации. Блоки транспортируют без упаковывания.

Масса пакета - не более 1500 кг.

Пакеты плоских чушек и чушек взаимозамыкаемой формы должны быть обвязаны стальной упаковочной лентой, натянутой и скрепленной в замок зажимными машинками.

Замок располагается на верхней стороне пакета. Верхний свободный конец ленты в поясе срезается у замка под прямым углом. Длина нижнего загнутого конца ленты не должна превышать 70 мм от замка. Толщина ленты 0,9 - 1,00 мм, временное сопротивление разрыву не менее 340 (35) Н/мм2 по ГОСТ 3560.

Допускается применение стальной проволоки диаметром от 5,00 до 10,00 мм по ГОСТ 3282.

Схемы укладывания и скрепления чушек в пакеты приведены в приложении 3.

Размещение и крепление пакетов в транспортных средствах проводится в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Устройство для крепления пакетов в крытых вагонах должно соответствовать ГОСТ 22477.

6.3. Транспортирование пакетов - по ГОСТ 21399.

Свинцово-сурьмянистые сплавы в блоках и контейнерах перевозят транспортом всех видов, кроме авиационного, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Железнодорожным транспортом пакеты транспортируют в крытых вагонах повагонными отправками; блоки и контейнеры транспортируют открытым подвижным составом в соответствии с требованиями ГОСТ 22235.

Размещение и крепление грузов, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

6.1 - 6.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

6.4. Свинцово-сурьмянистые сплавы хранят под навесом или на открытых площадках (бетонированных, с деревянным настилом, на поддонах и т.д.). При хранении качество свинцово-сурьмянистых сплавов не меняется.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

| Обозначение марки сплава | Область применения |
| --- | --- |
| PbSb0,2SnCu СсуМТ Ссу СсуМ PbSb0,9 | Для производства кабельной оболочки, облицовки химических сооружений и производства профилей |
| ССу2 | Для производства труб, дроби, типографских и других сплавов и облицовки химических сооружений |
| УСМ | Для облицовки химической аппаратуры, производства дроби и аккумуляторов |
| PbSb2,5AsSe | Для производства аккумуляторов |
| PbSb4 | Для производства аккумуляторов, труб, арматуры, дроби, вентилей и облицовки химических сооружений |
| PbSb5 | Для производства аккумуляторов и противорадиационных кирпичей |
| УС PbSb5,5 PbSb6,5 СсуА Ссу3 ССу8 | Для производства аккумуляторов, коррозионно-стойкой аппаратуры и в химической промышленности |
| CСy10 | Для производства коррозионно-стойкой аппаратуры, фасонного литья и сплавов |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- Справочное

| Наименование | Идентификационные признаки |  | Код ОКП | КЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Масса, кг |  |  |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуМТ |  | 17 2537 0200 | 04 |
| в чушках | ССуМТ | До 40 | 17 2537 0215 | 08 |
| в блоках | ССуМТ | Не более 1500 | 17 2537 0221 | 10 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу |  | 17 2537 0300 | 01 |
| в чушках | ССу | До 40 | 17 2537 0315 | 05 |
| в блоках | ССу | Не более 1500 | 17 2537 0321 | 07 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуМ |  | 17 2537 0400 | 09 |
| в чушках | ССуМ | До 40 | 17 2537 0415 | 02 |
| в блоках | ССуМ | Не более 1500 | 17 2537 0421 | 04 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу2 |  | 17 2537 0600 | 03 |
| в чушках | ССу2 | До 40 | 17 2537 0615 | 07 |
| в блоках | ССу2 | Не более 1500 | 17 2537 0621 | 09 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | УСМ |  | 17 2537 0700 | 00 |
| в чушках | УСМ | До 40 | 17 2537 0715 | 04 |
| в блоках | УСМ | Не более 1500 | 17 2537 0721 | 06 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | УС |  | 17 2537 0800 | 08 |
| в чушках | УС | До 40 | 17 2537 0815 | 01 |
| в блоках | УС | Не более 1500 | 17 2537 0821 | 03 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССуА |  | 17 2537 1000 | 06 |
| в чушках | ССуА | До 40 | 17 2537 1015 | 10 |
| в блоках | ССуА | Не более 1500 | 17 2537 1021 | 01 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | Ссу3 |  | 17 2537 1200 | 00 |
| в чушках | Ссу3 | До 40 | 17 2537 1215 | 04 |
| в блоках | Ссу3 | Не более 1500 | 17 2537 1221 | 06 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу8 |  | 17 2537 1300 | 08 |
| в чушках | ССу8 | До 40 | 17 2537 1315 | 01 |
| в блоках | ССу8 | Не более 1500 | 17 2537 1321 | 03 |
| Сплавы свинцово-сурьмянистые | ССу10 |  | 17 2537 1400 | 05 |
| в чушках | ССу10 | До 40 | 17 2537 1415 | 09 |
| в блоках | ССу10 | Не более 1500 | 17 2537 1421 | 00 |

- ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- Справочное

Схема укладки и скрепления чушек свинцово-сурьмянистых сплавов взаимозамыкаемой формы в пакеты

____________

* Размеры для справок.

- 1 - упаковочная лента; 2 - замок для скрепления чушек

- Черт. 1

__________

* Размеры для справок.

- 1 - упаковочная лента; 2 - замок для скрепления чушек

- Черт. 2

Схема укладки и скрепления плоских чушек свинцово-сурьмянистых сплавов в пакеты

__________

* Размеры для справок.

1 - упаковочная лента; 2 - замок для скрепления чушек

Черт. 3

1 - упаковочная проволока

Черт. 4

__________

* Размеры для справок.

1 - упаковочная лента; 2 - замок для скрепления чушек

Черт. 5

____________

* Размеры для справок.

1 - упаковочная лента; 2 - замок для скрепления чушек

Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 3).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Марки 2 2. Технические требования 3 3. Требования безопасности 3 4. Правила приемки 4 5. Методы испытаний 4 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 4 Приложение 1 5 Приложение 2 6 Приложение 3 6