|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ АРМАТУРНЫЕ 17 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 13840-68 ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ АРМАТУРНЫЕ 17 Технические условия Reinforcedstellropes 17. Specifications; ГОСТ 13840-68. Срок введения 01.01.69; в части табл. 2 (п. 2.11)-01.01.71. Настоящий стандарт распространяется на стальные спиральные канаты, предназначенные для использования в качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций. (Измененная редакция, Изм. № 3). # 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1а. Канаты подразделяют по виду изготовления: -с отпуском; -с отпуском под напряжением (стабилизированный)-С. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1.1. Диаметры и параметры канатов, а также размеры проволок, составляющих канат, должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примеры условных обозначений Канат семипроволочный условным диаметром 6,0 мм, условным пределом текучести 1500 Н/мм2 (153 кгс/мм2), с отпуском: 6К7-1500 ГОСТ 13840-68 Канат семипроволочный условным диаметром 12,0 мм, условным пределом текучести 1500 Н/мм2 (153 кгс/мм2), с отпуском под напряжением: 12К7-1500-П-С ГОСТ 13840-68. (Измененная редакция, Изм. № 2). Диаметр каната D, мм; Допускаемое отклонение от номинального диаметра, м; Диаметр проволоки каната, мм; Номинальная площадь сечения проволок каната, мм2; Номинальная масса 1 м длины каната, кг; Шаг свивки каната, мм; Разрывное усилие, кН (кгс); Усилие при условном пределе текучести Р0.2, кН (кгс); Относительное удлинение перед разрывом, %; Временное сопротивление разрыву, в, Н/мм2 (кгс/мм2); Условный предел текучести 0,2, Н/мм2 (кгс/мм2); Релаксация при начальной нагрузке 0,7 от фактического разрывного усилия в течение 1000 ч, %, более, для канатов по виду изготовления. условный; номинальный; наружной; центральной; с отпуском; с отпуском под напряжением. 6,0; 6,20; 2,05; 2,10; 23; 0,184; 40,6 (4140); 34,9 (3515); 4,0; 1770 (180); 1500 (153); 8,0; 2,5. 9,0; 9,35; 3,10; 3,15; 53; 0,419; 93,5 (9540); 79,5 (8105); 4,0; 1770 (180); 1500 (153). 12,0; 12,40; 4,10; 4,20; 93; 0,736; 112-16; 164,0 (16700); 139,5 (14200); 4,0; 1770 (180); 1500 (153). 15,0; 15,20; 5,00; 5,20; 139; 1,099; 232,0 (23600); 197,0 (20050); 4,0; 1670 (170); 1410 (144). Примечания: 1. Допускается изменение диаметров проволок, составляющих канат, в пределах ±0,1 мм, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные в таблице. 2. Нормы по релаксации для канатов с отпуском вводятся в действие с 01.01.89. 3. Требования по изготовлению канатов с отпуском под напряжением с нормируемыми релаксационными свойствами вводятся в действие с 01.01.90. (Измененная редакция, Изм. № 2). # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Канаты изготовляют из проволоки стали марок 70, 75, 80, 85 по ГОСТ 14959 или нормативно-технической документации в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 2.2. Канаты, изготовляют правой свивки с линейным касанием проволок. Канаты должны быть нераскручивающимися. 2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм.№ 2). 2.3. Канат должен быть прямолинейным. Канат считают прямолинейным, если отрезок каната длиной не менее 1,3 м при свободной укладке на плоскость образует сегмент с основанием 1 м и высотой не более 75 мм. По требованию потребителя высота сегмента должна быть не более 25 мм. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 2.4. В канатах не должно быть оборванных проволок, перекрещивающихся и выступающих за пределы установленных допусков по диаметру каната. 2.5. На поверхности проволок каната не должно быть трещин, плен, раковин, расслоений, вмятин и срезов. Допускаются отдельные поверхностные дефекты в виде забоин, рисок и следов от протяжки не более 1/3 допускаемого отклонения по диаметру каната, а также цвета побежалости и налет ржавчины. 2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2.6. На 50 м длины каната допускается не более двух сварок проволоки, по требованию потребителя-не более одной сварки, при этом расстояние между сварками не должно быть менее 1 м. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.7. Длина каната всех диаметров должна быть не менее 1000 м. Допускаемое отклонение по длине каната не должно быть более 1,5 %. Допускается для канатов всех диаметров отрезки длиной менее 1000 м, но не менее 200 м в количестве не более 30 % от партии, по требованию потребителя-в количестве не более 10 % от партии. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). 2.8-2.10. (Исключены, Изм.№ 2). 2.11. Механические свойства канатов должны соответствовать указанным в таблице. 2.12, 2.13. (Исключены, Изм. № 2). # 3а. ПРИЕМКА 3а.1. Канаты принимают партиями. Партия должна состоять из канатов одного диаметра, одного вида изготовления, должна иметь одинаковую кратность шага свивки и оформлена одним документом о качестве, содержащим: -товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; -условное обозначение каната; -номер партии; -шаг свивки каната; -результаты испытаний; -массу нетто партии; -номера (или количество) бухт; -дату изготовления канатов. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3а.2. Качество поверхности каната, диаметр и шаг свивки проверяют на каждой бухте. 3а.3. Для проверки механических свойств, прямолинейности и нераскручиваемости каната от каждой партии отбирают 3 % бухт, но не менее трех бухт с одним отрезком каната. 3а.4. Проверку релаксации проводят периодически не реже одного раза в полгода. 3а.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, результаты повторных испытаний распространяют на всю партию. Разд.3а. (Введен дополнительно, Изм. №2). # 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 3.1. Для определения механических, свойств, прямолинейности и нераскручиваемости каната отбирают по одному образцу от бухты. 3.2. Качество поверхности каната проверяют невооруженным глазом. 3.3. Диаметр каната измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 с ценой деления 0,1 мм или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления 0,01 мм. 3.4. Шаг, свивки каната определяют линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм на расстоянии не менее 5 м от конца каната. Расстояние между сварками измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм. 3.1-3.4. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.5, 3.6. (Исключены, Изм. № 2). 3.7. Определение разрывного усилия, относительного удлинения при разрыве, а также усилия при условном пределе текучести проводят по ГОСТ 12004. Если при испытании образца разрыв его произошел у места закрепления и разрывное усилие соответствует требованиям настоящего стандарта, испытание считают действительным. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.8. Нераскручиваемость каната проверяют удалением перевязок и мест заварки с конца каната. При этом в нераскручивающихся канатах проволоки на расстоянии не более двух диаметров от конца каната не должны раскручиваться или могут раскручиваться таким образом, чтобы их можно было легко возвратить в прежнее положение. 3.9. Для контроля прямолинейности образец длиной не менее 1,3 м укладывают на плоскую поверхность. К свободно лежащему образцу каната подводят планку длиной 1 м, в середине которой установлена под прямым углом линейка с ценой деления 1 мм. С помощью линейки измеряют высоту сегмента, образованного канатом и планкой. 3.10. Контроль релаксации проводят по методике, утвержденной в установленном порядке. 3.8-3.10. (Измененная редакция, Изм. № 2). # 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. Закаты поставляют смотанными в бухты внутренним диаметром не менее 1100 мм. Концы каната, смотанного в бухты, должны быть прочно прикреплены к виткам бухты. Масса бухты должна быть не менее 1000 кг. По требованию потребителя допускается масса бухты меньше указанной. Канат, смотанный в бухту, должен быть перевязан термически обработанной проволокой по ГОСТ 3282 или другой нормативно-технической документации или лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации не менее чем в шести местах, равномерно расположенных по окружности и-скрепленных при этом между собой по периметру. По требованию потребителя канаты подвергают упаковке (обертывание водонепроницаемой бумагой или синтетическими материалами). Упаковка канатов, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы,-по ГОСТ 15846. 4.2. Допускается наматывать в бухту несколько отрезков каната одного диаметра, в этом случае концы каждого отрезка должны иметь вязки из термически обработанной проволоки по ГОСТ 3282 или другой нормативно-технической документации и прочно связаны между собой. 4.3. Канаты поставляют несмазанными. 4.4. К каждой бухте должен быть прикреплен ярлык, на котором указывают: -товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; -номер партии; -номера (или количество бухт); -условное обозначение каната; -длину каната с указанием, длины каждого отрезка каната; -массу нетто каната; -дату изготовления каната. (Измененная редакция, Изм. № 3). 4.5. Транспортная маркировка-по ГОСТ 14192. 4.6. Канаты транспортируют по условиям 8 ГОСТ 15150 всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР. Транспортирование канатов по железной дороге проводится повагонными и малотоннажными отправками. 4.7. Хранение канатов-по условиям 5 ГОСТ 15150. Запрещается хранение канатов на земляном полу. Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. №2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Голиков, И. А. Юхвец, М. Н. Петров 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15.07.68 № 1082 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 166-89; 3.3. ГОСТ 427-76; 3.4. ГОСТ 3282-74; 4.1, 4.2. ГОСТ 3560-73; 4.1. ГОСТ 6507-90; 3.3. ГОСТ 7502-89; 3.4. ГОСТ 12004-81; 3.7.. ГОСТ 14192-77; 4.5.. ГОСТ 14959-79; 2.1. ГОСТ 15150-69; 4.6, 4.7. ГОСТ 15846-79; 4.1.. 5. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1995 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1977 г., июне 1987 г., январе 1990 г. (ИУС 6-77, 10-87, 4-90) |  |
| --- | --- | --- |