ГОСТ 14098-91

УДК 621.791.052:006.354 Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Типы, конструкции и размеры

Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures.

Types, constructions and dimensions

ОКП 58800

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных сварных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.

1. Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Тип сварного соединения |  | Способ и технологические особенности сварки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение, номер | Наименование | Обозначение | Положение стержней при сварке |
|  | К1 | Контактная точечная двух стержней | Кт |  |
| Кресто- | К2 | То же, трех стержней | Кт | Любое |
| образное | к3 | Дуговая ручная прихватками | рр |  |
|  | С1 | Контактная стержней одинакового диаметра | Ко | Горизонтальное |
|  | С2 | То же, разного диаметра | Кн | » |
|  | С3 | Контактная стержней одинакового диаметра с последующей механической обработкой | Км | » |
|  | С4 | То же, с предварительной механической обработкой | Кп | » |
|  | С5 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | » |
|  | С6 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | » |
|  | С7 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | » |
|  | С8 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | Вертикальное |
|  | С9 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | » |
|  | С10 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | » |
|  | С11 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С12 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней | Мп | » |
|  | С13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней | Рв | » |
|  | С14 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | » |
|  | С15 | Ванно-шовная на стальной скобе-накладке | Рс | Горизонтальное |
| Стыковое | С16 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | » |
|  | С17 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | Вертикальное |
|  | С18 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | » |
|  | С19 | Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе-накладке. | Рм | » |
|  | С20 | Дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы-накладки | Рм | » |
|  | С21 | Дуговая ручная швами с накладками из стержней | Рн | Любое |
|  | С22 | То же, швами с удлиненными накладками из стержней | Ру | » |
|  | С23 | Дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов | Рэ | » |
|  | С24 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Горизонтальное |
|  | С25 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | » |
|  | С26 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | Горизонтальное |
|  | С27 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Вертикальное |
|  | С28 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | » |
|  | С29 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | » |
|  | С30 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мф | Горизонтальное |
|  | С31 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мп | » |
|  | С32 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Рс | » |
|  | Н1 | Дуговая ручная швами | Рш | Любое |
| Нахлесточное | Н2 | Контактная по одному рельефу на пластине | Кр | Горизонтальное |
|  | Н3 | То же, по двум рельефам на пластине | Кп | » |
|  | Н4 | Контактная по двум рельефам на арматуре | Ка | » |
|  | Т1 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла | Мф | Вертикальное |
|  | Т2 | Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Рф | » |
|  | Т3 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу | Мж | Вертикальное |
|  | Т6*) | Контактная рельефная сопротивлением | Кс | » |
| Тавровое | Т7 | Контактная непрерывным оплавлением | Ко | » |
|  | Т8 | Дуговая механизированная в углекислом газе (СО2) в выштампованное отверстие | Мв | » |
|  | Т9 | Дуговая ручная в выштампованное отверстие | Рв | » |
|  | Т10 | Дуговая механизированная в СО2 в отверстие | Мс | » |
|  | Т11 | То же, в цекованное отверстие | Мц | » |
|  | Т12 | Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие | Рз | » |
|  | Т13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Ри | Горизонтальное |
| * Соединения Т4 и Т5 (в редакции ГОСТ 14098-85) исключены. |  |  |  |  |

2. Условное обозначение сварного соединения имеет следующую структуру:

Пример условного обозначения стыкового соединения, выполненного ванной механизированной сваркой под флюсом в инвентарной форме, положение стержней вертикальное:

С8 - Мф

3. Для конструктивных элементов сварных соединений приняты обозначения:

dн - номер профиля (номинальный диаметр стержня) по ГОСТ 5781 (на рисунках таблиц изображен условно);

d - внутренний диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d1 - наружный диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

d'н - номинальный меньший диаметр стержня в сварных соединениях;

dо - меньший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

Do - больший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

Dp - диаметр рельефа на плоском элементе;

D - диаметр грата в стыковых и наплавленного металла в тавровых соединениях;

D' - диаметр обточенной части стержня;

R - радиус кривизны рельефа;

а - суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения;

b - ширина сварного шва; суммарная величина вмятин;

bў, bўў - величина вмятин от электродов в крестообразном соединении;

h - величина осадки в крестообразном соединении; высота сечения сварного шва;

h1 - высота усиления наплавленного металла;

h2 - высота усиления корня сварного шва;

Н - высота скобы-накладки;

hсв - глубина проплавления (Т8, Т9);

l - длина сварного шва;

l1, l2 - зазоры до сварки между торцами стержней при различных разделках;

lш - ширина флангового шва (С24 - С32);

lн - длина скоб-накладок, накладок и нахлестки стержней;

l3, l4 - длина сварного шва (С22);

lў - длина обточенной части одного стержня (С4);

L - общая длина обточенной части соединений С3 и С4;

L1 - длина вставки в соединениях типа С11 - С13;

z - притупления: в разделке торцов стержней под ванную сварку; в плоском элементе соединения Т12;

s - толщина: стальной скобы-накладки, плоских элементов тавровых и нахлесточных соединений;

k - высота рельефа и выштампованного профиля на плоском элементе; катет шва в соединениях С24 - С32 и H1;

k1 - зазор между стержнем и плоским элементом в соединениях Н2 и Н3;

п - ширина рельефа на плоском элементе;

т - длина рельефа на плоском элементе;

g - высота наплавленного металла или «венчика» в тавровых соединениях;

с; c1 - размеры наплавленного металла в соединении Т13;

a, a1, a2, b, b1, b2, g, g1 - угловые размеры конструктивных элементов сварных соединений.

4. Термины и пояснения должны соответствовать приложению 1 и ГОСТ 2601.

5. При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться приложением 2.

6. На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ, учитывающий требования действующих стандартов и утвержденный в установленном порядке.

7. Допускается замена типов соединений и способов их сварки, указанных в чертежах типовых и индивидуальных рабочих проектов зданий и сооружений, на равноценные по эксплуатационным качествам в соответствии с приложением 2.

8. Конструкции крестообразных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным на черт. 1 и в табл. 2, 3.

9. Отношения диаметров стержней следует принимать для соединений типа К1 - от 0,25 до 1,00, типа К2 - от 0,50 до 1,00.

10. Для соединений типов К1 и К2 величину осадки (черт. 1) определяют по формулам:

для двух стержней ;

для трех стержней ,

где а- суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения, мм;

b - суммарная величина вмятин (b' + b"), мм.

Величины относительных осадок h/dўн для соединений типа К1 должны соответствовать приведенным в табл. 2. Величины относительных осадок h/dн для соединений типа К2 следует принимать в два раза меньше приведенных в табл. 2, но не менее 0,10.

11. Конструкции стыковых соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 4 - 17.

12. В соединениях типа С2 - Кн отношение dўн/dн допускается от 0,3 до 0,85 при предварительном нагреве стержня большего диаметра в режиме сопротивления, используя для этого вторичный контур стыковых сварочных машин и специальные устройства.

13. Конструкции нахлесточных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 18 - 21.

14. Конструкции тавровых соединений арматуры с плоскими элементами закладных изделий, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл. 22 - 29.

15. Механические свойства сварных соединений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

16. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из листового, полосового и профильного металлопроката, используемых в закладных и соединительных изделиях железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713.

Черт. 1

Таблица 2

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн, мм | Величина h/dўн обеспечивающая прочность не менее требуемой ГОСТ 10922 для соединений с отношением диаметров dўн/dн |  |  |  | Минимальная величина h/dўн обеспечивающая ненормируемую | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 | прочность |  |
| К1 ѕ Кт |  |  | Вр-I Вр-600 А-I А-II* A-III* | 3 - 5 4 ѕ 6 5,5ѕ40 10-40 6-40 | 0,35-0,50 0,25ѕ0,50 0,33-0,60 0,40-0,80 | 0,28-0,45 0,21-0,45 0,28-0,52 0,35-0,70 | 0,24-0,40 0,18-0,40 0,24-0,46 0,30ѕ0,62 | 0,22-0,35 0,16-0,35 0,22-0.42 0,28-0,55 | 0,17 0,12 0,17 |  |
| К2 - Кт |  |  | at-iiic at-ivc | 6-32 10ѕ32 | 0,40-0,60 | 0,35-0,46 | 0,30-0,46 | 0,28ѕ0,42 | 0,20 | 30-90° |

Примечания:

1. Величины dўн/dн, не совпадающие с приведенными, следует округлять до ближайшей величины, указанной в таблице.

2. В соединениях типа К1 - Кт из арматуры классов Ат-IVK и Ат-V диаметрами 10 - 32 мм стержни меньшего диаметра (dўн) должны быть из арматуры классов Вр-I, А-I, А-II и A-III.

* Здесь и далее размеры соединений арматуры специального назначения классов Ас-II и Ас-III идентичны таковым классов А-II и А-III.

Таблица 3

мм

| Обозначение типа соединения, | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | Марка стали | dн ; dўн | l | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| способа сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| К3 ѕ Рр |  |  | А-I А-II А-III Ат-IIIC | ѕ Ст5пс Ст5сп 10ГТ 25Г2С Ст5пс, Ст5сп | 10-40 10-18 10ѕ28 10-32 10-28 |  |  |
|  |  |  | Ат-IVC | 25Г2С, 28С, 27ГС |  | 0,5 dўн, но | 0,3 dўн, но |
|  |  |  | Ат-IVK Ат-V | 08Г2С, 10ГС2 20ГС | 10-32 | не менее 8 | не менее 6 |

Примечание. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Pp не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложении 2.

Таблица 4

мм

| Обозначение типа соединения, | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | dўн/dн | a ±10° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| способа сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I, А-II, | 10-18 | і 1,3 dўн |  |  |
| С1 - Ко, С2 ѕ Кн |  |  | А-III A-IV, A-V A-VI aт-iiic aт-ivc | 20-40 10-32 10-22 | і 1,2 dўн і 1,2 dўн і 1,3 dўн | 0,85ѕ 1,0 | 90° |
|  |  |  | aт-v | 10-32 | і 1,2 dўн |  |  |
|  |  |  | aт-vck |  |  |  |  |

Примечания:

1. Арматура класса A-IV, кроме стали марки 80С.

2. Арматура класса at-v только с использованием локальной термической обработки.

3. Для отношения dўн/dн < 0,85 см. п. 12.

Таблица 5

мм

| Обозначение типа соединения, | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | D | Dў ѕ 0,1 | L | lў | a ±10° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| способа сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С3-kм |  |  | А-II, А-III A-IV, A-V | 10-40 10-32 |  |  |  |  |  |
| С4-Кп |  |  | A-VI aт-iiic, aт-iVc, aт-Vc, Ат-VCК | 10-22 10ѕ32 | і 1,2 dўн | d | і 2 dн | 1,5 dн ± 0,2 dн | 90° |

См. примечания 1, 2 к табл. 4.

Таблица 6

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | l2 | a ѕ10° |  | b | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5 - Мф, С6 - Мп, С7 ѕ Рв |  |  | A-I, A-II, A-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 12ѕ20 12ѕ16 | 5ѕ12 | 90° | 10ѕ15° |  | Ј1,5dн Ј1,2dн | Ј0,15dн Ј0,05dн | Ј0,2dн Ј0,05dн |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. При отношении d'н/dн< 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 7

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | l2 | z | a -10° | b | b1 | b2 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С8 - Мф, С9 - Мп, С10 ѕ Рв |  |  | A-I, A-II, A-III | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 5ѕ15 3ѕ10 | 8ѕ20 | Ј0,15dн | 90° | 40ѕ50° | 10ѕ15° | 20ѕ25° | Ј2dн | Ј25 Ј15 | Ј0,15dн Ј0,05dн |

Примечания:

1. При сварке одноэлектродной и порошковой проволокой разделку стержней со скосом нижнего стержня производить не следует.

2. Разделку с обратным скосом нижнего стержня применять при сварке стержней диаметром і32 мм.

3. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

4. При отношении d'н/dн < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 8

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l1 | a, a1 -10° | a2 | L1 | l | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11 - Мф, С12 - Мп, С13 ѕ Рв |  |  | A-III | 32ѕ40 | 12ѕ16 12ѕ18 | 90° | 12ѕ15° | і200 | Ј1,2dн Ј1,3dн | Ј0,15dн | Ј0,2dн |

Примечания:

1. В соединениях типа С13 разделку под углом a2 допускается не производить.

2. Размеры в знаменателе относятся к соединению, в котором сварной шов заполняет полностью сечение двурядной арматуры.

Таблица 9

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | b | lH=l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С14 - Мп |  |  | A-I, |  |  | 8-12 | Ј10° | 2dн+l1 |  |  |  |
| C15 ѕ Рс |  |  | A-II, | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 12ѕ15 | ѕ |  |  |  |  |
| С16 - Мо |  |  | A-III |  |  | 10-20 | Ј10° | 3dн+l1 |  |  |  |
| С14 - Мп С15 - Рс С16 - Мо |  |  | Ат-IIIC, Ат-IVC | 20ѕ32 | 0,5ѕ1,0 | Те же значения, в зависимости от способа сварки |  | 4dн+l1 | (0,35ѕ 0,40)dн | Ј1,2dн+s | Ј0,05dн |

Примечания:

1. Для dн = 20 - 25 мм s = 6 мм,

dн = 28 - 40мм s = 8 мм.

2. При отношении d'н/dн = 0,5 - 0,8 следует применять скобу-вкладыш (см. приложение 3).

Таблица 10

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | a -10° | b | z | lн = l | b | H | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С17 - Мп |  |  | А-I, |  |  |  |  |  |  | 2dн+l1 |  |  |  |
| С18 - Мо |  |  | А-II, | 20-40 | 0,5-1,0 |  |  |  |  | 3dн+l1 |  |  |  |
| С19 - Рм С17 - Мп С18 - Мо С19 - Рм |  |  | А-III at-iiic, at.ivc | 20-32 | 0,5-1,0 | 6ѕ8 | 90° | 30ѕ40° | Ј0,15dн | 2dн+l1 4dн+l1 | (0,35ѕ 0,40)dн | Ј1,2dн+s | Ј0,05dн |

Примечания

1. Для dн = 20 - 25 мм s = 6 мм, для dн = 28 - 40 мм s = 8 мм.

2. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 11

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | a | b | b1 | g | g1 | h1 | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  | ±2° |  |  |  |  |  |  |
| С20 - Рм |  |  | А-I, А-II, А-III | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 3ѕ4 | 55° | 110° | 140° | 25° | 15° | (0,05ѕ0,10)dн | Ј0,05dн |

Таблица 12

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн = l | l1 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
| С21 - рн |  |  | A-I A-II, A-III A-IV A-V A-VI | 10ѕ40 10ѕ32 10ѕ22 | 6dн 8dн 10dн |  |  |  |
|  | То же, но накладки смещены |  | at-iiic at-ivc, at-v, at-vck | 6ѕ32 10ѕ32 | 8dн 10dн | 0,5dн, но і10 | 0,5dн, но і8 | 0,5dн, но і4 |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов A-IV, A-V, A-VI, at-vck, at-v следует выполнять со смещенными накладками, накладывая швы в шахматном порядке.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СО2); последнее кроме стали классов A-II и at-iiic.

3. Допускаются двусторонние швы длиной 4dн для соединений арматуры классов A-I, A-II, A-III.

4. Соединения арматуры класса at-v допускаются только из стали марки 20ГС.

Таблица 13

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | lн | l3 | l4 | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С22 - Ру | См. С21, но накладки смещены |  | Ат-V Ат-VI | 14 16 18 20, 22 25, 28 14 16 18 20, 22 25, 28 | 28,5 dн 26,5 dн 24,5 dн 21,5 dн 21,0 dн 34,5 dн 29,5 dн 25,5 dн 25,0 dн | 5,0 dн 4,5 dн 5,5 dн | 7,0 dн 6,5 dн 6,0 dн 8,5 dн 7,5 dн 7,0 dн | 0,5 dн, но і 8 | 0,25 dн, но і 4 |

Таблица 14

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | l = lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С23 - Рэ |  |  | А-I | 10 - 40 | 6 dн |  |  |
|  |  |  | А-II, А-III | 10 ѕ 25 | 8 dн | 0,5 dн, но і 8 | 0,25 dн, но і 4 |
|  |  |  | aт-iiic | 10 ѕ 18 |  |  |  |
|  |  |  | aт-ivc | 10 - 18 | 10 dн |  |  |

Примечания:

1. Допускаются двусторонние швы длиной 4 dн для соединений арматуры классов А-I и А-II (из стали марки 10ГТ).

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (CO2); последнее кроме арматуры классов А-II и aт-iiic (из стали марки Ст5).

Таблица 15

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | b | lн =lш | l | h1 | H |  | k |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С24 ѕ Мф С25 - Мп С26 ѕ Рс |  |  | A-I, A-II, A-III | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 12ѕ20 12ѕ16 | 5ѕ10° | 2dн+l1 | Ј1,5 dн Ј1,2 dн | Ј0,15dн Ј0,05dн |  | dн/2+s |  | і0,8s |  |
| С24 - Мф С25 - Мп С26 - Рс |  |  | Ат-IIIC, aт-ivc | 20ѕ32 |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн = 20 - 25 мм s = 8 мм, для dн = 28 - 40 мм s = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 16

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | dн | d'н/dн | l1 | z | b | a -10° | lн =lш | h1 | H | l | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | А-I, A-II, A-III | 20ѕ40 | 0,5ѕ1,0 | 5ѕ15 3ѕ10 | Ј0,15dн | 40ѕ 50° | 90° | 2dн+l1 | Ј25 Ј15 | dн/2+s | Ј2dн | і0,8s |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | Ат-IIIC, Ат-IVC | 20ѕ32 |  |  |  |  |  | 4dн+l1 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для dн = 20 - 25 мм s = 8 мм, для dн = 28 - 40 мм s = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл. 9.

Таблица 17

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры |  | Класс арматуры | d | l1 | a -10° | b | lн = lш | l | h1 | H | k | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С30-Мф С31-Мп С32-Рс |  |  | А-III | 32ѕ40 | 12ѕ18 | 90° | 12ѕ15° | 3dн+l1 | Ј1,3dн | (0,1ѕ 0,15)dн | dн/2+s | і0,8s | 10 |

таблица 18

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | l = lн | b | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I А-II, | 10ѕ40 | і0,3 dн, но і 4 | 3 dн |  |  |
| HI-Рш |  |  | А-III A-IV A-V A-VI aт-iiic aт-ivc, aт-v, aт-vck | 10ѕ22 10-32 10-22 10-32 | і0,4 dн, но і 5 і0,3 dн, но і 4 і0,4 dн, но і 5 | 4 dн 5 dн 4 dн 5 dн | 0,5 dн, но і 8 | 0,25 dн, но і 4 |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов Ат-V допускаются только из стали марки 20ГС.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе (СО2); последнее кроме арматуры классов А-II и aт-iiic (из стали марки Ст5).

Таблица 19

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | a ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н2ѕКр |  |  | A-I A-II A-III, aт-iiic | 6ѕ16 10-16 6ѕ16 | 1,4 dн 1,6 dн | 0,4 dн | 1,8 dн 2,0 dн | n +10 | (0,10ѕ0,15) dн | і0,3 dн, но не менее 4 | 90° |

Таблица 20

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | n | m | k1 | s | a ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н3-Кп |  |  | А-I, А-II А-III, aт-iiic | 12ѕ16 | 1,4 dн 1,6 dн | 0,4 dн | 1,8 dн 2,0 dн | n + 10 | (0,10ѕ0,15) dн | і0,3 dн, но не менее 4 | 90° |

Таблица 21

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | R | k | D | m | k1 | s | a ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н4ѕКа |  |  | A-I A-II A-III | 8ѕ16 10ѕ16 8-16 | 1,4 dн 1,6 dн | 0,35 dн 0,40 dн | 1,7 dн 1,8 dн | 1,8 dн 1,9 dн | (0,1ѕ0,15) dн | 4ѕ6 | 90° |

Таблица 22

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | b | s/dн | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1ѕМф Т2-Рф |  |  | А-I А-II А-III aт-iiic | 8-40 10-25 28-40 8-25 28-40 10-18 | і4 і6 | (1,5ѕ2,5) dн | 3ѕ10 | Ј15° | і0,50 і0,55 і0,70 і0,65 і0,75 і0,65 | 85ѕ90° |

Примечание. Соединения типа Т2 из арматуры класса aт-iiic допускается выполнять до диаметра 14 мм.

Таблица 23

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | b | s/dн | a | k | Dp | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-I | 8-25 | і4 |  |  |  | і0,4 |  |  |  |  |
| ТЗ-Мж |  |  | A-II | 10ѕ25 |  | (1,5ѕ2,5) dн | 5ѕ15 | Ј15° |  | 85ѕ90° | 0,4 dн | (2,0ѕ2,5) dн | (2,0ѕ2,5) dнѕs |
|  |  |  | A-III | 8-25 | і6 |  |  |  | і0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIC | 8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | g | Dp | R | s/dн | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I | 6-20 | і4 | 1,4 dн | і0,2 dн | 2,0 dн | 2,0 dн | і0,4 | 0,5 dн |
| Т6ѕКс |  |  | А-II | 10-20 |  | 1,5 dн |  | 2,2 dн | 2,2 dн |  | 0,6 dн |
|  |  |  | А-III | 6-20 | і6 | 1,6 dн |  |  |  | і0,5 | 0,7 dн |

Таблица 25

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | D | b | s/dн | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I, А-II | 10ѕ20 | і4 | іl,2 dн | Ј15° | і0,4 | 85ѕ90° |
| Т7ѕКо |  |  | А-II, А-III |  | і6 | і1,3 dн |  | і0,5 |  |
|  |  |  |  | 22-40 | і12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIС | 10-22 | і6 |  |  |  |  |

Таблица 26

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | Dо | k | hсв | do | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-I |  |  |  | 0,5 dн + 0,8 s | 0,5 dн |  |  |
| Т8-Мв |  |  | A-II | 10-36 |  |  | 0,6 dн +0,8 s | 0,6 dн |  |  |
| Т9-Рв |  |  | A-III |  | і4 | 2 dн | 0,7 dн +0,8 s | 0,7 dн | d1 + (lѕ3) | і0,3 |
|  |  |  | aт-iiic | 10-22 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | s | dо | Do | s/dн | h1 | h2 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10-Mс |  |  | A-I, A-II, A-III, aт-iiic | 12 14 16 | і8 | d1 + 2 | d0 + 10 | і0,5 | 0-1 | 4-5 | 22-26 26-30 28-32 |
| T11ѕМц |  |  |  | 18 20 22 25 | і10 і12 |  |  |  | 0ѕ2 | 5ѕ6 | 30-35 35-42 38ѕ44 46-48 |

Примечания:

1. Арматура класса aт-iiic может применяться диаметром до 18 мм.

2. Для арматуры классов A-III и aт-iiic значение s/dні 0,55.

Таблица 28

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арма | dн | s | dо ±2 | z при |  | a ±5° | s/dн | h1 | *h2 при dн і12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки | туры |  |  |  | s = 6ѕ7 | s = 8ѕ26 |  |  |  | ±1 |
| Т12-Рз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-I | 8-40 | і6 |  |  |  |  | і0,50 |  |  |
|  |  |  | A-II | 10-40 | і8 | d1 + 2 | 1-2 | 2ѕ3 | 50° | і0,65 | Ј2 | 4 |
|  |  |  | A-III | 8ѕ40 | і6 |  |  |  |  | і0,75 |  |  |
|  |  |  | Ат-IIIC | 8ѕ18 | і8 |  |  |  |  |  |  |  |

* При dн Ј 12 мм допускается выполнять соединения без подварочного шва.

Таблица 29

мм

| Обозначение типа соединения, способа | Соединение арматуры с пластиной |  | Класс арматуры | dн | l | l1 | c | c1 | h1 | a | s/dн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сварки | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А-I, | 16 | Ј dн | 10-14 | 30 | 24 | 2-3 | 15-20° | і0,5 |
|  |  |  | А-II, | 18 |  |  | 32 | 27 |  |  |  |
| Т13-Ри |  |  | А-III | 20 |  | 12ѕ16 | 34 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | Ј0,8 dн |  | 38 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 41 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  | 44 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | Ј0,5 dн |  | 52 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  | 57 | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  | 61 | 52 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Таблица 30

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Ванная сварка | Процесс, при котором расплавление торцов стыкуемых стержней происходит, в основном, за счет тепла ванны расплавленного металла |
| Ванная механизированная сварка | Процесс ванной сварки, при котором подача сварочной проволоки в зону сварки производится автоматически, а управление дугой или держателем - вручную |
| Ванная одноэлектродная сварка | Процесс ванной сварки, при котором электродный материал в виде одиночного (штучного) электрода подается в зону сварки вручную |
| Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой | Процесс сварки, при котором электродный материал в виде порошковой проволоки подается в зону сварки автоматически |
| Инвентарная форма | Приспособление многоразового (медь, графит) использования, обеспечивающее формирование наплавленного металла при ванной сварке и легкое удаление после сварки |
| Стальная скоба-накладка | Вспомогательный элемент, обеспечивающий формирование сварного шва, являющийся неотъемлемой частью соединения и воспринимающий часть нагрузки при работе соединения в конструкции |
| Крестообразное соединение | Соединение стержней, сваренных в месте пересечения |
| Осадка (h, мм) стержней в крестообразных соединениях | Величина вдавливания стержней друг в друга на участке, нагретом при контактной сварке до пластичного состояния |
| Комбинированные несущие и формующие элементы | Элементы, состоящие из остающейся стальной полускобы-накладки и инвентарной медной полуформы |
| Дуговая механизированная сварка под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором весь цикл сварки выполняется в заданном автоматическом режиме |
| Дуговая ручная сварка с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором вспомогательные операции частично механизированы, а весь цикл сварки выполняется вручную |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Комплексная оценка в баллах эксплуатационных качеств сварных соединений (прочность, пластичность, ударная вязкость, металлографические факторы и др.) в зависимости от типа соединения и способа сварки, марки стали и диаметра арматуры, а также температуры эксплуатации (изготовления) при статических нагрузках приведена в табл. 31. При оценке эксплуатационных, качеств при многократно повторяемых нагрузках значения баллов следует ориентировочно снижать на один по сравнению с принятыми значениями при статических нагрузках. При этом дополнительно следует пользоваться нормативными документами на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Баллы для сварных соединений арматуры назначены из условия соблюдения регламентированной технологии изготовления арматурных и закладных изделий. Для сварных соединений горячекатаной арматурной стали:

5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;

4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

3 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям.

Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:

5 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10884, предъявляемым к стали в исходном состоянии, и характеризуется пластичным разрушением;

4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5 %;

3 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 10 %.

Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке

Таблица 31

|  | Температура | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | эксплуатации | А-II |  |  |  |  | A-III |  |  |  |  |  | Ат-IIIC | A-IV | Ат-IVC | A-V | Ат-V | A-VI | Ат-VI |
| соединения | (изготовления), °С | Ст5сп |  | Ст5пс, Ст5Гпс |  | 10ГТ, | 35ГС |  |  | 25Г2С |  |  | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22Х2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 | до 32 | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |  |  |  | до 32 |
| K1ѕКт | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  |  | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |
| К2ѕКт | До -30 |  |  | 3 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |  | НД |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
|  | До -55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| К3ѕРр | Выше 0 | 3 | НД | 3 | НД | 5 | НД |  |  | 3 |  | НД | 4 | НД | 4 | НД | 3 | НД |  |
|  | Ниже 0 | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1-Ко | Выше 0 | 5 |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | НД | 3 | НД |
| С2ѕКн | До -30 |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3-Км | До -40 | 4 |  | НД |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | НД |  |  |
| С4-Кп | До -55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 |  |  |  |  |
| С5-Мф С6-Мп | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С7ѕРв С8ѕМф | До -30 | 4 |  | 3 |  | 5 | ТН | 4 | 3 | ТН | 4 |  | НД |  |  |  |  |  |  |
| С9-Мп | До -40 | 3 |  | НД |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C10ѕРв | До ѕ55 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11-Мф | Выше 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С12-Мп | До ѕ30 | НЦ |  |  |  |  |  |  | 3 | НЦ |  |  | НЦ |  |  |  |  |  |  |
| С13-Рв | До ѕ40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -55 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С14-Мп С15-Рс | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| С16ѕМо С17ѕМп | До -30 | 4 |  | 3 |  | 5 | ТН | 4 | 3 | ТН | 4 |  |  | НД |  |  |  |  |  |
| С18-Мо | До -40 | 3 |  | НД |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| C19ѕРм | До ѕ55 | НД |  |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| С20-Рм | Выше 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -30 |  | 4 |  | 3 | 5 | ТН | 4 |  | ТН |  | 4 | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | НД |  |  |  | 4 |  | НД |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| С21-Рн | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 5 |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  |
|  | До -30 |  | 4 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | До -40 | 4 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | НД |  | НД |  | НД | НД |
| С22-Ру | Выше 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | До -30 | НЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | НД | 3 |
|  | До -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| С23-Рэ | Выше 0 | 4 |  | 4 |  | 5 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | До -30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  |  |
|  | До -40 | 3 | НД | НД | НД | 4 | 3 |  | НД | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С24-Мф С25-Мп | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С26ѕРс С27ѕМф | До -30 |  | 4 |  | 4 | 5 | ТН |  |  | ТН |  |  | 5 | НД |  |  |  |  |  |
| С28-Мп | До -40 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C29ѕРс | До ѕ55 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| С30-Мф | Выше 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| С31-Мп | До -30 | НЦ |  |  |  |  |  |  | 3 | НЦ |  | 3 | НД |  |  |  |  |  |  |
| С32ѕРс | До -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Н1ѕРш | Выше 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | До -30 |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | До -40 | 3 | НД |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 |  |  |  |  | 4 | НД |  |  | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 | НД |  |  |  |
| Н2ѕКр | Выше 0 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Н3ѕКп | До -30 |  | НД |  | НД | 5 |  | НД |  |  | НД |  |  | НД |  |  |  |  |  |
| Н4ѕКа | До -40 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1ѕМф | Выше 0 | 5 | 4 |  |  |  | 4 |  | 3 | 5 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Т2ѕРф | До -30 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |
| Т3ѕМж | До -40 | 4 |  |  |  |  | 3 |  | НД | 4 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 |  | НД |  |  | 4 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6ѕКс | Выше 0 | 5 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -30 |  | НД |  | НД | 5 |  |  | НД |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7ѕКо | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | До -30 |  |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | НД |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 | НД | 3 | НД | 4 |  |  | НД | 3 |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8ѕМв | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т9ѕРв | До -30 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  | 3 | НД |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 |  | 3 |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т10ѕМс | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Т11ѕМц | До -30 | 4 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | НД |  |  |  |  |  |
| Т12ѕРз | До -40 | 3 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | НД | НД |  |  | 4 | НД |  |  | 3 |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |
| Т13ѕРи | Выше 0 | 5 | 4 | 4 |  | 5 |  | 5 | 4 |  | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -30 | 4 |  | 3 |  |  | НЦ | 4 |  | НЦ | 4 |  | НД |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 |  | 3 | НД |  | 4 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До ѕ55 | 3 | НД |  |  |  |  | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Эксплуатационные качества всех типов сварных соединений арматуры класса А-I марок Ст3сп и Ст3пс должны оцениваться также, как арматуры класса А-II марки 10ГТ, а класса А-I марки Ст3кп - как арматуры класса А-II марки Ст5сп и Ст5пс.

2. Эксплуатационные качества крестообразных соединений проволочной арматуры классов Вр-I и Вр-600 настоящим приложением не регламентируют в связи с отсутствием требований к химическому составу стали. Требования к качеству таких соединений приведены в ГОСТ 10922.

3. Арматура класса А-II марки 10ГТ может применяться до температуры минус 70 °С включ.

4. Сварные соединения арматуры класса aт-vck оценивают на один балл ниже соединений из арматуры класса aт-v при температуре эксплуатации до минус 40 °С включ.

5. Сварные соединения С16-Мо, С18-Мо и Н4-Ка оценивают на один балл ниже соединений, приведенных в той же группе.

6. Буквы НД, ТН и НЦ соответственно обозначают, что соединения к применению не допускаются, соединения технологически невыполнимы и соединения, применение которых нецелесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИИ АРМАТУРЫ С ОТНОШЕНИЕМ ДИАМЕТРОВ ОТ 0,5 ДО 0,8

С14-Мп, С15-Рс, С16-Мо

Таблица 32

| ч | После сварки |
| --- | --- |

C24-Мф, С25-Мп, С26-Рс

Таблица 33

| До сварки | После сварки |
| --- | --- |

Примечание. ; k і 0,8 s; k' і 0,8 s'; b = (0,35ѕ0,4) d'н;

h'н = d'н + s'; l'н = lн - 0,5dн - l1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по строительству и инвестициям

РАЗРАБОТЧИКИ

А.М. Фридман, канд. техн. наук (руководитель темы): Э.Ф. Горохова; Е.Н. Бондарец; Л.А. Зборовский; В.В. Баконин .

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.91 № 19

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14098-85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 | 4 |
| ГОСТ 5264-80 | 16 |
| ГОСТ 5781-82 | 3, приложение 2 |
| ГОСТ 8713-79 | 16 |
| ГОСТ 10884-81 | Приложение 2 |
| ГОСТ 10922-90 | 15, приложение 2 |