Титан губчатый ГОСТ 17746-79 ТУ 48-10-75-82

Титан обладает уникальными химико-металлургическими свойствами, используется в качестве легирующего, рафинирующего и модифицирующего компонента при производстве металлов и сплавов в цветной и черной металлургии Обладает высокой химической стойкостью к очень многим агрессивным средам неорганического и органического происхождения при нормальных и повышенных температурах Жаропрочность, хорошая пластичность при малой плотности, высокая коррозионная стойкость титана превос-ходят многие конструкционные материалы В зависимости от химического состава, механических свойств и твердости по Бринеллю установлено несколько марок губчатого титана.

| Марка | Tl | Fe | Si | Nl | С | CI | 0 | N | Твердость НВ 10\1500\30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГ-90 | 99,74 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 90 |
| ТГ-100 | 99,72 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 100 |
| ТГ-110 | 99,67 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 110 |
| ТГ-120 | 99,64 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 120 |
| ТГ-130 | 99,56 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,08 | 0,03 | 130 |
| ТГ-150 | 99,45 | 0,2 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,1 | 0,03 | 150 |
| ТГ-Тв | 97,75 | 1,? | - | - | 0,10 | 0,15 | - | 0,10 | - |

Гранулометрический состав губчатого титана - 12-70 мм, 2-12 мм, 12-25 мм Титан марки ТГ-Тв готовят в виде брикетов диаметром 160 мм, высотой до 180 мм. Упаковывают губчатый титан в герметичную тару емко-стью 0,25 и 0,5-0,6 м3, изготовленную из стали или алюминиевых сплавов Губчатый титан на экспорт упаковывают в герметичные стальные бочки с эластичным мешком внутри После упаковки и герметизации бочки вакуумируют и заполняют аргоном до избыточного давления.

Примерное процентное содержание элементов в титановой губке (товарной) марок Тг-100, Тг-90

- N (азот) - 0,015 %

- O2 (Кислород) - 0,050%

- Fe (железо) - 0,050%

- С (углерод) - 0,020%

- Si (кремний) - 0,040%

Марка губки с наиболее низким содержанием Ti - ТгТВ