|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК СОРТАМЕНТ ГОСТ 18901-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with two layers of Z-wire and type ТК core. Dimensions; ГОСТ 18901-73. Дата ведения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм; Круглая проволока; Зетобразная проволока; Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2; Расчетная масса 100м смазанного каната, кг; Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2). Диаметр, мм; Количество; 1-й слой; 2-й слой; 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160). Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2. 38,5; 3,3; 19; 5; 17; 17,50; 6; 20; 27,15; 1003,01; 858,15; 1175 (120000); 1270 (130000); 1370 (140000); 1470 (150000); 1565 (160000). 40,5; 3,7; 19; 5; 18; 17,50; 6; 21; 27,15; 1089,44; 931,89; 1275 (130500); 1385 (141500); 1490 (152500); 1595 (163000); 1705 (174000). 42,5; 4,1; 19; 5; 19; 19,25; 6; 22; 27,15; 1213,89; 1038,40; 1425 (145500); 1540 (157500); 1660 (169500); 1780 (182000); 1900 (194000). 45,0; 4,6; 19; 5; 21; 17,50; 6; 23; 28,40; 1336,46; 1142,72; 1565 (160000); 1700 (173500); 1830 (187000); 1960 (200000); 2090 (213500). 47,0; 3,6; 37; 5; 22; 19,25; 6; 25; 27,15; 1478,89; 1264,56; 1730 (177000); 1880 (192000); 2025 (207000); 2170 (221500); 2315 (236500). 51,0; 4,1; 37; 5; 25; 19,40; 6; 26; 28,40; 1711,89; 1463,53; 2005 (205000); 2180 (222500); 2345 (239500); 2510 (256500); 2680 (273500). 54,0; 4,3; 37; 6; 20; 30,60; 6; 26; 30,80; 1950,11; 1667,91; 2290 (234000); 2480 (253500); 2675 (273000); 2865 (292500); 3055 (312000). Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения зетобразной проволоки приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 45,0 мм, марки I, из оцинкованной проволоки по группе С, правой свивки, раскручивающегося, маркировочной группы 1080 Н/мм2 (110 кгс/мм2): Канат 45,0-I-С-Р-1080 ГОСТ 18901-73 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ К.И. Туленков, И.А. Лобанков, Н.А. Галкина, В.И. Царюк, Ю.Д. Мамаев, П.И. Хромов, Ф.С. Ревзина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 18899-73; 3. 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., октябре 1989 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |