ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЛЬСЫ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ

И ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 19240-73

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЛЬСЫ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ И 	ГОСТ

ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ 	19240-73*

Сортамент 	Взамен

ГОСТ 5157-53 в части

Rails for ground	рельсов двухголовых,

and suspended tracks	тавровых и типа Р5

Dimensions	для наземных и под-

весных путей

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 ноября 1973г. № 2610 срок введения установлен

с 01.01.75

Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.89 № 768

срок действия продлён	до 01.07.95

1. Настоящий стандарт распространяется на рельсы двухголовые, тавровые и типа Р5, предназначенные для наземных и подвесных путей.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества.

2. Размеры поперечного сечения и предельные отклонения размеров рельсов должны соответствовать указанным на черт. 1—3.

Расчетные величины рельсов указаны в приложении.

1, 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Несимметричность поперечного сечения головки и подошвы рельсов относительно вертикальной оси шейки не должна превышать полусуммы отклонений размеров соответствующих элементов профиля.

4. Размеры, па которые не указаны предельные отклонения, даны для построения калибров и на готовом прокате не определяются.

5. Двухголовые и тавровые рельсы изготовляют:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

Длина рельсов устанавливается по требованию потребителя, но не должна быть более 8 м для двухголовых рельсов и не более 7 м для тавровых рельсов.

6. Рельсы типа Р5 поставляются длиной 6 м.

Допускается изготовление рельсов немерной длины от 1,5 до 4,6 м не более 5% массы партии и от 4,6 до 8,0 м не более 20 % массы партии.

7. Рельсы изготовляются без фрезеровки торцов.

4—7 (Измененная редакция, Изм. № 1).

8. Предельные отклонения по длине рельсов мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм—для рельсов длиной до 4 м включительно;

+60 мм—для рельсов длиной свыше 4 до 6 м включительно;

+80 мм—для рельсов длиной свыше 6 м.

9. Кривизна рельсов в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,40% длины.

10. Определение размеров поперечного сечения проводят на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля. Измерение толщины шейки проводят у торца рельса.

11. Скручивание рельсов вокруг продольной оси не допускается.

12. Марки стали, из которой изготовляются рельсы, и технические требования—по ГОСТ 535-88 и другим действующим стандартам, оговоренным в заказе.

Рельс двухголовый

Черт. 1

Рельс тавровый

Черт. 2

Рельс типа Р5

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Расчетные величины рельсов

|  | Расчетные величины рельсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования параметров | двухголовых | тавровых | типа Р5 |
| Площадь поперечного сечения, см2 | 29,10 | 11,92 | 5,91 |
| Момент инерции относительно горизонтальной оси, см4 | 913,86 | 50,38 | 22,16 |
| Момент инерции относительно вертикальной оси, см4 | 23,03 | 44,95 | 2,87 |
| Момент сопротивления относительно горизонтальной оси, см3 | 114,23 | — | — |
| Момент сопротивления относительно горизонтальной оси (верх), см3 | — | 9,37 | 7,76 |
| Момент сопротивления относительно горизонтальной оси (низ), см3 | — | 30,98 | 9,45 |
| Момент сопротивления относительно вертикальной оси, см3 | 11,52 | 10,96 | 1,51 |
| Расстояние центра тяжести до подошвы, см | — | 1,63 | 2,34 |
| Масса 1 м, кг | 22,84 | 9,36 | 4,64 |

Примечание. Площадь поперечного сечения и масса 1 м рельса вычислены по номинальным размерам, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3.