ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

# ТРУБЫ ВОЛНОВОДНЫЕ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

### ГОСТ 20900—75

#### Издание официальное

Москва

УДК 669.35’5-462-422.42(083.74)+669.3-462-422.42(083.74)	             Группе В64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ТРУБЫ ВОЛНОВОДНЫЕ МЕДНЫЕ

И ЛАТУННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 	                                   ГОСТ

Технические условия			        20900—75*

ОКП 18 4000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 июня 1975 г. № 1508 срок введения установлен         				с 01.01.76

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 16.04.84. № 1304 срок действия продлен    							              до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трубы медные и латунные тянутые прямоугольные, предназначенные для изготовления волноводов.

Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2780—72.

Показатели технического уровня, установленные стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Форма, размеры и предельные отклонения по размерам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

С. 2    ГОСТ 20900—75

| Размер внутреннего сечения, мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Наружный радиус закругления R, мм, не более | Длина труб, м |  | Марка металла или сплава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ирина А | Высота В | Предельное отклонение по ширине труб |  | Предельное отклонение но высоте труб |  | Радиус закругления r, не более |  |  |  | нормальных | маломерных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  |  | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 2,4 3,6 5,2 7,2 7,2 9 9 11 11 13 13 16 16 (17) 19 23 23 23 (23) 28,5 28,5 28,5 35 35 | 1,2 1,8 2,6 3,4 3,4 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 8 . 8 (8) 9,5 5 10 10 (12,6) 5 12,6 12,6 5 6 | ±0,02 ±0,02 ±0,02 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 ±0,10 ±0,10 | ±0,0127 ±0,020 ±0,020 ±0.020 ±0,020 ±0,020 ±0,020 ±0.021 ±0,021 ±0.026 ±0,026 ±0,031 ±0,031 ±0,031 ±0,038 — ±0,046 ±0,046 ±0,046 — ±0,057 ±0,057 — — | ±0,02 ±0,02 ±0,02 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 -0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 -0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 | ±0,0127 ±0,020 ±0,020 ±0,020 ±0.020 ±0,020 ±0,020 ±0,021 ±0.021 ±0,026 ±0,026 ±0,031 ±0,031 ±0,031 ±0,038 — ±0,046 ±0.046 ±0,046 — ±0,057 ±0,057 — — | 0,15 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40 0,40 0,35 0,40 0.40 0,40 0,35 0,40 0,40 0,35 0,35 | 0,8 0,8 0,95 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,8 1,0 1.0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 | ±0,04 ±0,04 ±0,05 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,15 | 0,10 0,10 0,10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,1 0,1 0,1 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 , 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 | 0,08 0,08 0,08 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; ЛОЗ Л96; Л63 Л96; Л 63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л06; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л6З Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л6З Л96; Л6З Л96; Л63 |

ГОСТ 20900—75   С. 3

| Размер внутреннего сечения, мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Наружный радиус закругления R, мм, не более | Длина труб, м |  | Марка металла или сплава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ирина А | Высота В | Предельное отклонение по ширине труб |  | Предельное отклонение но высоте труб |  | Радиус закругления r, не более |  |  |  | нормальных | маломерных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  |  | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 35 40 40 40 48 48 58 58 61 72 72 72 (72) 90 (90) 90 110 120 (120) 130 160 (180) 180 196 (220) 220 248 270 292 | 15 5 6 20 8 24 10 25 10 10 20 34 (44) 10 (15) 45 55 10 (57) 65 80 (85) 90 98 (104) 110 124 135 146 | ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,1,5 +0,20 —0,15 ±0,15 +0,20 —0,15 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0.20 ±0,20 +0,25 —0,20 +0,30 —0,25 ±0,20 ±0,35 ±0.40 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0.50 ±0,50 ±0,50 ±0,60 | ±0,070 — — ±0,0fi 1 ±0,095 ±0,12 — — — ±0,14 ±0,14 ±0,17 ±0,22 — ±0,22 ±0,26 ±0,33 — — — — — — — — | ±0,10 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 ±0,12 ±0,10 ±0,15 ±0.10 ±0,15 ±0,10 ±0,10 +0,20 -0,15 +0,20 —0,15 +0,20 —0,15 ±0,20 ±0,20 +0,20 —0.15 +0,25 —0,15 +0,20 —0,35 +0,25 —0.20 ±0,25 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,50 ±Т),50 ±0,50 | ±0,070 — — ±0,081 ±0,095 ±0,12 — — — ±0,14 ±0,14 — ±0,17 ±0,22 — ±0,22 ±0,26 ±0,33 — — .— — — — — — | 0,50 0,35 .0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0.60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,60 0,70 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 | 1,5 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 3.0 2,5 2,5 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 | ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,25 ±0,20 ±0,30 ±0,25 ±0,25 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 | 1.5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2.0 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 3,0 1,5 кр.850 3,0 1,5 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2.0 3.0 2,0 2,5 2,0 2.0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,5 0,5 — 1,0 0,5 1,0 0.5 1.0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 | Л96; Л63 Л96 Л96 Л96 Л96 Л9(; Л9(; Л96 Л96 ЛОГ) . Л96 Л96 Л96 Л96 Л96 . Л96 Л90 Л96 M3 М2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 |

С. 4    ГОСТ 20900—75

Примечания:

1. Трубы размеров, указанных и скобках, в новых разработках не применять.

2. По согласованию с потребителем допускается поставка труб мерной и кратной мерной длины.

3. Трубы сечением 7,2х3,4 мм и более из латуни марки Л63 должны изготовляться длиною не менее 1 м, маломерные — не менее 0,5 мм.

4. Допускаются маломерные трубы в количестве не более 15% массы партии.

5. По требованию потребителя трубы сечением 48х24, 58х25, 72х34, (72х44), 90х45 мм изготовляются с толщиной стенки (5±0,5) мм внутренним радиусом закругления (r) не более 0,7 мм, наружным радиусом закругления (R) не более 4 мм.

6. Теоретическая масса 1 м труб приведена в справочном приложении.

7. По согласованию с потребителем могут быть изготовлены трубы размером 23х10х1 мм из латуни марки Л63 и размером 28,5х12,6х1,5 мм из латуни марки Л96 с предельными отклонениями по ширине и высоте внутреннего сечения ±0,06 мм.

(Измененная редакция, Нзм. № 2).

Примеры условных обозначений

Условное обозначение труб проставляется по следующей схеме:

| Труба Д | ПР | Х | Т | … | XX | … | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  | 20900-75 |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

способ изготовления: 	тянутая	 — Д

форма сечения:	прямоугольная	 — ПР

точность изготовления: 	нормальная 	 — Н

повышенная 	 — П

состояние: 	твердое 	 — Т

длина: 	мерная 	 — МД

немерная	 — НД

кратная	 — КД.

ГОСТ 20900—75   С. 5

Труба тянутая, прямоугольная, нормальной точности изготовления, твердая, размеров сечения 248Х124 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм, из меди марки МЗ:

Труба ДПРНТ 248х124х3х3000 МЗ ГОСТ 20900—75

То же, повышенной точности изготовления, твердая, размером 16х8 мм, с толщиной стенки 1 мм, немерной длины из латуни марки Л63:

Труба ДПРПТ 16х8х1 НД Л63 ГОСТ 20900—75

То же, нормальной точности изготовления, твердая, размером сечения 40х5 мм, с толщиной стенки 1,5 мм, длиной, кратной 1500 мм, из латуни марки Л96:

Труба ДПРНТ 40х5х1,5х1500 КД Л96'ГОСТ 20900—75

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы должны изготовляться из меди марок М2, М3 по ГОСТ 859—78 и латуни марок Л96 и Л63 по ГОСТ 15527—70:

Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего-стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Трубы изготовляют в твердом состоянии. Трубы из латуни марки Л63 подвергают низкотемпературному отжигу.

2.3. Наружная поверхность труб не должна иметь трещин и расслоений. Не допускаются плены, вмятины, раковины, риски, задиры и забоины, если при контрольной зачистке они выводят трубы за предельные отклонения по толщине стенки.

Группа В64

Изменение № 3 ГОСТ 20900—75 Трубы волноводные медные и латунные прямоугольные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.06.90 № 1425

Дата введения 01.01.91

Вводная часть. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 1.1. Таблица. Размер внутреннего сечения 40х6. Графа «Предельные отклонение по ширине труб нормальной точности». Заменить значение: ±0,10 на ±0,15; графа «Толщина стенки. Пред. откл.». Заменить   значение: ±0,15 на  ±0,10;

дополнить примечанием — 8: «8. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовлять трубы размерами внутреннего сечения 5,2х2,6 и менее с углом 90± 1° 30».

Пункт 2.4. Первый абзац дополнить словами: «По требованию потребителя шероховатость внутренней поверхности труб нормальной точности изготовления Ra должна быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73».

С. 6    ГОСТ 20900—75

Пункт 3.3. Исключить слова: «повышенной точности изготовления».

Пункт 4.2. Исключить слова: «повышенной точности».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4а: «4.4а. Проверку косины реза проводят по ГОСТ 26877—86».

Пункт 4.5. Заменить ссылки: ГОСТ 883—75 на ТУ 2—034—225—87, ГОСТ 10905—75 па ГОСТ 10905—86.

3 мм — для труб внутренним сечением от 58х10 до 90х45 мм включительно;

4 мм — для труб внутренним сечением свыше 90х45 мм.

Примечание. По требованию потребителя трубы сечением  свыше 90х45 мм допускается изготовлять с кривизной и скручиванием не более 3 мм на 1 м длины. При этом допускается в партии до 25% труб с кривизной и скручиванием свыше 3 мм, но не более 4 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной точности изготовления, одной марки металла или сплава и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку металла или сплава;

размеры труб;

номер партии;

обозначение настоящего стандарта.

3.2. Проверке наружной и внутренней поверхности подвергаются все трубы партии.

3.1—3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. Для определения шероховатости поверхности труб повышенной точности изготовления должно быть отобрано две трубы от партии.

3.4. Проверке размеров сечения, кривизны, скручивания подвергают 5% труб, но не менее трех труб от партии.

3.5. Химический анализ проводится при разногласиях в оценке химического состава на двух трубах от партии.

3.6. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве труб, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

ГОСТ 20900—75   С. 7

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Осмотр наружной поверхности труб производится без применения увеличительных приборов. Осмотр внутренней поверхности труб производится с помощью освещенного матового экрана.

4.2. Проверка шероховатости внутренней поверхности труб повышенной точности производится по ГОСТ 2789—73 профилографом-профилометром на образцах вдоль оси волочения. Длина образца, вырезанного из трубы, должна быть не менее 50 мм.

4.3. Проверку размеров внутреннего сечения производят индикаторными нутромерами по ГОСТ 868—82 или проходными и непроходными калибрами, изготовленными с допусками по ОСТ 1220 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим соответствующую точность измерения.

4.4. Проверку толщины стенки производят микрометром по ГОСТ 6507—78.

4.5. Для проверки кривизны трубу свободно укладывают на плите на плоскость, перпендикулярную проверяемой плоскости.

К проверяемой плоскости трубы прикладывают жесткую стальную линейку длиной 1 м. С помощью щупов по ГОСТ 882—75 измеряют максимальное расстояние между линейкой и трубкой.

Для проверки скручивания трубу по широкой стороне прижимают в любом сечении к разметочной плите (ГОСТ 10905—75) и на расстоянии 1 м от места закрепления щупом замеряют минимальный и максимальный зазоры между плитой и прилегающей плоскостью трубы. Разность зазоров определяет скручивание трубы.

4.6. Определение химического состава должно производиться для труб из меди—по ГОСТ 13938.0-78—ГОСТ 13938.12-78, ГОСТ 13938.13—77, ГОСТ 25086—81, ГОСТ 9717.1-82—ГОСТ 9717.3-82 и из латуни—по ГОСТ 1652.0-77—ГОСТ  1652.13-77, и ГОСТ 9716.0-79—ГОСТ 9716.3-79.

Отбор и подготовку проб производят по ГОСТ 24231—80.

При разногласиях в оценке химического состава его анализ проводят по ГОСТ 13938.0-78—ГОСТ 13938.12-78, ГОСТ 1652.0-77 — ГОСТ 1652.13-77.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Трубы сечением 35х15 мм и менее должны быть связаны в пачки массой не более 25 кг. Пачки труб должны быть перевязаны шпагатом из синтетических материалов по нормативно-технической документации не

С. 8    ГОСТ 20900—75

менее чем в четырех местах таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение труб в пачке.

5.2. Трубы и пачки труб должны быть завернуты в бумагу по ГОСТ 8273—75 или ГОСТ 16295—77, упакованы в плотные деревянные ящики типа II—1 по ТОСТ 2991—76. типа II—1, II—2 по ГОСТ 10198—78 и закреплены так, чтобы было устранено перемещение их при транспортировании.

Размеры ящиков—по. ГОСТ 21140—75 пли по нормативно-технической документации.

5.3. Масса грузового места не должна превышать 5000 кг. При транспортировании труб в крытых железнодорожных вагонах масса грузового места не должна превышать 1000 кг.

5.1—5.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3а. Укрупнение грузовых мест должно производиться в транспортные пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—81.

Пакетирование осуществляется на поддонах по ГОСТ 9557—73 или без поддонов с использованием брусков высотой не менее 50 мм и обвязкой в два оборота не менее чем в двух местах или крестообразно проволокой диаметром не менее 3 мм по ГОСТ 3282—74, или лентой размером не менее 0,3х30 мм по ГОСТ 3560—73. Скрепление концов: скрутка проволокой не менее пяти витков, лента — в замок.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

5.4. К каждой пачке труб прикрепляют ярлык, на котором должны быть указаны:

а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

б) марка металла или сплава;

в) размер труб;

г) точность изготовления;

д) номер партии;

е) штамп отдела технического контроля;

ж) обозначение настоящего стандарта.

5.5. На каждой трубе, поставляемой без связки, должны быть нанесены данные, указанные в п. 5.4. Эти данные могут указываться на ярлыке, наклеенном на наружной поверхности трубы.

5.6. Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционного знака «Боится сырости».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.6а. На грузовые места должен быть нанесен номер партии.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ГОСТ 20900—75   С. 9

5.7. Упаковка труб, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, производится в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79 по группе «Металлы и металлические изделия».

5.8. Транспортирование труб осуществляется мелкими и повагонными отправками в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Допускается трубы и пачки труб транспортировать в контейнерах по ГОСТ 15102—75 или в специализированных контейнерах по нормативно-технической документации без упаковки в ящики. Трубы должны быть уложены и укреплены так, чтобы при транспортировании они не перемещались.

При транспортировании труб длиной свыше 3 м транспортные средства определяются в соответствии с правилами перевозок на транспорте данного вида.

Размещение и крепление труб, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать правилам погрузки и крепления грузов.

5.9. Трубы должны храниться горизонтально в крытых помещениях.

Трубы должны быть защищены от механических повреждений действия влаги и активных химических веществ.

5.7—5.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

С. 10    ГОСТ 20900—75

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Теоретическая масса 1 м труб

| Сечение труб, мм | Теоретическая масса труб, кг |  | Сечение труб, мм | Теоретическая масса труб, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из меди и латуни марки Л96 | из латуни марки Л63 |  | из меди и латуни марки Л96 | из латуни марки Л63 |
| 2,4Х1,2Х0,8 3,6Х1,8Х0,8 5,2х2,6Х0,95 7,2Х3,4Х0,5 7.2Х3.4Х1,0 9Х4,5Х0,5 9Х4,5Х1,0 11Х5,5Х0,5 13Х6,5Х0,8 11Х5,5Х1,0 13Х6,5Х1,0 16Х8Х1 16Х8Х1,5 17Х8Х1 19Х9,5Х1 23Х5Х1 23Х10Х1 23Х10Х1,5 28,5Х5Х1 28.5Х12,6Х1 28,5Х12,6Х1,5 35Х5Х1 35Х6Х1,5 35Х15Х1,5 40Х5Х1,5 40Х6Х1 40Х20Х1,5 48Х8Х2 42Х24Х2 | 0,068 0,100 0,167 0,104 0,223 0,129 0,276 0.156 0.301 0,329 0,383 0,463 0,699 0,481 0,542 0,534 0,623 0,961 0,632 0,767 1,177 0,748 1.174 1,416 1.282 0,854 1,682 2.136 2,706 | 0,065 0,095 0,157 0,099 0.213 0,123 0,264 0,149 0,287 0,314 0,366 0,442 0,688 0,459 0,518 0.510 0,595 0,918 0,604 0,733 1,124 0,714 1,122 1,352 — — — — — | 48Х24Х5 58Х10Х2 58Х25Х2 58Х25Х5 61Х10Х2 72Х10Х2 72Х20Х2 72Х34Х2 72Х34Х5 72Х44Х2 72Х44Х5 90Х10Х2 90Х15Х2 90Х45Х2 90Х45Х5 110Х55Х2,5 120Х10Х2 120Х57Х3 130Х65Х2,5 160Х80Х2,5 180Х85Х3 180Х90Х3 196Х98Х3 220Х104Х3 220Х110Х3 248Х124Х3 270Х135Х3 292Х146Х3 | 7,298 2,563 3.098 8,277 2,670 3,062 3,418 3,916 10.266 4,272 12,214 3.702 3,880 4,948 12,905 7,565 4.770 9,772 8,900 10,902 14,471 14,738 16,020 17,622 17,942 20,185 21.947 23,710 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность меди и латуни марки Л96 принята равной 8,9 г/см3, латуни марки Л63 — равной 8,5 г/см3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).