|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ШВЕЛЛЕР С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК ##### СОРТАМЕНТ ГОСТ 21026-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК ### Сортамент Hot-roller channel sections with outward flanges for trolleys. Dimensions; ГОСТ 21026-75 ## Взамен ГОСТ 5157-53 в части швеллера с отогнутой полкой для вагонеток. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1975 г. № 1957 срок действия установлен с 01.01. 1977 г. до 01.01. 1982 г. la. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категорий качества. Примечание. Категория качества определяется с учетом качества стали, использованной для изготовления швеллеров. 1. Поперечное сечение швеллеров с отогнутой полкой должно соответствовать указанному на чертеже. Обозначение к чертежу и табл. 1 и 2: h-высота швеллера; b-ширина полки; b1-ширина отогнутой полки; s-толщина стенки; t-средняя толщина полки; R-радиус внутреннего закругления; r-радиус закругления полки; -внутренний угол наклона полки; I-момент инерции; i-радиус инерции; Zx-расстояние центра тяжести до оси х-х; Zу-расстояние центра тяжести до оси у-у. 2. Размеры швеллеров, предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины и справочные величины должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2. Предельные отклонения для швеллеров высшей категории качества должны быть не более: по высоте мм, по толщине ± 0,7 мм. Таблица 1 Обозна-; h; b; b1; s; ; Площадь; Масса. чение; Номин.; Пред.; Номин.; Пред.; Номин.; Пред.; Номин.; Пред.; t; #### R; r; Номин.; Пред.; сечения, см2; 1 м, кг. профи-; откл.; откл.; откл.; откл.; откл.. ля; мм; град. СП-10; 100; ± 2; 55; ± l,5; 40; ± l,5; 9; + 0,7 -1,0; 11; 23,0; 15,5; 11; 5,5; 123; ±30'; 18,6; 14,6. СП-12; 120; ± 2; 60; ± l,5; 45; ± l,5; 1; + 0,7 -1,0; 13; 24,5; 17,0; 13; 6,5; 126; ±30'; 25,5; 20,0. Примечание. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Таблица 2 Обозна чение; Ось х-х; Ось у-у; Ось и-и; Ось w-w; Угол наклона; Zx, см; Zy, см. профиля; Ix, см4; ix, см; Iy, см4; iy, см; Iu, см4; iu, см; Iw, см4; iw, см; осей tg. СП-10; 305,50; 4,10; 33,48; 1,36; 304,19; 4,09; 34,89; 1,38; 0,064; 4,96; 1,50. СП-12; 594,75; 4,87; 55,86; 1,49; 589,93; 4,85; 61,72; 1,57; 0,059; 6,025; 1,62. 3. Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 9 м: мерной длины; кратной мерной длины. 5. Предельные отклонения по длине швеллера мерной и кратной мерной длины не должны превышать: для высшей категории качества: +40 мм для швеллеров длиной свыше 4 м до 7 м и +5 мм на каждый метр свыше 7 м; для первой категории качества: + 40 мм-для швеллеров длиной до 4 м, + 60 мм-для швеллеров длиной св. 4 до 6 м, + 80 мм-для швеллеров длиной св. 6 м. 6. Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать: для высшей категории качества 0,3 % длины; для первой категории качества 0,4 % длины 7. Контроль размеров производят на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги. Толщину стенки швеллера измеряют у торца штанги, высоту-в плоскостях у-у. Контроль толщины полок швеллеров производится по калибрам в валках при их расточке. 8. Скручивание вокруг продольной оси не допускается |  |
| --- | --- | --- |