|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры ГОСТ 22353-77 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В Конструкция и размеры Hight strength bolts of product grade B. Constructionanddimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 февраля 1977 г. № 309 срок введения установлен с 01.01.79 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В, предназначенные для стальных строительных конструкций (в том числе мостовых), а также для металлических конструкций, применяемых в тяжелом машиностроении. 2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. Таблица 1 мм Номинальный диаметр резьбы d; 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. Шаг резьбы; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Диаметр стержня d1; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42; 48. Размер «под ключ» S; 27; 30; 32; 36; 41; 46; 55; 65; 75. Высота головкиК; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0; 23,0; 26,0; 30,0. Диаметр описанной окружности е, не менее; 29,9; 33,3; 35,0; 39,6; 45,2; 50,9; 60,8; 72,1; 83,4. Радиус под головкой r; От 1,5 до 2,0; От 2,0 до 2,5; От 3,0 до 4,0; От 4,0 до 5,0. Примечание. Размеры, заложенные в скобки, применять не рекомендуется. Таблица 2 мм Номинальная длина; Длина резьбы b при номинальном диаметре резьбы d. стержня l; 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. 40; х; -; -. 45; 38; х; -; -; -. 50; 38; 42; х; -. 55; 38; 42; 46; х; -. 60; 38; 42; 46; 50; х; -. 65; 38; 42; 46; 50; 54. 70; 38; 42; 46; 50; 54; 60; -. 75; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66. 80; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; -. 85; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66. 90; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78. (95); 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78. 100; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78. (105); 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90. 110; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90. (115); 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90. 120; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90; 102. (125); 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90; 102. 130; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90; 102. 140; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90; 102. 150; 38; 42; 46; 50; 54; 60; 66; 78; 90; 102. 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 44; 48; 52; 56; 60; 66; 72; 84; 96; 108. Примечания: 1. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 2. Знаком х отмечены болты с резьбой по всей длине стержня. Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d = 20 мм, полем допуска 6 g, длиной l = 100 мм, с наименьшим временным сопротивлением = 1100 МПа (110 кгс/мм2), климатического исполнения У, категории размещения 1: Болт М 20-6 g100.110 ГОСТ 22353-77 То же, климатического исполнения ХЛ, категория размещения 1: Болт М 20-6 g100.110 ХЛ 1 ГОСТ 22353-77 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. (Исключен, Изм. № 1). 4. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять болты с уменьшенной длиной резьбы. 5. Резьба-по ГОСТ 24705-81. 6. Размеры сбегов резьбы, недорезов и фасок на конце резьбы-по ГОСТ 10549-80. При выполнении резьбы методом накатки допускается концевую фаску не выполнять. 4-6. (Измененная редакция, Изм. № 1). 7. Способ нанесения резьбы выбирается предприятием-изготовителем. По соглашению между изготовителем и потребителем резьба может наноситься только нарезкой. 8. Вариант исполнения головки устанавливает предприятие-изготовитель. 8а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблицах, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей-по ГОСТ 1759.1-82. 8б. Дефекты поверхности болтов и методы контроля-по ГОСТ 1759.2-82. 8а, 8б. (Введены дополнительно, Изм. № 1). 9. Технические требования-по ГОСТ 22356-77. 10. Теоретическая масса болтов приведена в справочном приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса болтов Длина болта l, мм; Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. 40; 111. 45; 118; 151. 50; 126; 161; 198. 55; 134; 171; 211; 267. 60; 141; 180; 223; 282; 367. 65; 149; 190; 235; 297; 386. 70; 157; 200; 247; 312; 404; 538. 75; 164; 210; 259; 326; 421; 560; 621. 80; 172; 219; 271; 341; 438; 582; 648. 85; 180; 229; 283; 355; 456; 604; 676. 90; 188; 239; 295; 370; 473; 627; 703; 1081. 95; 195; 249; 307; 384; 491; 649; 730; 1120. 100; 203; 258; 319; 399; 508; 671; 758; 1159. 105; 210; 268; 331; 414; 525; 693; 785; 1199; 1723. 110; 218; 278; 343; 428; 543; 715; 812; 1238; 1776. 115; 226; 288; 355; 443; 560; 737; 839; 1277; 8130. 120; 233; 297; 367; 457; 578; 759; 867; 1316; 1884; 2462. 125; 241; 307; 379; 472; 595; 781; 894; 1356; 1937; 2532. 130; 249; 317; 391; 487; 612; 803; 921; 1395; 1991; 2602. 140; 264; 336; 415; 516; 646; 847; 976; 1474; 2098; 2743. 150; 279; 356; 439; 545; 682; 891; 130; 1552; 2205; 2883. 160; 293; 373; 461; 572; 714; 932; 1080; 1625; 2304; 3004. 170; 309; 393; 485; 601; 748; 976; 1135; 1703; 2412; 3145. 180; 324; 412; 509; 630; 783; 1020; 1189; 1782; 2519; 3285. 190; 340; 432; 533; 659; 818; 1064; 1244; 1860; 2626; 3425. 200; 355; 451; 557; 688; 853; 1108; 1299; 1939; 2733; 3566. 220; 386; 490; 605; 747; 922; 1196; 1408; 2096; 2948; 3846. 240; 416; 529; 654; 805; 992; 1285; 1517; 2253; 3162; 4127. 260; 447; 568; 702; 863; 1061; 1303; 1626; 2410; 3377; 4408. 280; 478; 607; 750; 922; 1131; 1461; 1735; 2568; 3591; 4688. 300; 509; 646; 798; 980; 1200; 1549; 1844; 2725; 3806; 4969. |  |
| --- | --- | --- |