|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТИПЫ ГОСТ 2333-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗАССР ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ### Типы Steelwire. Types; ГОСТ 2333-80* Взамен ГОСТ 2333-57. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 апреля 1980 г. № 1941 срок введения установлен с 01.01.82 Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 17.06.86 № 1507 срок действия продлен до 01.01.97 1. Настоящий стандарт устанавливает типы проволоки, классифицированные по основным эксплуатационным характеристикам. 2. Проволока подразделяется по признакам, указанным в пп. 2.1-2.6. 2.1. По форме поперечного сечения: круглая; фасонного профиля; квадратная, прямоугольная, трапециевидная, трехгранная, шестигранная, овальная, сегментная, зетобразная, иксобразная, клиновидная, периодического профиля, специального профиля. (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.2. По размерам на группы: 1-й группы менее 0,10 мм; 2-й группы от 0,10 до 0,20 мм; 3-й группы от 0,20 до 0,40 мм; 4-й группы от 0,40 до 0,80 мм; 5-й группы от 0,80 до 1,60 мм; 6-й группы от 1,60 до 4,00 мм; 7-й группы от 4,00 до 6,00 мм; 8-й группы от 6,00 до 8,00 мм включ.; 9-й группы свыше 8,00 мм. Примечания: 1. Размеры круглой проволоки и проволоки периодического профиля определяют номинальным диаметром. 2. Размеры проволоки фасонного профиля определяют по максимальному размеру профиля. 2.3. По химическому составу стали: из низкоуглеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25 % включ.; из углеродистой стали с массовой долей углерода свыше 0,25 %; из легированной стали; из высоколегированной стали; из сплавов с особыми свойствами (коррозионно-стойких, жаростойких, жаропрочных, прецизионных). 2.4. По виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств: термически обработанная: отожженная; отпущенная; закаленная и отпущенная; нормализованная; патентированная; отпущенная под напряжением (стабилизированная); термически необработанная: холоднотянутая; холоднокатаная; горячетянутая (теплотянутая); калиброванная. 2.5. По виду поверхности: без дополнительной отделки поверхности после деформации (в том числе проволока с остатками технологических покрытий-меди, фосфата, буры, наносимых на поверхность для подготовки металла к волочению); тянутая после предварительной шлифовки, обточки или обдирки на промежуточном размере; со специальной отделкой поверхности (путем удаления поверхностного слоя): полированная, шлифованная, травленая; покрытая: с металлическим покрытием (оцинкованная, луженая, омедненная, латунированная, алюминированная, и с другими покрытиями), с неметаллическим покрытием (покрытая полимерами, фосфатированная и с другими покрытиями); светлая (термически обработанная в защитной атмосфере); оксидированная (окисленная, термически обработанная с цветами побежалости); черная (термически обработанная, покрытая окалиной). 2.6. По назначению: общего назначения; для армирования железобетонных конструкций; для армирования предварительно-напряженных железобетонныхконструкций; сварочная; наплавочная; канатная; спицевая; для гибких тяг централизации сигналов и стрелок; пружинная; для армирования резинотехнических изделий; струнная; для пружинных шайб; для производства сеток; для воздушных линий связи; для сердечников проводов; для проводов и кабелей; для бронирования проводов и кабелей; бандажная; для нагревательных элементов, элементов сопротивления; для упругих элементов; с заданным температурным коэффициентом линейного расширения; для записи гармонических сигналов; конструкционная разного назначения; для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения; для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения; Характеристика проволоки. по форме поперечного сечения; по размеру. Назначение проволоки; круг-; Фасонного профиля; 1-й; 2-й; 3-й; 4-й; 5-й; 6-й; 7-й; 8-й; 9-й. лая; квадратная; прямоугольная; трапециевидная; трехгранная; шестигранная; овальная; сегментная; зетобразная; иксобразная; клиновидная; периодического профиля; специального профиля; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы. Общего назначения; +; +; +; +; +; +; +; 4-; +. Для армирования железобетонных конструкций; +; +; +; +; +. Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций; +; +; +; +; +. Сварочная; +; +; +; +; +; +; +. Наплавочная; +; +; +; +; +; +; +. Канатная; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Спицевая; +; +; +. Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок; +; +. Пружинная; +; +; ,; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Для армирования резинотехнических изделий; +; +; +; +; +. Струнная; +; +; +; +; +. Для пружинных шайб; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Для производства сеток; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Для воздушных линий связи; +; +; +; +. Для сердечников проводов; +; +; +; +. Для проводов и кабелей; +; +; +; +; +; +; +. Для бронирования проводов и кабелей; +; +; +; +; +. Бандажная; +; +; +; +. Для нагревательных элементов, элементов сопротивления; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Продолжение Характеристика проволоки. Назначение проволоки; по химическому составу стали; по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств. термически обработанная; термически необработанная. Общего назначения; +; .; +; +. Для армирования железобетонных конструкций; +; +. Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций; +; +; +. Сварочная; +; +; +; +; +; +. Наплавочная; +; +; +; +; +. Канатная; +; +; +; +. Спицевая; +; +. Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок; +; +. Пружинная; +; +; +; +; +; +. Для армирования резинотехнических изделий; +; +. Струнная; +; +. Для пружинных шайб; +; +; +; +. Для производства сеток; +; +; +; +; +; +. Для воздушных линий связи; +; +; +. Для сердечников проводов; +; +. Для проводов и кабелей; +; +; +; +; +. Для бронирования проводов и кабелей; +; +; +; +; +. Бандажная; +; +; +. Для нагревательных элементов, элементов сопротивления; +; +. Продолжение Характеристика проволоки. по виду поверхности. Назначение проволоки; для дополнительной; Тянутая после предваритель-; со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя; покрытая; оксидированная (окис-. отделки; ной шли-; полирован-; шлифованная; травленая; с металлическим покрытием; с неметаллическим покрытием; светлая; ленная; черная. поверхности после деформации; фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере; ная; оцинкованная; Луженая; омедненная; латунированная; алюминированная; с другими покрытиями; покрытия полимерами; фосфатированная; с другими покрытиями. Общего назначения; +; +; +; +. Для армирования железобетонных конструкций; +. Для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций; +. Сварочная; +; +; +; +; +; +; +. Наплавочная; +; +; +. Канатная; +; +. Спицевая; +. Для гибких тяг централизации сигналов и стрелок; +. Пружинная; +; +; +; +; +; +. Для армирования резинотехнических изделий; +; +; +; +. Струнная; +; +. Для пружинных шайб; +. Для производства сеток; +; +; +; +; +; +; +; +. Для воздушных линий связи; +. Для сердечников проводов; +. Для проводов и кабелей; +; +; +; +. Для бронирования проводов и кабелей; +; +. Бандажная; +. Для нагревательных элементов, элементов сопротивления; +; +; +; +. Продолжение Характеристика проволоки. по форме поперечного сечения; по размеру. Назначение проволоки; круг-; Фасонного профиля; 1-й; 2-й; 3-й; 4-й; 5-й; 6-й; 7-й; 8-й; 9-й. лая; квадратная; прямоугольная; трапециевидная; трехгранная; шестигранная; овальная; сегментная; зетобразная; иксобразная; клиновидная; периодического профиля; специального профиля; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы; группы. Для упругих элементов; +; +; +; +; +; +. С заданным температурным коэффициентом линейного расширения; +; +; +; +; +; +. Для записи гармонических сигналов; +; +. Конструкционная разного назначения; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения; +; +; +; +; +; +; +. Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения; +. Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодною выдавливания и высадки; +; +; +; +; +; +. Шплинтовая; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Полиграфическая; +; +; +; +. Игольная; +; +; +; +; +; +; +. Гребнечесальная; +; +; +. Бердная; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Кардная; +; +; +; +; +; +. Ремизная; +; +; +; +; +. Колковая; +; +. Увязочная; +; +; +; +. Продолжение Характеристика проволоки. Назначение проволоки; по химическому составу стали; по виду конечной обработки, обеспечивающей заданный комплекс механических свойств. термически обработанная; термически необработанная. Для упругих элементов; +; +; +. С заданным температурным коэффициентом линейного расширения; +; +; +. Для записи гармонических сигналов; +; + -. Конструкционная разного назначения; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения; +; +. Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения; +; +. Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки; +; +; +; +; +; +. Шплинтовая; +; +; +; +; +. Полиграфическая; +; +; +; +; +. Игольная; +; +; +; +; +. Гребнечесальная; +; +; +. Бердная; +; +. Кардная; +; +. Ремизная; +; +. Колковая; +; +. Увязочная; +; +; +; +. Продолжение Характеристика проволоки. по виду поверхности. Назначение проволоки; для дополнительной; Тянутая после предваритель-; со специальной отделкой поверхности путем удаления поверхностного слоя; покрытая; оксидированная (окис-. отделки; ной шли-; полирован-; шлифованная; травленая; с металлическим покрытием; с неметаллическим покрытием; светлая; ленная; черная. поверхности после деформации; фовки, обточки или обдирки на промежуточном размере; ная; оцинкованная; Луженая; омедненная; латунированная; алюминированная; с другими покрытиями; покрытия полимерами; фосфатированная; с другими покрытиями. Для упругих элементов; +. С заданным температурным коэффициентом линейного расширения; +; +. Для записи гармонических сигналов; +; +. Конструкционная разного назначения; +; +; +; +; +. Для изготовления шариков, роликов и колец подшипников качения; +; +; +. Для изготовления заклепок и распорок сепараторов подшипников качения; +. Для крепежных изделий, изготавливаемых методом холодного выдавливания и высадки; +; +; +; +; +. Шплинтовая; +; +. Полиграфическая; +; +; +; +. Игольная; +. Гребнечесальная; +. Бердная; +; +; +. Кардная; -; +; +. Ремизная; +; +. Колковая; +. Увязочная; +; +; +. (Измененная редакция, Изм. № 1). для крепежных изделий; изготовляемых методам холодного выдавливания и высадки; шплинтовая; полиграфическая; игольная; гребнечесаная; бердная; кардная; ремизная; колковая; увязочная. 3. Характеристика проволоки в зависимости от назначения приведена в таблице. |  |
| --- | --- | --- |