ГОСТ
25140-93

## СПЛАВЫ ЦИНКОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

## Марки

## Zinc alloys for casting Grades

1. Настоящий стандарт устанавливает марки цинковых литейных сплавов в отливках.

2. Марки и химический состав цинковых литейных сплавов должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

3. Механические свойства сплавов приведены в приложении 1.

4. Физические характеристики сплавов и рекомендации по их применению приведены в приложениях 2 и 3.

Таблица 1

| Марка сплава | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основных компонентов |  |  |  |  | примесей, не более |  |  |  |  |  |  |
|  | Алюминия | Меди | Магния | Железа | Цинка | Меди | Свинца | Кадмия | Олова | Железа | Кремния | Свинца+ Кадмия+ Олова |
| ZnA14A* | 3,5-4,5 | - | 0,02-0,06 | - | Остальные | 0,06 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
| ЦА4o | 3,5-4,5 | - | 0,02-0,06 | - |  | 0,06 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0.009 |
| ЦА4 | 3,5-4,5 | - | 0,02-0.06 |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0.07 | 0,015 | - |
| ZnA14CulA* | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | - |  | - | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,007 |
| ЦА4М1о | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | - |  | - | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0,015 | 0,009 |
| ЦА4М1 | 3,5-4,5 | 0,7-1,3 | 0,02-0,06 | - |  | - | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | - |
| ЦА4М1в | 3,5-4,5 | 0,6-1,3 | 0,02-0,10 | - |  | - | 0,02 | 0,015 | 0,005 | 0,12 | 0,03 | - |
| ZnA14Cu3A* | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0 02-0,06 | - |  | - | 0,004 | 0,003 | 0.001 | 0,06 | 0.015 | 0.007 |
| ЦА4М3о | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0,02-0,06 | - |  | - | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,06 | 0.015 | 0,009 |
| ЦА4МЗ | 3,5-4,5 | 2,5-3,7 | 0.02-0,06 | - |  | - | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | - |
| ЦА8М1 | 7,1-8,9 | 0,70-1,40 | 0.01-0,06 | - |  | - | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,10 | 0,015 | - |
| ЦА30М5 | 28,5-32,1 | 3,8-5,6 | 0,01-0,08 | 0,01-0,5 |  | - | 0,02 | 0,016 | 0,01 |  | 0,075 | - |

Примечания:

1. По требованию потребителя в сплавах марок ZnA14A, ЦА4о, ЦА4 допускается массовая доля меди как легирующего элемента до 0,10 %.

2. По согласованию изготовителя с потребителем в сплавах марок ЦА4МЗо допускается массовая доля олова до 0,002 %, кадмия - до 0,004 % при сумме примесей свинца, кадмия и олова не более 0,009 %.

3. По требованию потребителя в сплавах марок ЦА4, ЦА4М1 и ЦА4МЗ массовая доля свинца должна быть не более 0,006 %.

4. Определение химического состава сплавов проводят по ГОСТ 25284.0 – ГОСТ 25284.8. Допускается определять химический состав другими методами, обеспечивающими точность не ниже приведенной в указанных стандартах.

При возникновении разногласий в оценке- химического состава определение проводят по ГОСТ 25284.0 – ГОСТ 25284.8.

5. Звездочкой отмечены сплавы, изготовляемые по согласованию потребителя с изготовителем.

# ГОСТ 25140-93 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ

1. Механические свойства цинковых сплавов приведены в табл. 2

Таблица   2

| Марка силам | ## Способ литья | Механические свойства не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление. МПА (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Твердость. Нв |
| ZnA14A | К | 196 (20) | 1,2 | 70 |
| ЦА4о, ЦА4 | Д | 256 (26) | 1,8 | 70 |
| ZnAl4CulA, | К | 215 (22) | 1,0 | 80 |
| ЦА4М1о, | Д | 270 (28) | 1,7 | 80 |
| ЦА4М1 |  |  |  |  |
| ЦA4M1B | К, Д | 196 (20) | 0,5 | 65 |
| ZnA14Cu3A, | П | 215 (22) | 1,0 | 85 |
| ЦА4МЗо | К | 235 (24) | 1,0 | 90 |
| ЦА4МЗ | Д | 290 (30) | 1,5 | 90 |
| ЦА8М1 | К | 235 (24) | 1,5 | 70 |
|  | Д | 270 (28) | 1,5 | 90 |
| ЦАЗОМ5 | К | 435 (44) | 8,0 | 115 |
|  | Д | 370 (38) | 1,0 | 115 |

Примечание: 	Условные обозначения способов литья:

П - литье в песчаные формы;

К - литье в кокиль;

Д - литье под давлением.

2. Механические свойства определяют на отдельно отлитых образцах при литье в кокиль и под давлением или на образцах, изготовленных из отдельно отлитых проб при литье в песчаные формы. Диаметр рабочей части отдельно отлитых образцов и образцов, вырезанных из проб, должен быть 10 мм, расчетная длина 50 мм. Форма м размер образцов, отлитых под давлением, приведены на чертеже.

3. Отдельно отлитые образцы при всех видах литья испытывают с литейной коркой. Допускается нарушение сплошности литейной корки в местах зачистки поверхности образца.

4. Способ отливки образцов соответствует способу изготовления отливок Допускается для всех видов литья проводить проверку механических свойств на образцах, отлитых в кокиль; при этом следует руководствоваться данными механических свойств для литья в кокиль.

5. При определении механических свойств на образцах, вырезанных непосредственно из тела отливок, тип, размер образцов и уровень механических свойств устанавливаются нормативно-технической документацией на конкретные отливки.

С. 4 ГОСТ 25140-93

6. Испытание образцов на растяжение проводят в соответствии с 
ГОСТ 1497; твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012.

#### Формы и размеры образцов, отлитых под давлением

## Круглый

## Плоский

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВОВ

Таблица 3

| Марка сплава | Плотность, г/см3 | Температурный интервал затвердевания, 0С | Удельная теплоемкость при 20 0С. Дж/кг 0С | Теплопроводность, Вт/м 0С | Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20-100 0С, α 10-6 1/0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦА4 | 6,7 | 380-386 | 410 | 113 | 26.0 |
| ЦА4М1 | 6,7 | 380-386 | 440 | 109 | 26,5 |
| ЦА4МЗ | 6,8 | 379-389 | 427 | 105 | 29,5 |
| ЦА8М1 | 6,3 | 375-404 | - | - | - |
| ЦА30М5 | 4,8 | 480-563 | - | - | - |

ГОСТ 25140-93 С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЛАВОВ

Таблица   4

| Марка сплава | Характерные свойства | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ZnA14A | Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, стабильность размеров | В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки деталей приборов, требующих стабильности размеров |
| ЦА4о | Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, стабильность размеров |  |
| ЦА4 | Как для марки ЦА4о, но с меньшей коррозионной стойкостью |  |
| ZnA14CulA | Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном старении | В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки корпусных, арматурных, декоративных деталей, не требующих повышенной точности |
| ЦА4М1о | Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном старении |  |
| ЦА4М1 | Как для марки ЦА4М1о, но с меньшей устойчивостью размеров |  |
| ЦА4М1в | По технологическим и эксплуатационным свойствам уступает предыдущим маркам сплавов этой группы | В различных отраслях промышленности для литья неответственных деталей |
| ZnA14Cu3A | Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, изменяемость размеров до 0,5% | В автомобильной и других отраслях промышленности для изготовления деталей, требующих повышенную точность |
| ЦА4МЗо | Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость изменяемость размеров до 0,5% |  |
| ЦА4МЗ | Как для марки ЦА4МЗо, но с пониженной коррозионной стойкостью |  |

С. 6 ГОСТ 25140-93

Продолжение табл. 4

| Марка става | Характерные свойства | Область применения¦ |
| --- | --- | --- |
| ЦА30М5 | Предназначается для замены стандартного антифрикционного сплава ЦАМ10 - 5, значительно превосходит его по механическим свойствам и износостойкости | Вкладыши подшипников, втулки балансированной подвески, червячные шестерни, сепараторы подшипников качения |
| ЦЛ8М1 | Как для марки ЦА4М1, но с более высокими прочностными свойствами | В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности |