СПЛАВЫ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ 
НА ОСНОВЕ НИОБИЯ

#### МАРКИ

ГОСТ 26468-85

Wrought columbium alloys. Grades

1. Настоящий стандарт устанавливает марки деформируемых сплавов на основе ниобия, изготовленных в слитках и предназначенных для изготовления полуфабрикатов и других целей.

2. Химический состав марок деформируемых сплавов на основе ниобия по легирующим компонентам и контролируемым примесям должен соответствовать приведенному в таблице.

Стр. 2 ГОСТ 26468-85

| Марка сплава в слитках | Основа | Массовая доля легирующего компонента, % |  |  |  | Массовая доля примесей. %. не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вольфрам | Молибден | Цирконий | Углерод | Азот | Кислород | Углерод | Вольфрам | Молибден | Тантал | Железо | Кремний | Титан | Алюминий | Водород |
| НбЦ | Ниобий | - | - | 0,8-1,3 | - | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| НбЦУ | Ниобий | - | - | 1,0-1,4 | 0,08-0,12 | 0,015 | 0,02 | - | 0,06 | 0,06 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| Нб5В2МЦ | Ниобий | 4,5-5,5 | 1,7-2,3 | 0,7-1,15 | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 |
| Нб10В2МЦ | Ниобии | 9,0-11,0 | 1,7-2,3 | 0,7-1,15 | - | 0,015 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0,001 |
| Нб10В5МЦУ | Ниобии | 9,5-11,5 | 4,5-5,7 | 1,0-1,5 | 0,09-0,15 | 0,015 | 0,02 | - | - | - | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 |

Примечания:

1. В обозначении чарок буквы означают Нб - ниобий, Ц - цирконий, У - углерод, В - вольфрам, М - молибден, цифры перед буквой – массовую долю компонентов, отсутствие цифрового показателя перед буквой - массовую долю компонента меньше или равную единице.

2. Массовая доля азота, кислорода, водорода и углерода в полуфабрикатах из ниобиевых сплавов устанавливается в нормативно-технической  документации  на   конкретный вид продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ НОВЫХ МАРОК И 
РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ

| Обозначение марок |  |
| --- | --- |
| по ГОСТ 26468-85 | по ранее действующей нормативно технической документации |
| НбЦ | НЦ-1, НЦ-2 (СБ-1), НЦ-2 – 1 (СБ-1 – 1) |
| НбЦУ | НЦУ (СБ-У), ниобий – цирконий – углерод |
| Нб5В2МЦ | 5В2МЦ-1 (5ВМЦ-1), 5В2МЦ2 (5ВМЦ-2) |
| Нб10В2МЦ | 10ВМЦ |
| Нб10В5МЦУ | 10В5МЦУ-1 (ЛН-1) |

| Величина | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
|  |  | международное | русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |
| Длина | метр | m | m |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | А | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | К | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица |  |  | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Наименование | Обозначение |  |  |
|  |  | Международное | Русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | С-1 |
| Сила | ньютон | N | Н | м∙кг∙c-2 |
| Давление | паскаль | Pa | Па | м-1∙кг∙с-2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2∙кг∙с-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м2∙кг∙с-3 |
| Количество электричества | кулон | С | Кл | с∙А |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | м2∙кг∙c-3∙А-1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-2∙кг∙с4∙А2 |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | м2∙кг∙с-3∙А-2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | м-2∙кг-1∙с3∙А2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2∙кг∙с-2∙А-1 |
| Магнитная индукция | тесла | Т | Тл | кг∙с-2∙А-1 |
| Индуктивность | генри | Н | Гн | м2∙кг∙с-2∙А-2 |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд∙ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | м-2∙кд∙ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | с-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | м2∙с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зивевт | Sv | Зв | м2∙с-2 |