|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ СОРТАМЕНТ ГОСТ 2590-88 (СТ СЭВ 3898-82) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ #### Сортамент ### Roundsteelbars. Dimensions; ## ГОСТ 2590-88 (СТСЭВ 3898-82). Срок действия с 01.01.90 до 01.01.95 1. Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. Прокат диаметром более 270 мм изготовляется по согласованию изготовителя с потребителем. 2. По точности прокат изготовляют: А-высокой точности; Б-повышенной точности; В-обычной точности. 3. Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Диаметр d, мм; Предельные отклонения, мм, при точности прокатки; Площадь поперечного; Масса 1 м профиля, кг. А; Б; В; сечения, см2. 5; 0,1963; 0,154. 5,5; 0,2376; 0,186. 6; +0,1; 0,2827; 0,222. 6,3; -0,2; 0,3117; 0,245. 6,5; 0,3318; 0,260. 7; 0,3848; 0,302. 8; 0,5027; 0,395. 9; +0,1; +0,3; 0,6362; 0,499. 10; -0,5; -0,5; 0,7854; 0,616. 11; 0,9503; 0,746. 12; 1,131; 0,888. 13; 1,327; 1,04. 14; +0,1; 1,539; 1,21. 15; -0,3; 1,767; 1,39. 16; 2,011; 1,58. 17; 2,270; 1,78. 18; 2,545; 2,00. 19; 2,835; 2,23. 20; 3,142; 2,47. 21; 3,464; 2,72. 22; +0,1; +0,2; +0,4; 3,801; 2,98. 23; -0,4; -0,5; -0,5; 4,155; 3,26. 24; 4,524; 3,55. 25; 4,909; 3,85. 26; +0,1; 5,307; 4,17. 27; -0,4; 5,726; 4,50. 28; +0,3; 6,158; 4,83. 29; -0,7; 6,605; 5,18. 30; 7,069; 5,55. 31; 7,548; 5,92. 32; 8,042; 6,31. 33; 8,533; 6,71. 34; 9,079; 7,13. 35; 9,621; 7,55. 36; +0,2; 10,18; 7,99. 37; -0,7; 10,75; 8,44. 38; +0,1; 11,34; 8,90. 39; -0,5; +0,4; 11,95; 9,38. 40; -0,7; 12,57; 9,86. 41; 13,20; 10,36. 42; 13,85; 10,88. 43; 14,52; 11,40. 44; 15,20; 11,94. 45; 15,90; 12,48. 46; 16,62; 13,05. 47; 17,35; 13,61. 48; 18,10; 14,20. 50; 19,64; 15,42. 52; 21,24; 16,67. 53; +0,1; +0,2; +0,4; 22,06; 17,32. 54; -0,7; -1,0; -1,0; 22,89; 17,97. 55; 23,76; 18,65. 56; 24,63; 19,33. 58; 26,42; 20,74. 60; 28,27; 22,19. 62; 30,19; 23,70. 63; 31,17; 24,47. 65; 33,18; 26,05. 67; +0,1; +0,3; +0,5; 35,26; 27,68. 68; -0,9; -1,1; -1,1; 36,32; 28,51. 70; 38,48; 30,21. 72; 40,72; 31,96. 75; 44,18; 34,68. 78; 47,78; 37,51. 80; 50,27; 39,46. 82; 52,81; 41,46. 85; 56,74; 44,54. 87; +0,3; +0,3; +0,5; 59,42; 46,64. 90; -1,1; -1,3; -1,3; 63,62; 49,94. 92; 66,44; 52,16. 95; 70,88; 55,64. 97; 73,86; 57,98. 100; 78,54; 61,65. 105; +0,4; +0,6; 86,59; 67,97. 110; -; -1,7; -1,7; 95,03; 74,60. 115; 103,87; 81,54. 120; 113,10; 88,78. 125; 122,72; 96,33. 130; 132,73; 104,20. 135; +0,6; +0,8; 143,14; 112,36. 140; -; -2,0; -2,0; 153,94; 120,84. 145; 165,10; 129,60. 150; 176,72; 138,72. 155; 188,60; 148,05. 160; 201,06; 157,83. 165; 213,72; 167,77. 170; 226,98; 178,18. 175; 240,41; 188,72. 180; +0,9; 254,47; 199,76. 185; -; -; -2,5; 268,67; 210,91. 190; 283,53; 222,57. 195; 298,50; 234,32. 200; 314,16; 246,62. 210; 346,36; 271,89. 220; +1,2; 380,13; 298,40. 230; -; -; -3,0; 415,48; 326,15. 240; 452,39; 355,13. 250; 490,88; 385,34. 260; +2,0; 530,00; 416,57. 270; -; -; -4,0; 572,26; 449,22. Примечания: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м проката является справочной величиной. 2. Для проката диаметром до 9 мм включительно, изготовляемого в мотках на станах, не оборудованных чистовыми блоками допускаются предельные отклонения по диаметру не более ± 0,5 мм до 01.01.92. 3. Предельные отклонения по диаметру круглого проката, предназначенного для изготовления калиброванного проката, могут быть симметричными, но не должны превышать установленных полей допусков. 4. По согласованию изготовителя с потребителем прутки диаметром свыше 100 мм изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. 4. По требованию потребителя круглый прокат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в табл. 2. Таблица 2 мм Диаметр; Предельное отклонение, не более. От 5 до 9 включ.; +0,5. Св. 9 » 19 »; +0,6. » 19 » 25 »; +0,8. » 25 » 31 »; +0,9. » 31; Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с табл. 1. 5. Овальность проката не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстрорежущего проката овальность, не превышающая 60 % суммы предельных отклонений по диаметру. 6. Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм-в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем допускается прокат диаметром более 9 мм изготовлять в мотках, менее 9 мм-в прутках. 7. В соответствии с заказом прокат изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. 8. Прокат изготовляют длиной: от 2 до 12 м-из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали; от 2 до 6 м-из качественной углеродистой и легированной стали; от 1,0 до 6 м-из высоколегированной стали. 9. По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24 м. 10. Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +30 мм-при длине до 4 м включ.; +50 мм-при длине св. 4 м до 6 м включ.; +70 мм-при длине свыше 6 м. По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать: +40 мм-для проката длиной св. 4 до 7 м; +5 мм на каждый метр длины-свыше 7 м. 11. Кривизна прутков круглого проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3. Таблица 3 мм Диаметр круга; Кривизна. I класс; II класс. До 25 включ.; 0,5 % длины; -. Св. 25; 0,4 % длины; 0,5 % длины. 12. По требованию потребителя кривизна прутков круглого проката не должна превышать 0,2 % длины. 13. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов. 14. Диаметр, овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам ИСПОЛНИТЕЛИ К. Ф. Перетятько, Г. И. Снимщикова (руководители темы); С. И. Рудюк, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; X. М. Сапрыкин, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; Е. И. Булгаков; Ж. М. Роева, канд. эконом. наук; В. И. Краснова; И. Е. Пацека, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2519 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3898-82 4. Взамен ГОСТ 2590-71 |  |
| --- | --- | --- |