ГОСТ 2591-88
Разработан Государственным
комитетом РФ по стандартизации
и метрологии

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ КВАДРАТНЫЙ

Сортамент

1.Настоящий стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат квадратного сечения с размером сторон от 6 до 200 мм включительно. Прокат размером более 200 мм изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. 
2.По точности прокат изготовляют:
Б — повышенной точности; В — обычной точности. 
3. Стороны квадратного проката, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения и масса 1 м проката должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

| Сторона квадрата а, мм | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |  | Площадь поперечного сечения. см2 | Масса 1 и профиля, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повышенной | обычной | 0,36 0,49 0,64 0,81 1,00 1,21 1,44 1,69 1,96 2,25 2,56 2,89 3,24 3,61 4,00 4,41 4,84 5,29 5,76 6,25 6,76 7,29 7,84 8,41 9,00 10,24 11,56 12,25 12,96 14,14 16,00 17,64 20,25 21,16 23,04 25,00 27,04 30,25 33,64 36,00 39,69 42,25 49,00 56,25 64,00 72,25 81,00 86,49 90,25 100,00 110,25 121,00 132,25 144,00 156,25 169,00 182,25 196,00 210,25 225,00 256,00 289,00 324,00 361,00 400,0 | 0,283 0,385 0,502 0,636 0,785 0,95 1,13 1,33 1,54 1,77 2,0 1 2,27 2,54 2,82 3,14 3,46 3,80 4,15 4,52 4,91 5,30 5,72 6,15 6,60 7,06 8,04 9,07 9,62 10,17 11,24 12,56 13,85 15,90 16,61 18,09 19,62 21,23 23,75 26,40 28,26 31,16 33,17 38,46 44,16 50,24 56,72 63,58 67,90 70,85 78,50 86,57 94,98 103,82 113,04 122,66 132,67 143,07 153,86 165,05 176,63 200,96 227,00 254,00 283,00 314,00 |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 35 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 38 40 42 45 46 48 50 52 55 58 60 63 65 70 75 80 85 90 93 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 |  |  |
|  | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 |  |  |
|  | +0,2 -0,7 | +0,3-0,7 +0,4 -0,7 |  |  |
|  | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 |  |  |
|  | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 |  |  |
|  | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 |  |  |
|  | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 |  |  |
|  | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 |  |  |
|  | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 |  |  |
|  | — | +0,9 -2,5 |  |  |

Примечания

1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профилей вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м проката является справочной величиной.
2. По требованию потребителя допускается изготовление проката промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.

4. По требованию потребителя прокат квадратного сечения изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в табл.

Таблица 2

| Сторона квадрата,мм | Предельные отклонения, не более,мм |
| --- | --- |
| От 6 до 9 включ. Св. 9 до 19 Св.19 до 25 Св.25 до 30 Св.30 | +0,5 +0,6 +0,8 +0,9 Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с табл.1 |

5. По требованию потребителя прокат изготовляют в соответствии с табл.3

Таблица 3

| Сторона проката,мм | Диагональ,мм | Сторона проката,мм | Диагональ,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 ± 0,8 85 ± 1,0 85 ± 1,0 105 ± 1,4 115 ± 1,4 | 93 ± 1,1 97 ± 1,1 102 ± 1,1 121 ± 2,0 136 ± 2,0 | 120 ± 1,4 127 ± 1,7 154 ± 2,0 180 ± 2,5 200 ± 5,0 | 141 ± 2,0 166 ± 2,4 182 ± 3,0 204 ± 3,5 230 ± 7,0 |

6. Разность диагоналей в одном сечении не должна превышать удвоенной суммы предельных отклонений по стороне квадрата до 20мм включительно, свыше 20 мм — суммы предельных отклонений по стороне квадрата. По согласованию изготовителя с потребителем разность диагоналей не должна превышать 70% суммы предельных отклонений по стороне квадрата высокой точности прокатки до 35 мм включительно, обычной точности — до 60 мм включительно. 
7. Прокат изготовляют в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем прокат со стороной квадрата до 14 мм включительно изготовляют в мотках. 
8. В соответствии с заказом прутки изготовляют:
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины. 
9. Прокат изготовляют длиной:
от 2 до 12 м — из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
от 2 до 6 м — из качественной углеродистой и легированной стали;
от 1,5 до 6 м — из высоколегированной стали. 
10. Предельныеотклонения по длине проката мерной длины и кратной мерной длины не должны превышать
+30 мм — при длине до 4 м включ.; 
+50 мм — при длине св. 4 до 6 м включ; 
+70 мм — дли длине свыше 6 м.
По требованию потребителя предельные отклонения не должны превышать:
+40 мм — для проката длиной св. 4 до 7 м;
+5 мм на каждый метр длины — свыше 7 м. 
11. Притупление углов квадратного проката не должно превышать значений, указанных к табл.4.

Таблица 4

| Сторона квадрата,мм | Предельные отклонения, не более,мм |
| --- | --- |
| До 12 включ. Св. 12 до 20 включ. Св.20 до 30 Св.30 до 50 Св.50 | 0,6 1,0 1,5 2,5 Не более 0,15 стороны квадрата |

По требованию потребителя притупление углов квадратного проката со стороной свыше 50 до 100 мм не должно превышать 3 мм, свыше 100 до 150 мм — 4 мм.
Для проката со стороной квадрата до 50 мм из легированных и высоколегированных марок стали притупление углов не олжно превышать 0,15 стороны квадрата. 
12. Кривизна прутков квадратного проката не должна превышать значений, указанных в табл. 5.

Таблица 5

| Сторона квадрата, мм | Кривизна |  |
| --- | --- | --- |
|  | I класс | II класс |
| До 25 включ. Св.25 | 0,5% длины 0,4% длины | - 0,5% длины |

13. По требованию потребителя кривизна прутков квадратного проката не должна превышать 0,2% длины. 
14. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов. 15. Скручивание квадратного проката не должно превышать произведения 4 град/м на длину профиля в метрах, но не более 24 град при стороне до 14 мм; свыше 14 мм до 50 мм включительно — 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 18 град, свыше 50 мм — 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 15 град.
16. Стороны и разность диагоналей, притупление углов изме ряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при массе до 250 кг и на расстоянии не ме нее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.