ГОСТ 25912.4-91

УДК 691.328-41:006.354 Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АРМАТУРНЫЕ И МОНТАЖНО-СТЫКОВЫЕ

ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДЛЯ

АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

Конструкция

Structure fittings and mounting products

of reinforced concrete slabs for aerodrome pavement.

Structure

ОКП 58 6711

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на арматурные и монтажно-стыковые изделия предварительно напряженных железобетонных плит ПАГ, предназначенных для устройства сборных аэродромных покрытий, - ПАГ-14 по ГОСТ 25912.1, ПАГ-18 по ГОСТ 25912.2 и ПАГ-20 по ГОСТ 25912.3 и устанавливает конструкцию указанных арматурных и монтажно-стыковых изделий.

1. Форма и размеры арматурных изделий должны соответствовать приведенным на черт. 1, монтажно-стыковых изделий - на черт. 2.

2. Спецификация и выборка арматурной стали на арматурные и монтажно-стыковые изделия приведены в табл. 1 и 2.

3. Монтажно-стыковые изделия следует изготовлять из арматурной стали класса А-1 марок Ст3пс и Ст3сп. Для плит, предназначенных для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки (СНиП 2.01.01) ниже минус 40°С, а также для плит, погрузочно-разгрузочные работы с которыми или монтаж их возможны при температуре ниже минус 40°С, применение стали марки Ст3пс не допускается. Марку арматурной стали оговаривают в заказе плит.

Для монтажно-стыковых изделий М2а, М2б, М4а и М4б следует применять стальную полосу общего назначения нормальной точности прокатки по ГОСТ 103 из стали Ст3пс5-1, свариваемой. Полоса должна удовлетворять требованиям ГОСТ 535.

4. Соединения стержней - по ГОСТ 14098.

5. В сетках должны быть сварены все пересечения стержней.

Черт. 1

В скобках указаны размеры для М4 и М4б

Черт. 2

Таблица 1

| Марка | Пози | Сече | Длина, |  | Общая | Выборка стали на изделие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изделия | ция | ние | м | Число | длина, м | Сечение | Длина, м | Масса, кг |
|  | 2 | Ж8АIII | 1980 | 6 | 11,88 | Ж8АIII | 11,88 | 4,70 |
| С1 | 3 | Ж5ВрI | 405 | 4 | 1,62 | Ж5ВрI | 1,62 | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4,93 |
|  | 4 |  | 1960 | 52 | 101,92 | 05ВрI |  | 17,67 |
| С2 | 5 | Ж5ВрI | 5200 | 4 | 20,80 |  |  |  |
|  | 6 | Ж10АII | 1980 | 10 | 19,80 | Ж10АII | 19,80 | 12,22 |
| С3 | 7 | Ж5ВрI | 750 | 4 | 3,00 | Ж5ВрI | 3,00 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 12,65 |
|  | 8 |  | 4500 | 4 | 18,00 | Ж5ВрI | 106,20 | 15,29 |
| C4 | 4 | Ж5ВрI | 1960 | 45 | 88,0 |  |  |  |
|  | 4 |  | 1960 | 76 | 148,96 | Ж5ВрI | 167,20 | 24,08 |
| C5 | 9 | Ж5ВрI | 4560 | 4 | 18,24 |  |  |  |
| Спираль | 15 | Ж3ВрI | 1250 | 1 | 1,25 | Ж3ВрI | 1,25 | 0,065 |
| К1 | 16 |  | 220 |  | 0,22 | Ж5ВрI | 0,22 | 0,032 |
| К2 | 17 | Ж5ВрI | 260 |  | 0,26 | Ж5ВрI | 0,26 | 0,037 |
| К3 | 18 |  | 280 | 1 | 0,28 | Ж5ВрI | 0,28 | 0,040 |
| К4 | 26 |  | 210 |  | 0,21 | Ж3ВрI | 0,21 | 0,011 |
| К5 | 27 | Ж3ВрI | 250 |  | 0,25 | Ж3ВрI | 0,25 | 0,013 |
| К6 | 28 |  | 270 |  | 0,27 | Ж3ВрI | 0,27 | 0,014 |

Примечания:

1. В арматурной сетке С3 допускается замена стержней поз. 6 10Ж10АII на 15Ж8АII или 15Ж8АIII с шагом стержней в сетке 50 мм.

2. При применении в сетках арматурной стали класса Ат-IIIС ее диаметр, длину и расход стали следует принимать одинаковыми с арматурной сталью класса А-III.

Таблица 2

| Марка | Пози | Сече | Длина, |  | Общая | Выборка стали на изделие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изделия | ция | ние | мм | Число | длина, м | Сечение | Длина, м | Масса, кг |
|  | 10 | Ж20АI | 800 | 1 | 0,80 | Ж20АI | 0,80 | 1,98 |
| М1 | 11 | Ж10АI | 250 | 2 | 0,50 | Ж10АI | 0,50 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1,91 |
|  | 12 | Ж16АI | 640 | 1 | 0,64 | Ж16АI | 0,64 | 1,01 |
| М2 | 25 | Ж5ВрI | 450 | 1 | 0,45 | Ж5ВрI | 0,45 | 0,065 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 1,08 |
|  | 13 | Ж22АI | 800 | 1 | 0,80 | Ж22АI | 0,80 | 2,38 |
| М3 | 11 | Ж10АI | 250 | 2 | 0,50 | Ж10АI | 0,50 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2,69 |
|  | 14 | Ж18АI | 730 | 1 | 0,73 | Ж18АI | 0,73 | 1,46 |
| М4 | 25 | Ж5ВрI | 450 | 1 | 0,45 | Ж5ВрI | 0,45 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1,53 |
|  | 19 | Ж16АI | 600 |  | 0,60 | Ж16АI | 0,60 | 0,95 |
| М2а | 20 | ѕ60ґ6 | 200 | 1 | 0,20 | ѕ60ґ6 | 0,20 | 0,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1,52 |
|  | 11 | Ж10АI | 250 | 2 | 0,50 | Ж10АI | 0,50 | 0,31 |
|  | 21 | Ж18АI | 600 |  | 0,60 | Ж18АI | 0,60 | 1,20 |
| М4а | 22 | ѕ80ґ8 | 200 | 1 | 0,20 | ѕ80ґ8 | 0,20 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2,51 |
| М2б | 23 | ѕ60ґ6 | 600 | 1 | 0,60 | ѕ60ґ6 | 0,60 | 1,70 |
| М4б | 24 | ѕ80ґ8 | 700 | 1 | 0,70 | ѕ80ґ8 | 0,70 | 3,52 |

Примечание. Допускается изготовление стыковых изделий М2 на М4 без поз. 25, если применяемый способ крепления этих изделий в форме обеспечивает их проектное положение в плите.

6. Технические требования, правила приемки и методы контроля арматурных и монтажно-стыковых изделий - по ГОСТ 25912.0.

7. Применение арматурных и монтажно-стыковых изделий в плитах ПАГ - по ГОСТ 25912.1-ГОСТ 25912.3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством обороны СССР

разработчики

Б. И. Демин, канд. техн. наук (руководитель темы); В. А. Долинченко, канд. техн. наук; Н. Б. Васильев, канд. техн. наук; В.А.Кульчицкий, канд.техн.наук; К. Д. Жуков; Л.Б. Пчелкина; В. М. Скубко

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 12.03.91 № 8

3. ВЗАМЕН ГОСТ 25912.3-83

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 103-76 | 3 |
| ГОСТ 535-88 | 3 |
| ГОСТ 14098-85 | 4 |
| ГОСТ 25912.0-91 | 6 |
| ГОСТ 25912.1-91 | Вводная часть; 7 |
| ГОСТ 25912.2-91 | Вводная часть; 7 |
| ГОСТ 25912.3-91 | Вводная часть; 7 |
| СНиП 2.01.01-82 | 3 |