|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ Методы измерения отклонений формы ГОСТ 26877-91 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ Методы измерения отклонений формы Metalproducts. Methods of measuring form variations; ГОСТ 26877-91. Дата введения 01.07.92 Настоящий стандарт устанавливает методы измерения отклонений, формы блюмов, слябов, листов, ленты, полосы, рулона, прутков, труб, профилей горячекатаных и гнутых, катанки и проволоки из черных и цветных металлов и сплавов. Термины и пояснения отклонений формы металлопродукции приведены в приложении 1. 1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ Для измерения отклонений формы применяют стандартизированные ручные средства измерения, приведенные в приложении 2, а также нестандартизованные автоматические, приведенные в приложении 3. Допускается применять другие средства измерения, прошедшие госиспытания или метрологическую аттестацию в органах государственных или ведомственных служб и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта. 2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ 2.1. Для измерения отклонения формы металлопродукцию укладывают на плоскую поверхность, например поверочную плиту или стеллаж. 2.2. Металлопродукция на плоскости должна лежать свободно без воздействия каких-либо внешних сил, например, нажима, натяжения, кручения, если в стандартах на конкретный вид проката не установлены другие требования. 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 3.1. Отклонения от плоскостности и прямолинейности измеряют на всей длине металлопродукции или на длине 1000 мм, если в стандартах на конкретный вид проката не установлены другие требования. 3.2. Волнистость, коробоватость и прогиб определяют по наибольшему значению  между плоской поверхностью и нижней поверхностью металлопродукции или между верхней поверхностью и прилегающей плоскостью или прямой, параллельной плоской поверхности. Измерения проводят одним из способов: 1) с помощью приложенной к торцу металлопродукции в вертикальном положении измерительной линейки, штангенглубиномера или щупа (черт. 1 и 2); Черт. 1 Черт. 2 2) с помощью прилегающей к верхней поверхности жесткой стальной линейки и измерительной линейки, расположенной вертикально (черт. 3); Черт. 3 3) с помощью прилегающей к верхней поверхности натянутой стальной струны и измерительной линейки, расположенной вертикально (черт. 4); Черт. 4 4) индикатором, укрепленным на кронштейне и перемещающимся параллельно плоскости расположения металлопродукции. Волнистость, коробоватость и прогиб выражаются в миллиметрах или процентах на нормируемую длину. Длина волны выражается в миллиметрах. При необходимости определяют длину волны (L) измерениемрасстояния между точками прилегания поверхности к металлопродукции с помощью измерительной стальной линейки (черт.1). 3.3. Скручивание измеряют в любой плоскости на нормируемом расстоянии L от базового поперечного сечения. Металлопродукцию укладывают так, чтобы одна из ее сторон в базовом поперечном сечении соприкасалась с плоской поверхностью. 1) измеряют значение отставания  поперечного сечения от плоской поверхности с помощью измерительной линейки или щупа (черт. 5 и 6); Черт. 5 Черт. 6 2) измеряют значение отставания  поперечногосечения металлопродукции от прилегающей плоскости с помощью угольника, лежащего одной стороной на плоской поверхности, и измерительной линейки или щупом (черт. 7). Угол скручивания  поперечного сечения металлопродукции относительно базового поперечного сечения может быть измерен также угломером. Черт. 7 Скручивание выражается в миллиметрах или градусах на нормируемую длину. 3.4. Разнотолщинность определяется как разность наибольшего S1 и наименьшего S2 значения толщины металлопродукции или ее элементов на заданном расстоянии от кромок (черт. 8 и 9). Черт. 8 Черт. 9 Измерения проводят микрометром, штангенциркулем, толщиномером и стенкомером и выражают в миллиметрах. 3.5. Выпуклость и вогнутость определяется наибольшим расстоянием между поверхностью металлопродукции и прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскостью в любом поперечном сечении по длине изделия (черт. 10). Черт. 10 Выпуклость и вогнутость измеряют с помощью угольника и измерительной линейки или щупом и выражают в миллиметрах. 3.6. Кривизна (серповидность) определяется наибольшим расстоянием между поверхностью металлопродукции и приложенной линейкой или натянутой струной (черт. 11). Черт. 11 Кривизну и серповидность измеряют линейкой или щупом и выражают в миллиметрах на нормируемую длину. 3.7. Овальность определяется как половина разности наибольшего d1 и наименьшего d2 диаметров в одном поперечном сечении (черт. 12). Измерения проводят микрометром или штангенциркулем и выражают в миллиметрах. Черт. 12 3.8. Отклонение от угла определяется разностью реального угла 1 и заданного 2 (черт. 13 и 14). Отклонение от угла измеряют угломером или измерительной линейкой и выражают в миллиметрах или градусах. =1-2 Черт. 13 Черт. 14 3.9. Косина реза определяется наибольшим расстоянием от плоскости торца металлопродукции до плоскости, перпендикулярной продольным плоскостям металлопродукции и проходящей через крайнюю точку кромки торца или углом  между ними (черт. 15). Черт. 15 Допускается косину реза плоской металлопродукции (листов, полос и слябов) определять как разность диагоналей при условии, что металлопродукция с одного торца имеет прямой угол (черт. 16). Косину реза измеряют измерительной линейкой и угольником или угломером и выражают в миллиметрах или градусах. Черт. 16 3.10. Отклонение от симметричности определяется разностью расстояний противоположных крайних точек, лежащих на поверхности металлопродукции, от оси симметрии (черт. 17). Отклонение от симметричности измеряют измерительной линейкой с помощью угольника. =b1-b2 Черт. 17 3.11. Притупление углов измеряют как расстояние от вершины угла, образуемого линиями пересечения смежных граней, до границ притупления. Методика контроля притупления углов квадрата и шестигранника приведена в приложении 4. 3.12. Телескопичность контролируют с помощью измерительной линейки по схеме, представленной на черт. 18. В- ширина полосы; Т-телескопичность Черт. 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ Таблица 1 Термин; Пояснение; Чертеж. Отклонения от плоскостности. 1. Выпуклость; Отклонение от плоскостности, при котором удаление точек поверхности поперечного сечения металлопродукции от прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскости уменьшается от краев к середине. 2. Вогнутость; Отклонение от плоскостности, при котором удаление точек поверхности поперечного сечения металлопродукции от прилегающей горизонтальной или вертикальной плоскости увеличивается от краев к середине. 3. Волнистость; Отклонение от плоскостности, при котором поверхность металлопродукции или ее отдельные части имеют вид чередующихся выпуклостей и вогнутостей, не предусмотренных формой проката. 4. Коробоватость; Разновидность волнистости в виде местной выпуклости или вогнутости. 5. Скручивание; Отклонение формы, характеризующееся поворотом поперечного сечения относительно продольной оси металлопродукции. Отклонения от прямолинейности. 6. Кривизна; Отклонение от прямолинейности, при котором не все точки, лежащие на геометрической оси металлопродукции, одинаково удалены от горизонтальной или вертикальной плоскости. 7. Серповидность; Отклонение формы, при котором кромки листа или полосы в горизонтальной плоскости имеют форму дуги. Отклонения формы поперечного сечения проката. 8. Овальность; Отклонение формы, при котором поперечное сечение круглого проката представляет собой овалообразную форму. 9. Разнотолщинность; Отклонение формы, характеризующееся неравномерностью толщины металлопродукции или ее элементов по ширине или длине. 10. Прогиб; Отклонение от прямолинейности поперечного сечения металлопроката или его элементов. 11. Отклонение от угла; Отклонение формы, характеризующееся отклонением угла от заданного. Примечание. Частным видом является отклонение от прямого угла, которое наиболее часто нормируется. 12. Притупление углов; Отклонение формы металлопроката, характеризующееся незаполнением металлом вершин углов при прокате в калибрах валков. 13. Отклонение от симметричности; Отклонение формы поперечного сечения проката, при котором одноименные точки поверхности металлопродукции, лежащие в плоскости, перпендикулярной к оси симметрии, неодиваково удалены от нее. Отклонение от перпендикулярности. 14. Косина реза; Отклонение от перпендикулярности, при котором плоскость реза образует с продольными плоскостями металлопродукции угол, отличный от 90°. Отклонения формы листа и ленты. 15. Подгиб; Отклонение формы в виде загибов торца, кромки или угла листа и ленты. 16. Неровный торец; Отклонение формы торца, характеризующееся неодинаковым удалением точек его поверхности от прилегающей вертикальной плоскости. Отклонения формы рулона. 17. Рулон со складкой; Отклонение формы рулона, в котором на отдельных участках витков полосы образовались складки. 18. Смятый рулон; Отклонение от круглой формы поперечного сечения рулона. 19. Распущенный рулон; Отклонение формы рулона в виде неплотно сметанной полосы. 20. Телескопичность; Отклонение формы рулона в виде выступов витков на средней или внутренней части рулона. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Таблица 2 Контролируемый параметр; Единица измерения; Диапазон измерений; Класс точности, погрешность средств измерений; Средства измерения. Отклонения от плоскостности, прямолинейности, симметричности, формы поперечного сечения, разнотолщинность, телескопичность рулонов; мм; 150-1000; Линейка измерительная по ГОСТ 427. м; 2-50; На общую длину от ±0,4 мм до ±14 мм; Рулетка измерительная металлическая типа РЗ по ГОСТ 7502. мм; 0-125; Класс точности 1; 2; Штангенциркуль типа ШЦ-II по ГОСТ 166. мм; 0-250; Класс точности 1; 2; Штангенциркуль типа ШЦ-II по ГОСТ 166. мм; 0-315 0-400 0-500 250-630 250-800 320-1000 500-1600 800-2000; Класс точности 1; Штангенциркуль типа ШЦ-III по ГОСТ 166. мм; 0-250 40-400 60-630; 0,05; Штангенрейсмус по ГОСТ 164. мм; 0-160 0-200 0-250 0-315 0-400; 0,05; Штангенглубиномер по ГОСТ 162. мм; 0-600; Класс точности 1; Микрометр типа МК ГОСТ 6507. мм; 0-5, 0-10, 0-25; Класс точности 2; Микрометр типа МЛ (листовой) ГОСТ 6507. мм; 0-25; Класс точности 1; 2; Микрометр типа МТ (трубный) ГОСТ 6507. мм; 160160 25001600; Класс точности 1; 2; 3; Поверочные плиты ГОСТ 10905. мм; 50-500 200-500; Класс точности 1; 2; Линейка поверочная типа ЛД, ЛТ, ШП ГОСТ 8026. мм; 0,02-1; Класс точности 1; 2; Щупы ТУ 2-034-225-87. мм; 0-2 0-5 0-10 0-25; Класс точности 0; 1; Индикаторы часового типа ГОСТ 577. Отклонение от угла, косина реза; мм; 40-250; Класс точности 1; Угольники поверочные ГОСТ 3749. мм; 4060 60100 100160 160200 150400 400630 6301000 10001600; Класс точности 1; 2; Угольники слесарные типа VIII ГОСТ 3749. 1°-90°; +2°; ±5°; ±15°; Угломеры с нониусом типа УН и УВ (наружные и внутренние) ГОСТ 5378. Отклонение от круглости и разнотолщинность; мм; Наружный диаметр 100; 160; 250; 400; 0,8; Кругломер модели 290. Внутренний диаметр 3. мм; 0-600; 0,01; Микрометр типа МК ГОСТ 6507. мм; 0-160 0-200 0-250; Нониус 0,1; Штангенциркуль ШЦ-II по ГОСТ 166. мм; 50; Цена деления 0,1; Толщиномеры и стекломеры индикаторные типа ТР 25-60 С-50 ГОСТ 11358. мм; 0-150; 0,005; Микроскоп инструментальный, универсальный типа БМИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое Нестандартизованные автоматические средства измерения (НСИ) отклонений формы Таблица 3 Контролируемый параметр; Единица измерения; Диапазон измерений; Погрешность измерения; Дискретность контроля по длине проката; Рекомендуемое средство измерения. Отклонение от круглости; % от диаметра; 0-2 %; По ГОСТ 8.051; Шаг поступательно-вращательного движения от 0,1 до 3 м; Телевизионный автоматический измеритель размеров типа ТАИР-1-5, ТАИР-2-6 или другие оптоэлектронные измерители. Отклонение от симметричности фасонных профилей; % от ширины; 0-2 %; То же; От 0,1 до 3м. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРИТУПЛЕНИЯ УГЛОВ ПРОКАТА Контроль притупления внешних углов квадрата со стороной до 50 мм и шестигранника проводят шаблонами, выполненными в соответствии с черт, 19 ичерт, 21. Шаблон с прорезями, имитирующими границы притупления, прикладывают на угол соответствующего профиля. Ширина прорези шаблона (с) квадрата определяется из расчета или. Результаты расчета приведены в табл. 4. Таблица 4 мм Сторона квадрата, а; До 12; Св. 12 до 20; Св 20 до 30; Св. 30 до 50; Св. 50 до 100; Св. 100 до 150. Притупление углов, b; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0. Ширина прорези, с; 0,8; 1,4; 2,1; 3,5; 4,2; 5,6. Глубина прорези,d; 3,0; 4,0. Для квадрата со стороной более 50 мм контроль притупления проводят с помощью шаблона, выполненного по черт. 20. На угольник шаблона наносятся деления от 5 до 30 мм. Черт. 19 Черт. 20 Контроль притупления  осуществляют по нониусу штангенциркуля, измеренное значение которого не должно превышать допускаемого значения притупления, вычисленного по формуле =0,15аcos45°=0,15a0,7=0,105a. При этом границы притупления, определяемого по шкале угольника, не должны превышать значений притупления, установленных стандартом. Черт. 21 Черт. 22 Допускаемое значение притупления углов квадрата со сторонойсвыше 58 ммприведено в табл. 5. Таблица 5 мм Сторона квадрата; 50-58; 60-75; 80-95; 100-115; 120-150; 160-200. Величина притупления ; 5,25- 6,09; 6,3- 7,9; 8,4- 10,0; 10,5-12,0; 12,6-15,8; 16,8-21,0. Ширина прорези шаблона (С) шестигранного проката определяется согласно расчету C=2bsin 60°, мм. Результаты расчета приведены в табл. 6. Таблица 6 мм Диаметр вписанного круга; 8-14; 15-25; 26-55; 60 и выше. Притупление углов b; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0. Ширина прорези С; 1,7; 2,6; 3,5; 5,2. Глубина прорезиd; 4,0; 4,0; 4,0; 5,0. Длина элемента угольникаL; 15,0; 15,0; 25,0; 25,0. где b-значение притупления углов шестигранника по ГОСТ 2879. Притупление контролируют путем прикладывания шаблона к шестиграннику (черт. 22). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ С. И. Рудюк, канд. техн. наук; Ю. В. Филонов, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; Г. П. Мастепанова (руководитель работы); В. А. Гудыря 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.04.91 № 591 3. ВЗАМЕН ГОСТ 26877-86 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер приложения. ГОСТ 8.051-81; 3. ГОСТ 162-90; 2. ГОСТ 164-90; 2. ГОСТ 166-89; 2. ГОСТ 427-75; 2. ГОСТ 577-68; 2. ГОСТ 2879-88; 4. ГОСТ 3749-77; 2. ГОСТ 5378-88; 2. ГОСТ 6507-90; 2. ГОСТ 7502-80; 2. ГОСТ 8026-75; 2. ГОСТ 10965-86; 2. ГОСТ 11358-89; 2. ТУ 2-034-225-87; 2. |  |
| --- | --- | --- |