|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 283-75 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ Технические условия Wire nails. Specification; ГОСТ 283-75. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1829 срок действия установлен с 01.01.77 Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 21.06.89 №1778 срок действия продлен до 01.01.95 Несоблюдение стандарта преследуется по закону Настоящий стандарт распространяется на проволочные гвозди круглого и фасонного сечения. # 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Гвозди должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Гвозди изготовляют: круглого сечения-из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по ГОСТ 3282-74 или из проволоки по другой нормативно-технической документации; фасонного сечения-из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.2. (Исключен, Изм. № 1). 1.3. Предельные отклонения диаметра стержня гвоздей круглого сечения должны соответствовать требованиям ГОСТ 3282-74. Предельные отклонения условного диаметра стержня и толщины гвоздей фасонного сечения должны соответствовать предельным отклонениям условного диаметра и толщины проволоки фасонного сечения. 1.4. Предельные отклонения от длины гвоздей должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 мм Длина гвоздя; Предельное отклонение. До 18 включ.; -1,5. Св. 18 до 50 »; -3,0. » 50 » 80 »; -4,0. » 80 » 120 »; -6,0. » 120 » 180 »; -7,0. » 180; -10,0. 1.5. Отклонение от соосности головки относительно стержня не должно быть более: 0,1 мм-для гвоздей диаметром стержня до 1,2 мм включ.; 0,2 мм-для гвоздей диаметром стержня св. 1,2 до 1,8 мм включ.; 0,3 мм-для гвоздей диаметром стержня св. 1,8 до 3,0 мм включ.; 0,5 мм-для гвоздей диаметром стержня св. 3,0 до 4,0 мм включ.; 0,7 мм-для гвоздей диаметром стержня св. 4,0 мм. 1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.6. Отклонения от круглости головок не должно быть более: 0,4 мм-для гвоздей диаметром головки до 3,0 мм включ.; 0,5 мм-для гвоздей диаметром головки св. 3,0 до 6,0 мм включ.; 0,9 мм-для гвоздей диаметром головки св. 6,0 до 10,0 мм включ.; 1,1 мм-для гвоздей диаметром головки св. 10,0мм. Допускается увеличение отклонения от круглости головок гвоздей фасонного сечения в 1,5 раза и толевых в 1,3 раза по сравнению с гвоздями круглого сечения. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.7. Торцевая поверхность конической головки строительных и кровельных гвоздей должна быть рифленой, гвоздей прочих видов-гладкой. 1.8. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.9. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц; под головкой гвоздя диаметрально расположенные наплывы металла. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя не должен быть более: 0,2 мм-для гвоздей длиной до 30 мм включ.; 0,3 мм-для гвоздей длиной св. 30 до 50 мм включ.; 0,5 мм-для гвоздей длиной св. 50 до 80 мм включ.; 0,7 мм-для гвоздей длиной св. 80 до 120 мм включ.; 1,0 мм-для гвоздей длиной св. 120 мм. На 2% всех типоразмеров гвоздей партии, кроме тарных, допускается неотпавшая обсечка. Для формовочных гвоздей допускается незначительное смятие с двух сторон на конце стержня и пятикратное увеличение прогиба по сравнению с указанным для других типоразмеров. По требованию потребителя формовочные гвозди изготовляют с прогибом, величина которого устанавливается по согласованию с изготовителем. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). # 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 2.1. Гвозди принимают партиями. Партия должна состоять из гвоздей одного типоразмера и быть оформлена документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение гвоздя; массу нетто, кг. Допускается документ о качестве вкладывать в упаковочную единицу. (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.2. Гвозди для контроля должны отбираться методом случайной выборки из разных мест партии. Размер выборки должен составлять не более 0,5% от партии, но не менее 40 шт. 2.3. Партия считается годной, если в выборке количество изделий с отступлениями от требований настоящего стандарта не превышает 4% с учетом 2% неотпавшей обсечки. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля производится повторный контроль на удвоенной выборке. Результаты контроля распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 1). # 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 3.1. Осмотр гвоздей производится без применения увеличительных приборов. Размеры и расположение поверхностей гвоздей проверяются универсальным измерительным инструментом или калибрами. Высота головки, радиус под головкой и угол заострения гвоздей не проверяются и должны обеспечиваться технологическим инструментом. (Измененная редакция, Изм. № 1). 3.2. Контроль прогиба гвоздей производится при помощи приспособления, показанного на черт. 1. 1-полуматрнца; 2 -обойма Черт. 1 Полуматрицы вставляются в обойму по скользящей посадке. Размер квадратного отверстия а должен быть равен номинальному диаметру стержня гвоздя плюс допустимая величина прогиба согласно п. 1.9. Допуск на исполнение отверстия а-Н9 по ГОСТ 25347-82. Длина матрицы l должна быть не менее номинальной длины гвоздя. Гвозди должны входить в отверстие приспособления до насечки без усилия и свободно проворачиваться в отверстии. Допускается производить контроль прогиба гвоздей другими методами и средствами, аттестованными в установленном порядке. При разногласиях контроль проводят способом, установленным настоящим стандартом. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3.3. Отклонение от соосности головки относительно стержня должно соответствовать черт. 2 и вычисляться по формуле 3.4. Отклонение от круглости головки гвоздя должно соответствовать черт. 3 и вычисляться по формуле 3.3; 3.4. (Введены дополнительно, Изм. № 1). Черт. 2 Черт. 3 # 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 4.1. Гвозди упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 18617-83, ящичные металлические поддоны по ОСТ 1443-80, бочки, специализированные и универсальные контейнеры, изготовленные по нормативно-технической документации. В каждой упаковочной единице должны быть гвозди одного типоразмера. 4.2. Масса брутто каждой упаковочной единицы должна быть не более: 250 кг-при упаковывании в бочки; 1000 кг-при упаковывании в поддоны ящичные металлические; 2150 кг-при упаковывании в ящики деревянные и специализированные контейнеры. Отклонение от массы нетто гвоздей, указанной на упаковочной единице, не должно быть более: ± 1 %-для массы гвоздей до 1000 кг включ.; ±0,5%-для массы гвоздей св. 1000 кг. 4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4.3. Гвозди, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в ящики массой брутто не более 10 кг россыпью или с предварительным мелким фасованием их в картонные, пластмассовые или металлические коробки. При согласии конкретного потребителя Минторга СССР и Центросоюза допускается до 01.01.92 упаковка гвоздей в ящики массой брутто не более 60 кг, при этом при подъеме и перемещении тяжестей вручную применение женского труда не допускается. В коробки могут быть упакованы: 1) гвозди одного типоразмера с массой гвоздей в коробке; от 200 до 1000 г включ. с градацией 50, 100 г для гвоздей длиной 120 мм включ.; св. 500 до 2000 г включ. с градацией 100 г для гвоздей длиной св. 70 до 250мм; 2) набор гвоздей из нескольких типоразмеров, при этом гвозди каждого типоразмера должны быть упакованы в отдельную картонную, пластмассовую или металлическую коробку. Допускается упаковывание гвоздей в секционные коробки. Масса брутто каждого набора должна быть не более 2000 г. Для мелкого фасования гвоздей в качестве потребительской тары применяются картонные, пластмассовые или металлические коробки по нормативно-технической документации или согласованным чертежам. Гвозди, предназначенные для розничной торговли, упаковывают в транспортную тару: деревянные ящики по ГОСТ 18617-83, ГОСТ 15623-84, картонные ящики по ГОСТ 13513-86, ГОСТ 13841-79 или деревянные, картонные, пластмассовые и металлические ящики по нормативно-технической документации или согласованным чертежам. Для скрепления картонных ящиков и коробок применяется клеевая лента по ГОСТ 18251-87 или другие средства крепления по нормативно-технической документации. При поставке гвоздей россыпью деревянные ящики из дощечек должны выстилаться бумагой по ГОСТ 8828-89, ГОСТ 515-77 или по другой нормативно-технической документации. Допускается не выстилать ящики бумагой при условии обеспечения невысыпаемости гвоздей при транспортировании. Групповое упаковывание гвоздей, предварительно расфасованных в потребительскую тару, допускается производить с применением термоусадочной пленки по ГОСТ 25951-83 или по другой нормативно-технической документации с последующим пакетированием на плоских деревянных поддонах по нормативно-технической документации. Масса брутто пакета не должна быть более 1000 кг. Отклонение от массы нетто гвоздей, предварительно расфасованных в коробки, должны соответствовать приведенным в табл. 2. Таблица2 Размер гвоздя, мм; Отклонение от массы нетто гвоздей, %, при фасовании. Диаметр стержня; Длина; от 200 до 500 г; св.500 до 1000 г; св.1100 до 2000 г. 0,83,5; 870; ±2,0; ±1,0; -. 1,63,0; 80150; ±2,0; ±1,0; ±0,5. 3,55,0; 90150; -; ±2,0; ±1,0. 6,0; 150200; -; ±3,0; ±2,0. 8,0; 250; -; ±4,0. Отклонение от массы нетто гвоздей, расфасованных россыпью с массой брутто не более 10 кг, не должно быть более ±1,5%. (Измененная редакция, Изм. № 3). 4.4. Гвозди и наборы из гвоздей, упакованные в транспортную тару, в том числе термоусадочную пленку, укладывают в поддоны ящичные металлические по ОСТ 1443-80 или формируют в транспортные пакеты. При формировании пакетов на плоских поддонах требования к ним должны соответствовать ГОСТ 26663-91. Основные параметры и размеры пакетов по ГОСТ 24597-81, средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650-76. Допускается использование плоских поддонов одноразового применения по ГОСТ 26381-84 или по нормативно-технической документации. Штабелирование пакетов при транспортировании в металлических ящичных поддонах на ОСТ 1443-80, при транспортировании в пакетах с применением плоских поддонов-не более чем в два яруса. 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 2). 4.5. Упаковка гвоздей при транспортировании их в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы-по ГОСТ 15846-79. 4.6. Каждая упаковочная единица с гвоздями должна иметь маркировку. Маркировка, должна проводиться бумажными ярлыками или с помощью трафарета или штампа. Маркировка должна быть четкой, располагаться на наружной стороне упаковочной единицы, быть видна при складировании и содержать: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение гвоздя; массу нетто, кг. Маркировка гвоздей в мелкой расфасовке дополняется: количеством коробок или наборов в ящике; номером упаковщика; розничной ценой коробки или набора. Каждая коробка должна иметь маркировку с указанием: товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя; условного обозначения гвоздя; массы нетто, кг; номера упаковщика; штампа технического контроля; розничной цены. Маркировка, наносимая на этикетку внутренней коробки с гвоздями или саму коробку, входящую в набор, должна содержать условное обозначение гвоздя и массу нетто, кг. 4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. № 1). 4.7. Гвозди транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС СССР. Транспортирование гвоздей по железной дороге проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками. Гвозди в металлических ящичных поддонах и специализированных контейнерах могут транспортироваться на открытом подвижном составе. Допускается транспортирование гвоздей в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435-75, ГОСТ 15102-75, ГОСТ 22225-76 и по нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4.8. Транспортная маркировка-по ГОСТ 14192-77. 4.9. Хранение гвоздей-по условиям 5 ГОСТ 15150-69. 4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. № 1). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ К. И. Туленков, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; И. В. Барышева; В.Г. Вильде 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.75 № 1829 3. ВЗАМЕН ГОСТ 283-63 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 515-77; 4.3. ГОСТ 3282-74; 1.1, 1.3. ГОСТ 8828-89; 4.3. ГОСТ 13513-86; 4.3. ГОСТ 13841-79; 4.3. ГОСТ 14192-77; 4.8. ГОСТ 15102-75; 4.7. ГОСТ 15150-69; 4.9. ГОСТ 15623-84; 4.3. ГОСТ 15846-79; 4.5. ГОСТ 18251-87; 4.3. ГОСТ 18617-83; 4.1, 4.3. ГОСТ 20435-75; 4.7. ГОСТ 21650-76; 4.5. ГОСТ 22225-76; 4.7. ГОСТ 24597-81; 4.4. ГОСТ 25347-82; 3.2. ГОСТ 25951-83; 4.3. ГОСТ 26381-84; 4.4. ГОСТ 26663-91; 4.4. ОСТ 1443-80; 4.4. 5. Срок действия продлен до 01.01.95 (Постановление Госстандарта СССР от 21.06.89 № 1778) 6. Переиздание (август 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 4-87, 10-89) СОДЕРЖАНИЕ 1. Технические требования. 1 2. Правила приемки. 2 3. Методы контроля. 3 4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 4. |  |
| --- | --- | --- |