|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619 (1+6+12)+119 (1+6+12) ГОСТ 3067-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619 (1+6+12)+119 (1+6+12) Сортамент Two lay steel rope type ТК construction 619 (1+6+12)+119 (1+6+12). Dimensions; # ГОСТ 3067-88* Взамен ГОСТ 3067-74. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3131 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм; Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2; Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг; Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2). каната; проволоки; 1570(160); 1670(170); 1770(180); 1860(190); 1960(200); 2060(210); 2160(220). центральной; в слоях; Расчетное разрывное усилие, Н, не менее. 7 проволок; 126 проволок; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом. 3,1; 0,22; 0,20; 4,22; 37,8; -; -; -; -; 7440; 5950; 7855; 6280; 8270; 6615; 8680; 6940; 9095; 7275. 3,4; 0,24; 0,22; 5,10; 45,7; -; -; -; -; 8995; 7195; 9495; 7595; 9995; 7995; 10450; 8360; 10950; 8760. 3,7; 0,26; 0,24; 6,07; 54,4; -; -; -; -; 10700; 8560; 11300; 9040; 11850; 9480; 12450; 9960; 13050; 10400. 4,0; 0,28; 0,26; 7,12; 63,9; -; -; -; -; 12550; 10000; 13250; 10600; 13950; 11150; 14650; 11700; 15350; 12250. 4,3; 0,30; 0,28; 8,26; 74,1; -; -; -; -; 14550; 11600; 15350; 12250; 16150; 12900; 16950; 13550; 17800; 14200. 4,6; 0,32; 0,30; 9,47; 85,0; 14800; 11800; 15750; 12600; 16700; 13350; 17600; 14050; 18550; 14800; 19450; 15550; 20400; 16300. 5,2; 0,36; 0,34; 12,15; 109,0; 19050; 15200; 20200; 16150; 21400; 17100; 22600; 18050; 23800; 19000; 25000; 20000; 26150; 20900. 5,8; 0,40; 0,38; 15,17; 136,5; 23750; 19000; 25250; 20200; 26750; 21400; 28200; 22550; 29700; 23750; 31200; 24950; 32700; 26150. 6,2; 0,45; 0,40; 16,95; 152,0; 26550; 21200; 28200; 22550; 29850; 23850; 31550; 25200; 33200; 26550; 34850; 27850; 36500; 29200. 7,6; 0,55; 0,50; 26,41; 237,0; 41400; 33100; 43950; 35150; 46550; 37200; 49150; 39300; 51750; 41400; 54350; 43450; -; -. 8,4; 0,60; 0,55; 31,92; 286,5; 50050; 40000; 53150; 42500; 56300; 45000; 59400; 47500; 62550; 50000; 65650; 52500; -; -. 9,2; 0,65; 0,60; 37,94; 340,5; 59450; 47550; 63200; 50550; 66900; 53500; 70600; 56450; 74350; 59450; 78050; 62400; -; -. 9,9; 0,70; 0,65; 44,50; 399,5; 69750; 55800; 74100; 59250; 78450; 62750; 82850; 66250; 87200; 69750; -; -; -; -. 10,5; 0,75; 0,70; 51,80; 465,0; 81200; 64950; 86250; 69000; 91350; 73050; 96450; 77150; 101500; 81200; -; -; -. 12,0; 0,85; 0,80; 67,31; 604,0; 105500; 84400; 112000; 89600; 118500; 94800; 125000; 100000; 131500; 105000; -; -; -; -. 13,5; 0,95; 0,90; 85,12; 763,5; 133000; 106500; 141500; 113000; 150000; 120000; 158000; 126500; 166500; 133000; -; -; -; -. 15,0; 1,05; 1,00; 105,02; 942,0; 164500; 131500; 174500; 139500; 185000; 148000; 195500; 156000; 205500; 164500; -; -; -; -. 16,5; 1,15; 1,10; 127,01; 1140,0; 199000; 159000; 211500; 169000; 224000; 179000; 236000; 189000; 248500; 199000; -; -; -; -. 18,5; 1,30; 1,20; 151,80; 1365,0; 238000; 190000; 252500; 202000; 267500; 214000; 282500; 226000; 297500; 238000; -; -; -; -. Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канаты из оцинкованной проволоки группы Ж диаметрами 12,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Допускается изготовление канатов с утолщенным сердечником, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241-91. (Измененная редакция, Изм. № 1). по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия; из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примеры условных обозначений Канат диаметром 8,4 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 8,4-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88 Канат диаметром 4,0 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 4-Г-В-Ж-Н-Т-1960 ГОСТ 3067-88 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать приведенным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |